广西建设工程质量检测人员

培训教材及培训测试大纲

见证取样类检测（二）

目   录

第一章 土工合成材料	1

第二章 市政构件	26

第一节 混凝土路面砖	26

第二节 透水路面砖和透水路面板	31

第三节 混凝土路缘石	42

第四节 检查井盖	48

第五节 水箅	58

第六节 天然石材	65

第七节 混凝土和钢筋混凝土排水管	76

第三章 管材管件	86

第四章 化学分析	134

第一节 化学基础知识	134

第二节 无机结合料稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法	142

第三节 建设用砂、卵石、碎石有害物质	145

第四节 水泥化学分析	153

第五节 外加剂匀质性	162

第五章 建筑涂料	173

第六章 见证取样类检测培训测试大纲	196

第一节 土工合成材料	196

第二节 市政构件	198

第三节 管材管件	203

第四节 化学分析	205

第五节 建筑涂料（腻子、涂料）	207

# 第一章 土工合成材料

1 概念

土工合成材料可分为土工织物、土工膜、特种土工合成材料和复合型土工合成材料等类型。目前已广泛应用于水利、水电、公路、建筑、海港、采矿、军工等工程领域。

土工合成材料具有以下六个基本功能：过滤作用、排水作用、隔离作用、加筋作用、防渗作用、防护作用。

土工合成材料的性能测试包括测定材料自身的物理力学特性和提供可靠的材料与土的相互作用特性。

物理力学特性可评定材料的质量和适用性。

相互作用特性可为工程设计提供指标。

1.1 土工膜

以高分子聚合物为基础原料生产的防水阻隔型材料。

1.1.1 产品分类及代号见表1-1-1：

产品分类及代号                        表1-1-1

| 分类 | 代号 | 主要原材料 |
| --- | --- | --- |
| 普通高密度聚乙烯土工膜 | GH-1 | 中密度聚乙烯树脂 高密度聚乙烯树脂 |
| 环保用光面高密度聚乙烯土工膜 | GH-2S |  |
| 环保用单糙面高密度聚乙烯土工膜 | GH-2T1 |  |
| 环保用双糙面高密度聚乙烯土工膜 | GH-2T2 |  |
| 低密度聚乙烯土工膜 | GL-1 | 低密度聚乙烯树脂、线形低密度聚乙 烯树脂、乙烯共聚物等 |
| 环保用线形低密度聚乙烯土工膜 | GL-2 | 线形低密度聚乙烯树脂、 茂金属线形低密度聚乙烯等 |

1.2 土工布

1.2.1 短纤针刺非织造土工布按原料分为涤纶、丙纶、锦纶、维纶、乙纶等针刺非织造土工布；按结构分为普通型和复合型。短纤针刺非织造土工布的品种由生产部门根据市场需求设计。

1.2.2 短纤针刺非织造土工布的规格以标称断裂强度表示，幅宽为辅助规格，按合同规定和实际需要设计。

1.2.3 标称断裂强度(kN/m)：3、5、8、10、15.20、25、30、40。

1.3 土工格栅

1.3.1 塑料土工格栅以高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)为主要原料，经塑化挤出、冲孔、拉伸而成的平面网状结构的。

1.3.2 塑料土工格栅按产品分类分为单向拉伸塑料土工格栅(简称单拉塑料格栅)、双向拉伸塑料土工格栅(简称双拉塑料格栅)。

1.3.3 单拉塑料格栅产品规格：TGDG35、TGDG50、TGDG80、TGDG120、TGDG160等。

1.3.4双拉塑料格栅产品规格：TGSG1515、TGSG2020、TGSG2525、TGSG3030、TGSG3535、TGSG4040，TGSG4545、TGSG5050等。

2  检验依据

2.1 《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011；

2.2 《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638-2017；

2.3 《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008；

2.4 《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006；

2.5 《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009；

2.6 《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品》 GB/T 13761.1-2022；

2.7 《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T 15788-2017；

2.8 《土工合成材料 静态顶破试验CBR法》GB/T 14800-2010。

3 检验项目

单位面积(或单位长度)质量、厚度、抗拉强度、延伸率、顶破强度、垂直渗透性能。

4 技术要求

4.1 土工膜

4.1.1 厚度及偏差

普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1)、低密度聚乙烯土工膜(GL-1)、环保用线形低密度聚乙烯土工膜(GL-2)厚度及偏差应符合表1-1-2要求，环保用高密度聚乙烯土工膜(含GH-2S、GH-2T1、GH-2T2)厚度及偏差应符合表1-1-3要求。

聚乙烯土工膜(GH-1、GL-1、GL-2型)厚度及偏差       表1-1-2

| 项 目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称厚度/mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 平均厚度/mm | ≥0.30 | ≥0.50 | ≥0.75 | ≥1.00 | ≥1.25 | ≥1.50 | ≥2.00 | ≥2.50 | ≥3.00 |
| 厚度极限偏差/% | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环保用高密度聚乙烯土工膜(GH-2型)厚度及偏差      表1-1-3

| 项目 |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光面 | 公称厚度/mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
|  | 平均厚度/mm | ≥0.75 | ≥1.00 | ≥1.25 | ≥1.50 | ≥2.00 | ≥2.50 | ≥3.00 |
|  | 厚度极限偏差/% | -10 |  |  |  |  |  |  |
| 糙面 | 公称厚度/mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
|  | 平均厚度偏差/% | -5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度极限偏差(10个中的8个）/% | -10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厚度极限偏差(10个中的任意一个)/% | -15 |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 技术性能指标

4.1.2.1 普通高密度聚乙烯土工膜技术性能指标应符合表1-1-4要求。

普通高密度聚乙烯土工膜(GH-1型)                表1-1-4

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度/mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 1 | 密度 g/cm3 | ≥0.940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
| 3 | 拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
| 4 | 屈服伸长率(纵、横向)% | - | - | - | ≥11 |  |  |  |  |  |
| 5 | 断裂伸长率(纵、横向) % | ≥600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.2 环保用光面高密度聚乙烯土工膜技术性能指标应符合表1-1-5要求。

环保用光面高密度聚乙烯土工膜(GH-2S型)              表1-1-5

| 序 号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度/mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 1 | 密度g/cm3 | ≥0.940 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 3 | 拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥80 |
| 4 | 屈服伸长率(纵、横向)% | ≥12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 断裂伸长率(纵、横向)% | ≥700 |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.3 环保用糙面高密度聚乙烯土工膜技术性能指标应符合表1-1-6要求。

环保用糙面高密度聚乙烯土工膜(GH-2F1、GH-2T2型)         表1-1-6

| 序 号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度/mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 1 | 密度 g/cm3 | ≥0.940 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸屈服强度(纵、横向)N/mm | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
| 3 | 拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥21 | ≥26 | ≥32 |
| 4 | 屈服伸长率(纵、横向)% | ≥12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 断裂伸长率(纵、横向)% | ≥100 |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.4 低密度聚乙烯土工膜技术性能指标应符合表1-1-7要求。

低密度聚乙烯土工膜(GL-1型)                表1-1-7

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度/mm | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 1 | 密度 g/cm3 | ≤0.939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸断裂强度(纵、向)N/mm | ≥6 | ≥9 | ≥14 | ≥19 | ≥23 | ≥28 | ≥37 | ≥47 | ≥56 |
| 3 | 断裂伸长率(纵、横向)% | ≥560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.5 环保用线形低密度聚乙烯土工膜技术性能指标应符合表1-1-8要求。

环保用线形低密度聚乙烯土工膜(GL-2型)             表1-1-8

| 序 号 | 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厚度/mm | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 1 | 密度 g/cm3 | ≤0.939 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 拉伸断裂强度(纵、横向)N/mm | ≥13 | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥66 | ≥80 |
| 3 | 断裂伸长率(纵、横向) % | ≥800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中没有列出的厚度规格及偏差按照内插法执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 土工布

4.2.1 按内在质量分为基本项和选择项，基本项技术要求见表1-1-9。

基本项技术要求                       表1-1-9

| 项目 |  | 标称断裂强度/(kN/m ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 1 | 纵横向断裂强度/kN/m | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
| 2 | 标称断裂强度对应伸长率/% | 20～100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 顶破强力/kN | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
| 4 | 单位面积质量偏差率/% | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幅宽偏差率/% | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 厚度偏差率/% | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 等效孔径Os(O，s)/mm | 0.07～0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 垂直渗透系数/(cm/s) | K×(10-1～10-3) 其中：K=1.0～9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：实际规格介于表中相邻规格之间，按线性内插法计算相应考核指标；超出表中范围时，考核指标由供需双方协商确定。 注2：第4项～第6项标准值按设计或协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3土工格栅——塑料土工格栅

4.3.1 尺寸偏差

4.3.1.1 宽度偏差不应有负偏差。

4.3.1.2 力学性能

力学性能符合表1-1-10、表1-1-11和表1-1-12的规定。其他规格的指标，可用相邻两个规格指标以线性内插。

聚丙烯单拉塑料格栅                   表1-1-10

| 产品规格 | 拉伸强度/(kN/m) | 2%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 5%伸长率时的拉伸强度/(kN/m) | 标称伸长率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGDG35 | ≥35.0 | ≥10.0 | ≥22.0 | ≤10.0 |
| TGDG50 | ≥50.0 | ≥12.0 | ≥28.0 |  |
| TGDG80 | ≥80.0 | ≥26.0 | ≥48.0 |  |
| TGDG120 | ≥120.0 | ≥36.0 | ≥72.0 |  |
| TGDG160 | ≥160.0 | ≥45.0 | ≥90.0 |  |
| TGDG200 | ≥200.0 | ≥56.0 | ≥112.0 |  |

高密度聚乙烯单拉塑料格栅                 表1-1-11

| 产品规格 | 拉伸强度/(kN/m) | 2%伸长率时的 拉伸强度/(kN/m) | 5%伸长率时的 拉伸强度/(kN/m) | 标称伸长率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGDG35 | ≥35.0 | ≥7.5 | ≥21.5 | ≤11.5 |
| TGDG50 | ≥50.0 | ≥12.0 | ≥23.0 |  |
| TGDG80 | ≥80.0 | ≥21.0 | ≥40.0 |  |
| TGDG120 | ≥120.0 | ≥33.0 | ≥65.0 |  |
| TGDG160 | ≥160.0 | ≥47.0 | ≥93.0 |  |

聚丙烯双拉塑料格栅                        表1-1-12

| 产品规格 | 纵/横向拉伸强度/(kN/m) | 纵/横2%伸长率时的拉伸强/(kN/m) | 纵/横5%伸长率时的拉伸强/(kN/m) | 纵/横标称 伸长率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGSG1515 | ≥15.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≤15.0/13.0 |
| TGSG2020 | ≥20.0 | ≥7.0 | ≥14.0 |  |
| TGSG2525 | ≥25.0 | ≥9.0 | ≥17.0 |  |
| TGSG3030 | ≥30.0 | ≥10.5 | ≥21.0 |  |
| TGSG3535 | ≥35.0 | ≥12.0 | ≥24.0 |  |
| TGSG4040 | ≥40.0 | ≥14.0 | ≥28.0 |  |
| TGSG4545 | ≥45.0 | ≥16.0 | ≥32.0 |  |
| TGSG5050 | ≥50.0 | ≥17.5 | ≥35.0 |  |

5 检验方法

5.1 单位面积质量的测定

5.1.1 试验环境

将试样在GB/T 6529规定的标准大气条件下调湿24h，如果能表明省略调湿步对试验结果没有影响，则可省略此步。

5.1.2 仪器设备

长度测量精度0.5%，重量称量天平精度10mg。

5.1.3 样品制备

5.1.3.1 按GB/T 13760规定取样，裁取面积为100cm2的试样至少10块。

5.1.3.2 试样应具有代表性。测量精度为0.5%。如果100 cm2的试样不能代表该产品全部结构时，可以使用较大面积的试样以确保测量的精度。

5.1.3.3 对于具有相对较大网孔的土工布有关产品，如土工格栅或土工网，应从构成网孔单元两个节点连线中心处剪切试样。试样在纵向和横向都应包含至少5个组成单元。应分别测定每个试样的面积。

5.1.4 试验步骤

5.1.4.1 分别对每个试样称量，精度为10mg。

5.1.5 结果计算与评定

按下式计算每个试样的单位面积质量。

.............（1-1-1）

式中：

ρA——单位面积质量，单位为克每平方米(g/m2)；

m——试样质量，单位为克(g)；

A——试样面积，单位为平方厘米(cm2)。

计算10块试样的单位面积质量平均值，结果修约至lg/m2，并计算变异系数。

5.2 厚度的测定

5.2.1 试验环境

将试样在GB/T 6529规定的标准大气条件下调湿24h，如果能表明省略调湿步骤对试验结果没有影响，则可省略此步。

5.2.2 仪器设备

5.2.2.1 厚度试验仪

可调换压脚：表面平整光滑且可调换的压脚(压脚尺寸见表1-1-13)，用于测定厚度均匀的材料。对于厚度不均匀的聚合物防渗土工膜和沥青防渗土工膜和此类其他土工合成材料厚度的测定，按图1-1-1。

压脚尺寸                               表1-1-13

| 土工合成材料的种类 | 压脚尺寸 |
| --- | --- |
| 聚合物防渗土工膜和沥青防渗土工膜 | 圆形，直径为(10±0.5)mm |
| 土工隔垫和排水土工复合材料 | 最小面积100cm2(圆形或方形)，试样尺寸应符合ISO 25619-1的规定 |
| 其他土工合成材料 | 圆形，面积为(25±0.2)cm2 |
| 注：特殊要求时，可选用其他压脚尺寸，并在试验报告中注明。 |  |

压脚应能提供垂直于试样表面2kPa、20kPa和 200kPa的压力，允差为±0.5%。

除聚合物防渗土工膜和沥青防渗土工膜外，在测量厚度不匀的土工合成材料的总厚度时，应保证压脚表面与基准板平行，且至少有3个支撑点均匀分布在压脚表面，压脚面积不小于25cm2。

基准板：其表面平整，在测定厚度均匀的材料时，其直径至少大于压脚直径(或对角线)的1.75倍，在测定厚度不均匀的材料的较薄部位时，其直径可以与压脚相同，或使用相同尺寸的其他支撑装置，确保能与试样的下表面完全接触。

测量装置：用于指示压脚与基准板之间的距离，精确到0.01mm。

5.2.2.2 计时器：精度为±1s。

1---施加于上压头的力（0.6±0.1）N；

2---试样。

a压头尖端半径为（1.0±0.1）mm。

图1-1-1  用于厚度不均匀的土工合成材料的压头装置细节图

5.2.3 样品制备

5.2.3.1 按GB/T 13760规定选择和裁取试样。

5.2.3.2 从样品上裁取至少10块试样，其直径至少大于压脚直径（或对角线）的1.75倍。

5.2.3.3 若要在每个指定压力下测定新试样的厚度时，每个压力下至少取10块试样。

5.2.4 试验步骤

5.2.4.1 概要

当测定厚度不均匀的材料时，如土工格栅，被测部位应由有关方协商后确定，并应在报告中说明。

通常情况下，土工合成材料的厚度是通过测量单层样品来确定。当产品设计时为两层及以上叠加使用时，也可按照本文件进行测试，用有关方协商确定的层数代替一层。

当测试特殊结构的土工合成材料时，宜确保测试结果对产品有意义。

根据程序A(5.2.4.2)或程序C(5.2.4.4)来测定试样厚度时，所选2kPa、20kPa和200 kPa的压力精度应符合仪器要求(即允差为±0.5%)；

经相关方协商一致时，可用程序B(5.2.4.3)代替程序A(5.2.4.2)。

经相关方协商一致时，可选用其他压力值。如所选压力大于200 kPa，则每次试验时应采用新的调湿好的试样。

5.2.4.2 程序A(测定指定压力下新试样的厚度)

（1）将试样放置在标准规定的基准板和压脚之间，使压脚轻轻压放在试样上，并对试样施加恒定压力30s(或更长时间)后，读取厚度指示值。除去压力，并取出试样。

（2）2kPa压力下的厚度的测定：按（1）操作，测定最少10块新试样在(2±0.01)kPa压力下的厚度。

（3）20kPa压力下的厚度的测定：按（1）操作，测定最少10块新试样在(20±0.1)kPa压力下的厚度。

（4）200kPa压力下的厚度的测定：按（1）操作，测定最少10块新试样在(200±1)kPa压力下的厚度。

注：经有关方协商，可选择其中的一种或几种压力进行测试，并在报告中说明。

5.2.4.3 程序B(逐渐增加载荷，测定同一试样在各指定压力下的厚度)

（1）将试样放置在标准规定的基准板和压脚之间，使压脚轻轻压放在试样上，并对试样施加（2±0.01）kPa恒定压力30s（或更长时间）后，读取厚度指示值。

（2）不取出试样，增加压力至（20±0.1）kPa，对试样继续加压30s后读取厚度指示值。

（3）不取出试样，增加压力至（200±1）kPa，对试样继续加压30s后读取厚度指示值。除去压力，并取出试样。

（4）重复（1）～（3），直至测完至少10块试样。

5.2.4.4 程序C（厚度均匀的聚合物防渗土工膜和沥青防渗土工膜）

（1）将试样放置在标准规定的基准板和压脚之间。使压头轻轻压放在试样上，并对试样施加(20±0.1)kPa的力5s后，读取厚度指示值。除去压力，并取出试样

（2）重复（1），直至测完至少10块试样。

5.2.4.5 程序D（厚度不均匀的聚合物防渗土工膜和沥青防渗土工膜）

（1）将试样放置在GB/T 13761.1-2022附录A中规定的两压头之间。两压头应为相同的形状和大小。使压头轻轻压放在试样上，并对试样施加(0.6±0.1)N的力5 s（或更长时间）后，读取厚度指示值。除去压力，并取出试样。

（2）重复（1），直至测完至少10块试样。

（3）此试验的目的是测定土工防渗膜的总厚度，而不是其组织结构中各层的厚度，故在试样上须选择合理的加压位置。

注：通常情况下，厚度不均匀的防渗土工膜测量点可选择凸起之间的凹陷处的“低点”或“低谷”作为测量点。

5.2.5 结果计算与评定

计算试样在各指定压力下的平均厚度和变异系数，精确到0.01mm。

如需要，给出每块试样的测定结果。

如需要，给出试样厚度的平均值与所施加压力的关系图。宜采用X轴所施加的压力的对数表示，Y轴直接用厚度的平均值表示。

5.3 宽条拉伸试验（GB/T 15788-2017）

5.3.1 试验环境

在GB/T 6529规定的标准大气条件下进行调湿和试验。当试样在间隔至少2h的连续称重中质量变化不超过试样质量的0.25%时，可认为试样已经调湿。

对同一类型产品(相同结构和相同聚合物类型)，当在不同温度和湿度条件下的试验结果与标准大气条件下的试验结果差异在可接受范围内时，可不在标准大气条件下调湿和试验，应在报告中说明。

注：当需要更低或更高温度试验结果时，本方法仍适用。

用于进行湿态试验的样品应浸入温度为(20±2)℃的水中，浸泡时间应至少24 h，且足以使试样完全润湿，即在浸泡更长的时间后最大负荷或伸长率无显著差异。为使试样完全浸润，可在水中加入不超过0.05%的非离子润湿剂。

5.3.2 仪器设备

5.3.2.1 拉伸试验仪(等速伸长型拉伸试验仪)：符合GB/T 16825.1中的2级或2级以上试验机要求，在拉伸过程中保持试样的伸长速率恒定，其夹具应具有足够宽度，以握持试样的整个宽度，并采取适当方法防止试样滑移或损伤。可用一个自由旋转的或万向节支撑其中一个夹钳，以补偿力在试样上的不均匀分布。

5.3.2.2 引伸计：能够测量试样上两个标记点间的距离，对试样无任何损伤或滑移注意保证测量结果确实代表了标记点的真实动程。

示例：机械式、光学式、红外或其他类型，均输出电信号。

引伸计的测试精度应为显示器读数的±2%。当引伸计的负荷伸长率曲线出现不规则时，应舍弃该结果，对其他试样进行试验。

5.3.2.3 蒸馏水：仅为浸湿试样用，采用GB/T 6682中的3级水。

5.3.2.4 非离子润湿剂：仅为浸湿试样用。

体积比为0.05%的通用聚氧乙烯乙二醇烷基醚。

5.3.3 样品制备

5.3.3.1 试样数量

沿纵向(MD)和横向(CMD)各裁取至少5块试样。

5.3.3.2 试样选取

按GB/T 13760规定准备试样。

5.3.3.3 试样尺寸

（1）非织造土工布、针织土工布、土工网、土工网垫、黏土防渗土工膜、排水复合材料及其他产品

每块试样的最终宽度为(200±1)mm，试样长度满足夹钳隔距100mm，其长度方向与外加载荷的方向平行。对于使用切刀或剪刀裁剪时可能会对试样的结构造成影响的材料.可以使用热切或其他技术进行裁剪，并应在报告中注明。合适时，为监测滑移，可在钳口处沿试样的整个宽度，垂直于试样长度方向画两条间隔100mm的标记线。

（2）机织土工布

对于机织土工布，将每块试样裁剪至约220mm宽，然后从试样两边拆除数目大致相等的边纱以得到(200±1)mm的名义试样宽度。

注：该操作有助于在试验期间保持试样的完整性。当试样的完整性不受影响时，能将试样直接切至最终宽度。

（3）单向土工格栅

对于单向土工格栅，每个试样的宽度不小于200 mm，并具有足够的长度满足夹钳隔距不小于100mm。距任意节点10mm裁剪所有肋条。节点间距不大于10mm的产品，准备试样的宽度宜比需要的试样宽度宽2根肋条，当试样被夹入钳口后将两端多出的部分切断。试验结果(强度)的计算应与单位宽度上完整抗拉肋条的数量有关。试样除被夹钳握持的节点或交叉组织外，应包含至少-排节点或交叉组织(见图1-1-2)。对横向节距[一根肋条(受力单元)的起点到下一根肋条起点间的距离]小于75 mm的产品，在其宽度方向上应至少有4个完整的抗拉单元(抗拉肋条)。对于横向节距大于或等于75 mm而小于120 mm的产品，在其宽度方向上应包含至少2个完整的抗拉单元。对节距大于120mm的产品.其宽度方向上具有1个完整的抗拉单元即可满足测试要求。

用于测量伸长的标记点应标在试样中排抗拉肋条上。两个标记点之间应至少间隔60mm。标记点应标记在肋条的中点，同时应被至少1个节点或交叉组织间隔。必要时。标记点可被多排节点或交叉组织间隔以获得60mm的最小间距。在这种情况下，应保持在肋条中点标标记点，隔距长度应为格栅间距的整数倍。测量名义隔距长度，精确至±1mm。

（4）双向和四向土工格栅

对于双向和四向土工格栅，每个试样的宽度不小于200mm，并具有足够的长度满足夹钳隔距不小于100mm。距任意节点10mm裁剪所有肋条。试样应至少包含--排节点或交叉组织，不包括被夹持在钳口中的节点(见图1-1-3和图1-1-6)。

当横向节距小于75mm时，在其宽度方向上应至少有4个完整的抗拉单元。对于横向节距大于或等于75 mm而小于120mm的产品，在其宽度方向上应包含至少2个完整的抗拉单元。对节距大于120mm的产品，其宽度方向上具有1个完整的抗拉单元即可满足测试要求。

用于测量伸长的标记点应标在试样中排抗拉肋条上。两个标记点之间应至少间隔60mm。标记点应标记在肋条的中点，同时应被至少1个节点或交变组织间隔。必要时，标记点可被多排节点或交叉组织间隔以获得60mm的最小间距。在这种情况下，在肋条中点或节点上标标记点，隔距长度应为格栅间距的整数倍。测量名义隔距长度，精确至±1mm。

（5）三向土工格栅

对于三向土工格栅，每个试样宽不小于200mm，并具有足够的长度满足夹钳隔距不小于100mm。割试样并按图1-1-4和图1-1-5测量试样的宽度。用于测量伸长的标记点应标在试样节点的中心，同时应被至少1个节点或交叉组织间隔。必要时，标记点可被多排节点或交叉组织间隔以获得60mm的最小间距。在这种情况下，应保持在肋条中点标标记点，隔距长度应为格栅间距的整数倍。测量名义隔距长度，精确至±1mm。

（6）金属土工织物相关产品

对于大多数金属产品可按照已确定的土工格栅的试样准备方法准备试样。

特别的，对于双绞合六边形钢丝网产品，宜按GB/T 15788-2017标准中附录A准备试样。

用于测量伸长的标记点应标记在绞合线的中点，同时间距应至少为60mm。测量名义隔距长度，精确度为±1mm(见图1-1-7)。

使用附录A方法测得的试验结果与本方法所得试验结果可能不具有直接可比性。

（7）试验用湿态试样

当同时需要湿态最大负荷和干态最大负荷时，则裁取试样的长度至少为规定长度的2倍，对样品进行编号，并从中部裁剪为两块试样，其中一块用于湿态试验一块用于干态试验。每块试样上均需标记试样号。因此，每一对断裂试验是对含有同样纱线的试样进行的。对于湿态收缩严重的土工合成材料，抗拉强度应根据湿态时最大负荷与调湿后浸湿前的初始宽度来测定，精确至±1mm。

说明：

1——伸长率测试中参考点的标记；

2——受力单元的个数n。

图1-1-2典型单向土工格栅

说明：

1——伸长率测试中参考点的标记≥60 mm；

2——受力单元的个数，1；

3——加载前切断的外部单元。

图1-1-3 典型双向土工格栅

说明：

1——伸长率测试中参考点的标记≥60mm；

2——宽度≥200 mm。

图1-1-4  三向土工格栅试样尺寸、宽度和MD方向隔距长度示例

说明：

1——伸长率测试中参考点的标记≥60mm；

2——受力单元的个数n。

图1-1-5 三向土工格栅试样尺寸、宽度和CMD方向隔距长度示例

说明：

1——伸长率测试中参考点的标记≥60mm；

2——受力单元的个数n。

图1-1-6 四向土工格栅试样尺寸、宽度和MD和CMD方向隔距长度示例

说明：

1——伸长率测试中参考点的标记≥60mm；

图1-1-7典型双绞合六边形钢丝网参考点示例

（8）参考试样

若作为GB/T 16989中接头/接缝强度试验的参考试验，两组试样的宽度应相同。

5.3.4 试验步骤

5.3.4.1 设定拉伸试验机

试验前，将夹具隔距调节到( 100±3)mm，使用绞盘夹具的土工合成材料和土工格栅除外。选择试验机的负荷量程，使力值精确至10N。

对于伸长率εmax超过5%的土工合成材料，设定试验机的拉伸速度，使试样的伸长速率为隔距长度的(20±5)%/min。

对于伸长率小于或等于5%的土工合成材料，选择合适的拉伸速度使所有试样的平均断裂时间为(30±5)s。

对于双绞合六边形钢丝网产品，宜按附录A规定进行试验。

湿态试样在取出3min内完成测试。

若使用绞盘夹具.每次试验开始时.应将绞盘中心隔距保持最小，或对于土工格栅使用有代表性的长度。绞盘夹具的使用和中心隔距应记录在报告中。

5.3.4.2 夹持试样

将试样对中地夹持在夹钳中。注意纵向和橫向试验的试样长度方向与载荷方向平行。合适的做法是将预先画好的横贯试样宽度的且相隔100mm的两条标记线尽可能与上下夹钳口的边缘重合。

5.3.4.3 安装引伸计

在试样上相距60mm分别设定标记点(分别距试样中心30mm)，并固定引伸计。若使用接触式伸长仪。不应对试样有任何损伤。确保试验中这些标记点不滑移。

5.3.4.4 测定拉伸性能

启动拉伸试验仪，施加预计最大负荷1%的预负荷以确定初始伸长率测试的起点，继续施加载荷直到试样断裂。停止测试，夹头恢复到初始位置。记录并报出最大负荷，精确至10 N/m；记录伸长率，精确至一位小数。

根据试验中观测的试样情况、土工合成材料特有的变异性和引伸计的负荷-伸长率曲线的规定，判断试验结果是否应剔除。如果试验过程中试样在夹钳中滑移，或在距夹钳口5mm以内的范围中断裂而其试验结果低于其他所有结果平均值的50%时，该试验值应剔除，另取一试样进行试验。

确定某些试样在接近夹钳边的地方断裂的确切原因是困难的。如果因为夹钳损坏试样而产生钳口断裂，其结果应剔除。但是，如果仅是由于试样中薄弱部位的不均匀分布造成，则该结果是合理的。有时也许是施加载荷时因夹钳阻止试样在宽度方向上收缩，其附近区域产生应力集中，此时在夹钳口附近的断裂是不可避免的，应作为特殊试验方法的特性面接受。

对由特殊材料(例如玻璃纤维.碳纤维)制成的特殊样品，需要使用特殊办法，以尽可能减少因夹钳所引起的损伤。如果试样在夹钳中滑移或超过四分之一的试样在距夹钳口边缘5 mm范围内断裂，可采取以下措施：

（1）给夹钳加衬垫；

（2）对夹在钳口面内的试样加以涂层；

（3）修改钳口表面。

无论采用何种修改措施，应在试验报告中注明修改的方法。

5.3.4.5 测定伸长率

使用合适的记录装置测量在任一特定负荷下试样实际隔距长度的增加。

5.3.5 结果计算与评定

5.3.5.1 抗拉强度

将从拉伸试验机所获得的数据代入下式，计算每个试样的抗拉强度Tmax。

Tmax=Fmax× c             .............（1-1-2）

式中：

Fmax——记录的最大负荷，单位为千牛(kN)；

C——按适合的式(1-1-3)或式(1-1-4)求得。

对于机织土工布、非织造土工布、针织土工布、土工网、土工网垫、黏土防渗土工膜、排水复合材料和三向土工格栅(见图1-1-7)及其他产品：

............ .       ............. （1-1-3）

式中：

B——试样的名义宽度，单位为米(m)。

对于单向土工格栅、双向土工格栅、三向土工格栅及四向土工格栅(见图1-1-2、图1-1-3、图1-1-5和图1-1-6)：

.............（1-1-4）

式中：

Nm——样品1m宽度范围内拉伸单元的数量；；

Ns——试样中的拉伸单元数。

对于复合产品，根据主要承载单元选择式(1-1-3)或式(1-1-4)。对于具有双峰曲线的的产品，应分别计算两个峰值对应的结果。

5.3.5.2 最大负荷下伸长率

（1）最大负荷下伸长率

记录每块试样的最大负荷下伸长率，用百分率表示。精确至0.1%。

可按下式计算最大负荷下伸长率：

.............（1-1-5）

式中：

εmax——最大负荷下伸长率，%；

△L——最大负荷下伸长，单位为毫米( mm) ；

L′0——达到预负荷时的伸长，单位为毫米(mm)；

L0——实际隔距长度，单位为毫米(mm)。

（2）标称长度下伸长率

记录每块试样标称强度下的伸长率，用百分率表示，精确至0.1%。

（3）割线模量

确定在特定伸长率下的强力，按下式计算在此特定伸长率时的割线模量。

.............（1-1-6）

式中：

J——割线模量，单位为千牛每米(kN/m)；

ε-——在伸长率ε下测定的强力，单位为千牛(kN)；

c——按合适的式(1-3)或式(1-4)计算得到；

L0——特定伸长率，%。

（4）平均值和变异系数

分别计算纵向或横向两组试样的抗拉强度、最大负荷下伸长率及割线模量的平均值和变异系数拉伸强度和割线模量精确至三位有效数字，伸长率精确至1%，变异系数精确至0.1%。

5.4  拉伸试验

5.4.1 试验环境

样品应在温度(20±2)℃环境下放置至少24h，并在该环境下进行试验。

5.4.2 仪器设备

拉力试验机精度为1%，量程使用范围为10%～90%。

5.4.3 试样制备

5.4.3.1 单拉塑料格栅采用单肋法测试时，裁取试样时将样品两侧面去掉两个肋后，在宽度方向均匀裁取10个试样。试样应沿纵向方向保留3个节点，试样沿横方向取3个肋，剪断两侧的2肋，试样形状见图1-1-8。

图1-1-8   单拉塑料格栅

5.4.3.2 采取多肋法测试时，均匀裁取5个试样，试样应沿着纵向方向保留3个节点，在横向两侧剪断2肋，试样有效宽度不小于200mm，试样形状见图1-1-8。

5.4.3.3 双拉塑料格栅采用单肋法测试时，均匀地从样品纵、横方向上各取10个试样，试样长度至少包括两个完整单元，且试样长度不小于100mm，试样形状见图1-1-9。

图1-1-9   双向塑料土工格栅

5.4.3.4 采用多肋法测试时，均匀在纵、横两个方向上各裁取5个试样，试样有效宽度不小于200 mm，长度至少包括两个完整单元，且长度不小于100mm。试样形状见图1-1-15。

5.4.3.5 仲裁试验采用多肋法。

5.4.4 试验步骤

5.4.4.1 以试样夹具间距离的20%每分钟作为拉伸速度(mm/min)。

5.4.4.2 用夹具夹住试样两端的节点，应施加该试样标称强度1%预拉力后，开始拉伸试验，测量2%、5%伸长时和第一峰值时的拉力，以及标称伸长率。以算术平均值作为试验结果。

5.4.5 结果计算与评定

5.4.5.1 拉伸强度按下式计算：

.............（1-1-7）

式中：

F——拉伸强度，单位为千牛顿每米(kN／m)；

f——试样的拉力值，单位为千牛顿(kN)；

N——样品宽度上的肋数；

n——试样的肋数；

L——样品宽度，单位为米(m)。

5.4.5.2 标称伸长率按下式计算：

.............（1-1-8）

式中：

ε——标称伸长率，用%表示；

△G——达到标称强度时夹具的行程，单位为毫米(mm)；

Go——试样在预拉力状态下，夹齿点间距离，单位为毫米(mm)。

5.4.5.3伸长率2%、5%时的拉伸强度按下式计算：

.........（1-1-9）

式中：

F2%、5%——对应2%、5%伸长率时拉伸强度，单位为千牛顿每米(kN／m)；

f2%、5%——对应2%、5%伸长率时试样的拉力值，单位为千牛顿(kN)；

N——样品宽度土的肋数；

n——试样的肋数；

L——样品宽度，单位为米(m)。

5.5 顶破强力——静态顶破试验CBR法

5.5.1 试验环境

试样应在GB/T 6529规定的标准大气下进行调湿。

连续间隔称重至少2h，质量变化不超过0.1%时，可认为达到平衡状态。

仅当对同一种型的产品（结构和聚合物类型都相同）获得的结果被证实不会因超过限定范围的标准大气而受到影响时，可以不在标准大气条件下进行调湿和试验。该信息应包含在试验报告中。

5.5.2 仪器设备

5.5.2.1 试验仪器

试验仪器应符合GB/T 16825.1中的1级或0级要求，且满足下列条件：

——（50±5）mm/min的恒定位移速率；

——记录顶压力和位移；

——自动显示顶压力和位移数值。

5.5.2.2 顶压杆

直径为（50±5）mm的钢质顶压杆，顶压杆顶端边缘倒角的（2.5±0.2）mm半径的圆弧（见图1-1-10）。单位为毫米

图1-1-10   顶压杆

5.5.2.3 夹持系统

夹持系统应保证试样不滑移或破损。夹持环内径应为(150±0.5)mm。作为示例，图1-1-11和图1-1-12分别给出了夹持系统装置和垫块示意图。设计夹持环夹持面时，宜使夹持环内边缘和夹持区（即锯齿沟槽的起点）之间的距离不超过7mm。

1——测压元件；2——十字头；3——项压杆；4——夹持环；

5——试样；6——CBR夹具的支架；7—— 夹持环的内边缘。

图1-1-11 夹持系统装置示例

5.5.3 样品准备

按GB/T 13760规定，从样品上随机剪取5块试样。

注：试样大小应与夹具相匹配。

如果已知待测样品的两面具有不同的特性（如物理特性不同，或经加工后的两面特性不同），则应分别对两面进行测试。

5.5.4 试验步骤

将试样固定在夹持系统的夹持环之间（见图1-1-11），如使用1个垫块[见图1-1-12a]。将试样和夹持系统放于试验机上。

以（50±5）mm/min的速率移动顶压杆直至穿透试样，预加张力为20 N时，开始记录位移。

对剩余的其他试样重复此程序进行试验。

图1-1-12垫块和夹持环表面锯齿示例

5.5.5 结果计算和评定

5.5.5.1 试验数据记录

每次试验记录下列内容：

——3个有效的顶破强力值，单位为千牛(kN)；

——如需要，自预加张力20N至试样被顶破时测得的顶破位移，单位为毫米(mm)，精确至1mm；

——如需要，绘制顶压力-位移关系曲线图；

——在夹持环或接近夹持环处出现的试样滑移或破损迹象。

5.5.5.2 试验结果计算和表示：

计算顶破强力平均值(kN)，变异系数(%)。

5.6 垂直渗透性能（JTG E50-2006）

5.6.1 仪器设备

5.6.1.1 恒水头渗透仪（见图1-1-13）

1-进水系统；2-出水收集；3-试样；4-水头差

图1-1-13水平式恒水头渗透仪示意图

（1）渗透仪夹持器的最小直径50mm，能使试样与夹持器周壁密封良好，没有渗漏。

（2）仪器能设定的最大水头差应不少于70mm，有溢流和水位调节装置，能够在试验期间保持试件两侧水头恒定，有达到250mm恒定水头的能力。

（3）测量系统的管路应避免直径的变化，以减少水头损失。

（4）有测量水头高度的装置，精确到0.2mm。

5.6.1.3 供水系统

（1）试验用水应按GB/T 7489对水质的要求采用蒸馏水或经过过滤的清水，试验前必须用抽气法或煮沸法脱气，水中的溶解氧含量不得超过10mg/kg。

（2）溶解氧含量的测定在水入口处进行，溶解氧的测定仪器或仪表应符合GB/T 7489的有关规定。

（3）水温控制在18℃～22℃。

5.6.1.4 其它工具

（1）秒表，精确到0.1s。

（2）量筒，精确到10mL。

（3）温度计，精确到0.2℃。

5.6.2 样品制备

5.6.2.1 取样：按JTG E50-2006规程T1101-2006的规定取样；

5.6.2.2 试样数量和尺寸：试样数量不少于5块，其尺寸应与试验仪器相适应；

5.6.2.3 试样要求：试样应清洁，表面无污物，无可见损坏或折痕，不得折叠，并应放置于平处，上面不得施加任何荷载。

5.6.3 试验步骤

5.6.3.1 将试样置于含湿润剂的水中，至少浸泡12h直至饱和并赶走气泡。湿润剂0.1%V/V的烷基苯磺酸钠。

5.6.3.2 将饱和试样装入渗透仪的夹持器内，安装过程应防止空气进入试样，有条件时宜在水下安装样品，并使所有的接触点不漏水。

5.6.3.3 向渗透仪注水，直到试样两侧达到50mm的水头差。关掉供水，如果试样两侧的水头在5min内不能平衡，查找是否有未排除干净的空气，重新排气，并在试验报告中注明。

5.6.3.4 调整水流，使水头差达到70mm±5mm，记录此值，精确至1mm。待水头稳定至少30s后，在规定的时间周期内用量杯收集通过仪器的渗透水量，体积精确到10mL，时间精确到s。收集渗透水量至少1000mL，时间至少30s。如果使用流量计，流量计至少应有能测出水头差70mm时的流速的能力，实际流速由最小时间间隔15s的3个连续读数的平均值得出。

5.6.3.5 分别对最大水头差0.8、0.6、0.4和0.2倍的水头差，重复上面5.6.3.4的程序，从最高流速开始，到最低流速结束，并记录下相应的渗透水量和时间。如果使用流量计，适用同样的原则。（注：如土工织物总体渗透性能已确定，为控制产品质量也可只测50mm水头差的流速）

5.6.3.6 记录水温，精确到0.2℃。

5.6.3.7 对剩下的试样重复5.6.3.2～5.6.3.6的步骤。

5.6.4 结果计算与评定

5.6.4.1 流速指数

（1）按下式计算20℃时的流速V20(mm/s)

.............（1-1-10）

式中：V——渗透水的体积（m³）；

RT——T℃水温时的水温修正系数；

A——试样过水面积（㎡）；

t——达到水体积V的时间（s）。

如果使用流速仪，流速VT直接测定，则按下式计算20℃时的流速V20(mm/s)

.............（1-1-11）

（2）计算每块试样不同水头差下的流速V20。

使用计算法或图解法，用水头差h对流速V20通过原点作曲线。在一张图上汇出5个试样的水头差h对流速V20的曲线5条。

（3）通过计算法或图解法求出5个试样50mm水头差的流速值，给出平均值和最大、最小值。平均值为该样品的流速指数，精确到1mm/s。

5.6.4.2 垂直渗透系数

按下式计算实际水温下的垂直渗透系数k：

............（1-1-12）

式中：k——实际水温下的垂直渗透系数（mm/s）；

V——垂直土工织物平面水的流动速度（mm/s）；

i——土工织物上下两侧的水力梯度；

δ——土工织物试样厚度（mm）；

△h——对土工织物试样施加的水头差（mm）。

按下式计算20℃水温下的垂直渗透系数k20

............（1-1-13）

式中：k20——水温20℃的垂直渗透系数（mm/s）；

K ——实际水温下的垂直渗透系数（mm/s）；

RT ——T℃水温时的水温修正系数（见表1-1-14）；

水温修正系数                              表1-1-14

| 温度（℃） | RT | 温度（℃） | RT |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.0 | 1.050 | 20.5 | 0.988 |
| 18.5 | 1.038 | 21.0 | 0.976 |
| 19.0 | 1.025 | 21.5 | 0.965 |
| 19.5 | 1.012 | 22.0 | 0.953 |
| 20.0 | 1.000 | / | / |

5.6.4.3 透水率

按下式计算水温20℃时的透水率θ20：

.............（1-1-14）

式中：θ20——水温20℃时的透水率（l/s）；

k20——水温20℃的垂直渗透系数（mm/s）；

δ——土工织物试样厚度（mm）；

V20——温度20℃时，垂直土工织物平面水的流动速度（mm/s）；

△h——对土工织物试样施加的水头差（mm）。

# 第二章 市政构件

## 第一节 混凝土路面砖

1 概念

1.1 术语和定义

1.1.1 混凝土路面砖

以水泥、集料和水为主要原料，经搅拌、成型、养护等工艺在工厂生产的，未配置钢筋的，主要用于路面和地面铺装的混凝土砖。

1.1.2 普形混凝土路面砖（N）

长方形、正方形或正多边形的混凝土路面砖。

1.1.3 异形混凝土路面砖（I）

除长方形、正方形或正多边形以外的混凝土路面砖。

1.1.4 带面层混凝土路面砖（C）

由面层和主体两种不同配比材料制成的混凝土路面砖。

1.1.5 通体混凝土路面砖（F）

1.2 分类

1.2.1 类别

1.2.1.1 按形状分为普形混凝土路面砖（N）和异形混凝土路面砖（I）。

1.2.1.2 按混凝土路面砖成型材料组成，分为带面层混凝土路面砖（C）和通体混凝土路面砖（F）。

1.2.2 规格

1.2.2.1 混凝土路面砖的公称厚度规格尺寸（mm）分为60、70、80、90、100、120、150。

1.2.2.2 其他规格尺寸及几何状态可根据用户与设计的要求，由供需双方协商确定。

1.3 强度等级

1.3.1 抗压强度等级

混凝土路面砖的抗压强度（MPa）分为CC40、CC50、CC60三个等级。

1.3.2 抗折强度等级

混凝土路面砖的抗折强度（MPa）分为Cf4.0、Cf5.0、Cf6.0三个等级。

1.4 标记

砖的产品标记按产品形状、成型材料组成、厚度、强度等级和标准编号顺序编写。

示例：厚度为60mm，抗压强度等级为CC40的异形通体的混凝土路面砖标记为：

I F 60 CC40 GB 28635-2012

2 检验依据

2.1 《混凝土路面砖》GB 28635-2012。

3 检验项目

抗压强度、抗折强度。

4 技术要求

根据混凝土路面砖公称长度与公称厚度的比值确定进行抗压强度或抗折强度试验。公称长度与公称厚度的比值小于或等于4的，应进行抗压强度试验；公称长度与公称厚度的比值大于4的，应进行抗折强度试验。

混凝土路面砖的抗压/抗折强度等级应符合表2-1-1的规定。

强度等级                              表2-1-1

| 抗压强度（MPa） |  |  | 抗折强度（MPa） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度等级 | 平均值 | 单块最小值 | 抗折强度等级 | 平均值 | 单块最小值 |
| CC40 | ≥40.0 | ≥35.0 | Cf4.0 | ≥4.0 | ≥3.20 |
| CC50 | ≥50.0 | ≥42.0 | Cf5.0 | ≥5.0 | ≥4.20 |
| CC60 | ≥60.0 | ≥50.0 | Cf6.0 | ≥6.0 | ≥5.00 |

5 检验方法

5.1 抗压强度试验方法

5.1.1 试验机

试验机可采用压力试验机或万能试验机。试验机的精度（示值相对误差）应不大于±1%。试件的预期破坏荷载值为量程的20%～80%。试验机的上下压板尺寸应大于试件的尺寸。

5.1.2 试样

5.1.2.1 每组试件数量为10块。

5.1.2.2 试件的两个受压面应平行、平整。否则应找平处理，找平层厚度小于或等于5mm。

5.1.2.3 试验前用精度不低于0.5mm的测量工具，测量试件实际受压面积或上表面受压面积。

5.1.3 试验步骤

5.1.3.1 清除试件表面的松动颗粒或粘渣，放入温度为室温水中浸泡24h±0.25h。

5.1.3.2 将试件从水中取出，用海绵或拧干的湿毛巾擦去附着于试件表面的水，放置在试验机下压板的中心位置（如图2-1-1所示）

说明：

1——试件；

2——抹面找平面；

3——试验机上压板；

4——试验机下压板。

图2-1-1抗压强度试验方法示意图

5.1.3.3 启动试验机，连续、均匀地加荷，加荷速度为0.4MPa/s～0.6MPa/s，直至试件破坏，记录破坏荷载（P）。

5.1.4 试验结果的计算与评定

抗压强度按下式计算：

.............（2-1-1）

`       式中：

Cc——试件抗压强度，单位为兆帕（MPa）；

P ——试件破坏荷载，单位为牛顿（N）；

A ——试件实际受压面积，或上表面受压面积，单位为平方毫米（mm2）。

试验结果以10块试件抗压强度的算术平均值和单块最小值表示，计算结果精确至0.1MPa。

5.2 抗折强度试验方法

5.2.1 仪器设备

5.2.1.1 试验机

试验机可采用抗折试验机、万能试验机或带有抗折试验架的压力试验机。试验机的精度（示值相对误差）应不大于±1%。试件的预期破坏荷载值为量程的20%～80%。

5.2.1.2支座和加压棒

支座的两个支承棒和加压棒的直径为25mm～40mm的钢棒，其中一个支承棒应能滚动并可自由调整水平。

5.2.2 试样

每组试件数量为10块。

5.2.3 试验步骤

5.2.3.1 清除试件表面的松动颗粒或粘渣，放入温度为室温水中浸泡24h±0.25h。

5.2.3.2 将试件从水中取出，用海绵或拧干的湿毛巾擦去附着于试件表面的水，沿着长度方向放在支座上（如图2-1-2所示）。抗折支距（即两支座的中心距离）为试件公称长度减去50mm，两支座的两端面中心距试件端面为25mm±5mm。在支座和加压棒与试件接触面之间应垫有4mm±1mm厚的胶合板垫层。

支架和加压棒的长度应满足试验的要求。

说明：

1——支座；

2——试件；

3——加压棒；

4——胶合板垫片。

图2-1-2抗折强度试验方法示意图

5.2.3.3 启用试验机，连续、均匀地加荷，加荷速度为0.04MPa/s～0.06MPa/s，直至试件破坏，记录破坏荷载（P）。

5.2.4 结果计算与评定

抗折强度按下式计算：

.............（2-1-2）

式中：

Cf——试件抗折强度，单位为兆帕（MPa）；

P ——试件破坏荷载，单位为牛顿（N）；

l ——两支座间距离，单位为毫米（mm）；

b ——试件宽度，单位为毫米（mm）；

h ——试件厚度，单位为毫米（mm）。

试验结果以10块试件抗折强度的算术平均值和单块最小值表示，计算结果精确至0.01MPa。

## 第二节 透水路面砖和透水路面板

1 概念

透水块材可以是无钢筋的水泥混凝土经振动加压或其他成型工艺制成，也可以是以煤矸石、废瓷片、废陶片和粘土等无机非金属材料为主要原料，经烧结工艺制成。主要用于市政人行道，园林景观小径、非重载路面广场等场合，透水性能满足要求的透水路面砖和透水路面板（以下简称：透水块材）。

1.1 术语和定义

1.1.1 透水路面砖

用作路面铺设的，具有透水性能的表面材料，需同时满足以下条件：

——块材厚度不小于50mm；

——块材的长与厚的比值不得大于4；

——透水系数大于规定值。

1.1.1.1 透水混凝土路面砖

满足透水路面砖的定义，用于水泥混凝土经振动、加压成型和养护而成的砖块，其顶面可以是进行过二次深加工的。

1.1.1.2 透水烧结路面砖

满足透水路面砖的定义，采用烧结生产工艺制成的砖块，其顶面可以是进行过二次深加工的。

1.1.2 透水路面板

用作路面铺设的、具有透水性能的表面材料，需同时满足以下条件：

——块材长度不超过1m；

——块材的长与厚的比值大于4；

——透水系数大于规定值。

1.1.2.1 透水混凝土路面板

满足透水路面板的定义，用于水泥混凝土经振动、加压成型和养护而成的板材，其顶面可以是进行过二次深加工的。

1.1.2.2 透水烧结路面板

满足透水路面板的定义，采用烧结生产工艺制成的板材，其顶面可以是进行过二次深加工的。

1.1.3透水系数

水通过制品本身存在孔隙向下渗透能力的指标，表征方式与数值单位和测试方法有直接的关系。

1.2 分类

1.2.1 按照透水块材生产过程中所用原料、制备工艺和产品规格的不同，分为透水混凝土路面砖（代号：PCB）、透水混凝土路面板（代号：PCF）、透水烧结路面砖（代号：PFB）和透水烧结路面板（代号：PFF）四类。

1.2.2 按透水路面砖的形状，分为联锁型透水路面砖（代号：S）和普通型透水路面砖（代号：N）。

1.3 强度等级

1.3.1 透水混凝土路面砖、透水烧结路面砖，按其劈裂抗拉强度值分为fts3.0、fts3.5、fts4.0和fts4.5四个等级。

1.3.2 透水混凝土路面板、透水烧结路面板，按其抗折强度值分为Rf3.0、Rf3.5、Rf4.0和Rf4.5四个等级。

1.4 透水等级

按照透水块材的透水系数大小分为A级和B级。

1.5 规格

用透水块材的公称尺寸（长度、宽度、厚度）和形状，来划分其规格。

1.6 标记

产品按下列顺序进行标记：按分类、透水等级、规格、强度等级和本标准编号。

示例：

规格200mm×100mm×60mm、劈裂抗拉强度fts3.5、透水系数达到A级的矩形联锁透水混凝土路面砖，标记为：PCB-A 200mm×100mm×60mm矩形S fts3.5 GB/T 25993-2010

注：在产品标记中，允许用2位～3位的字母或阿拉伯数字，来替代标记中用来表述产品几何形状和面层外观装饰效果的汉字。产生企业或供应商可依据自身产品特点，编制企业的产品编码，并在当地技术质监管理机构备案。

2 检验依据

2.1 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010。

3 检验项目

抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数。

4 技术要求

4.1 透水混凝土路面板和透水烧结路面板的抗折强度应符合表2-2-1的规定。

抗折强度                               表2-2-1

| 抗折强度等级（MPa） | 平均值（MPa） | 单块最小值（MPa） |
| --- | --- | --- |
| Rf3.0 | ≥3.0 | ≥2.4 |
| Rf3.5 | ≥3.5 | ≥2.8 |
| Rf4.0 | ≥4.0 | ≥3.2 |
| Rf4.5 | ≥4.5 | ≥3.4 |

4.2 透水混凝土路面砖和透水烧结路面砖的劈裂抗拉强度应符合表2-2-2的规定，单块的线性破坏荷载应不小于200N/mm。

劈裂抗拉强度                          表2-2-2

| 劈裂抗拉强度等级（MPa） | 平均值（MPa） | 单块最小值（MPa） |
| --- | --- | --- |
| fts3.0 | ≥3.0 | ≥2.4 |
| fts3.5 | ≥3.5 | ≥2.8 |
| fts4.0 | ≥4.0 | ≥3.2 |
| fts4.5 | ≥4.5 | ≥3.4 |

4.3 透水系数

透水块材的透水系数应符合表2-2-3的规定。

透水系数                             表2-2-3

| 透水等级 | 透水系数（cm/s） |
| --- | --- |
| A级 | ≥2.0×10-2 |
| B级 | ≥1.0×10-2 |

5 检验方法

5.1 透水路面板的抗折强度试验方法

5.1.1 仪器设备

5.1.1.1 试验机

抗折试验机或万能试验机。可采用带有抗折试验架的压力试验机。试验机的示值相对误差应不大于1%，其量程选择应能使试件的抗折预期破坏荷载在满量程的20%～80%。

5.1.1.2 支座及加压棒

支座的两个支承棒和加压棒的直径为(38±2)mm，材料为钢质，长度210mm。支承棒和加压棒在每次使用前，必须在工作台上，将其平放、用水平尺沿水平方向同向靠在上面校正，说明其满足要求后，方可使用。

5.1.1.3 三块垫片

每块垫片的宽(15±1)mm、厚(4±1)mm，垫片长度应至少比试件宽度(H)长10mm。垫板的材质为五合板。

5.1.1.4 钢直尺：分度值1mm。

5.1.1.5 游标卡尺：(0～125)mm，精度0.02mm。

5.1.1.6 切割机、磨光机、水平尺

5.1.1.7 工作台：面积合适、表面为硬质材料的平滑平面。应使用水平尺校验合格后方可投入使用。

5.1.2 样品制备

试件数量为五块完整的透水路面板。透水混凝土路面板成型后的养护龄期应大于28d。

5.1.3 试验步骤

5.1.3.1 试件处理

（1）路面板宽度大于200mm时，先用切割机切割，使抗折试件满足宽度H=200mm±5mm。

（2）对于具有凹凸不平面层的路面板试件，须在高度方向加荷的中间处切磨出一条宽度大于30mm的平面。

（3）在工作台上，用水平尺检查试件做抗折强度的两个支承线、一个加荷线的接触处，是否平整。凸起处要用磨光机磨去；凹面处宜用R型硅酸盐水泥(或硫铝酸盐、铁铝酸盐类水泥)净浆找平，水泥标号42.5#。

（4）抗折强度试验中，试件厚度B的取值测量；磨光处在磨光后测，有找平材料处在抹面前测；取图2-2-1中支承线和加荷线两端的共计六个测量值的最小值。若透水路面板公称尺寸的厚度值与抗折强度试件的厚度B值之差，超出5mm，则表面试件制作失败，需重新制作抗折强度试件。

（5）在工作台上，用试件、两根支承棒、水平仪，组成一个模拟抗折强度试验形状，水平仪代替加荷棒。以检查试件的两个支承面和一个加荷面是否水平。若有误差。可用磨光机或找平材料继续加工，直至满足要求。对使用水泥找平材料的试件，需先在标准养护室(温度20℃±5℃、湿度70%±5%)养护24h后方可进行抗折强度试验。

（6）磨光或找平材料的深度，应不大于2mm。有凹凸不平面层透水砖面层的磨削深度可大于2mm。

图2-2-1

5.1.3.2 试验步骤

将制样完成后的试件侵入水中，(24±3)h后取出，抹去表面水分，立即进行试验。

将试件放置在试验机的支承座上，支承点距端部的距离为30mm，均匀地加荷至试件折断(见图2-2-1)，记录破坏荷载。加荷速度大小，宜满足使断裂荷载出现(45±15)s范围内。

注：可以在试验前，根据试件可能的抗折强度值(生产企业设计值)，除以45s后，再用公式(2-2-1)、试件的宽度和厚度、两支承点间距，推算出加荷速度N/s。

5.1.4 结果计算

5.1.4.1 单块试件的抗折强度按下式计算，精确至0.1MPa。

.............（2-2-1）

式中：

Rf——抗折强度，单位为兆帕（MPa）；

P——破坏荷载，单位为牛顿（N）；

l——两支承点间的距离，单位为毫米（mm）；

H——试件宽度，单位为毫米（mm）；

B——试件厚度，单位为毫米（mm）。

5.1.4.2 试验结果以五个试件抗折强度的算术平均值和单块最小值表示。

5.2 透水路面砖的劈裂抗拉强度试验方法

5.2.1 仪器设备

5.2.1.1 材料试验机

试验机是示值相对误差应不大于1%，上、下加压板至少有一端为球绞支座，可随意转动，其量程选择应能使试件预期破坏荷载在满量程的20%～80%。

5.2.1.2 两块垫片

每块垫片的宽(15±1)mm（图2-2-2中为b）、厚(4±1)mm（图2-2-2中为a），垫片长度应至少比试件预期的断裂面长10mm。垫板的材质为五合板。

5.2.1.3 钢直尺：分度值1mm。

5.2.1.4 游标卡尺：(0～125)mm，精度0.02mm。

5.2.1.5 切割机、磨光机、水平尺

5.2.1.6 工作台

面积合适、表面为硬质材料的平滑平面，使用水平尺校验合格后方可投入使用。

5.2.2 样品制备

试件数量为五块完整的透水路面砖。透水混凝土路面砖成型后的养护龄期应大于28d。

5.2.3 试验步骤

5.2.3.1 试件处理

（1）整块路面砖作为试件，当其侧面存在肋或其他不规则凹凸时，需对其进行切割或磨光加工，使试件侧面为平直面。

（2）透水路面砖劈裂抗拉试验的受力截面应满足下列条件：

①对于矩形透水路面砖，且受力截面平行或垂直于试件各侧面。

②受力截面穿过透水路面砖顶面的形心。

③受力截面的破坏长度l应尽可能地长。

（3）用蜡笔、钢直尺在路面砖的顶面和底面上划出受力截面的位置线。

（4）以试件受力截面的位置线为中线，磨削出一条宽度大于20mm平面，要求磨削出来的上下两个面是平行的。在工作台上用水平尺和一块钢垫片进行校验。磨削深度尽量小。对于顶面平整的路面砖，单项磨削深度应不大于2mm。有凹凸不平面层透水砖面层的磨削深度可大于2mm。

（5）用游标卡尺在两个加荷处测出试件的厚度t。用钢直尺测量加荷处的宽度。

（6）将试件浸没在（20±5）℃的水中，（24±3）h后取出，擦干表面水分，立即开始试验。

5.2.3.2 试验步骤

将试件和两块垫片，如图2-2-2所示固定放置在试验机上。以0.04MPa/s～0.06MPa/s的加荷速度均匀地加荷至试件折断，记录破坏荷载P。

注：可以在试验前，将fts=0.05MPa和试件破坏面的面积S，一并代入公式（2-2-2）计算P值，作为加荷速度（N/s）。

1——垫片；

2——透水块材；

3——刚性支座：接触面半径为（75±5）mm；

a——垫片厚（4±1）mm；

b——垫片宽（15±1）mm。

图2-2-2

5.2.4 结果计算与评定

5.2.4.1 按下式计算试件破坏的面积，精确至0.1mm2：

S=L×t  ....................（2-2-2）

式中：

S——破坏面的面积，单位为平方毫米（mm2）；

L——试件上表面和下表面的两段破坏长度的平均值，单位为毫米（mm）；

t——试件破坏截面处两端所测得二个厚度值的平均值，单位为毫米（mm）。

5.2.4.2 按下式计算试件的劈裂抗拉强度fts，单位为MPa，精确至0.1MPa：

................（2-2-3）

式中：

fts——劈裂抗拉强度，单位为兆帕（MPa）；

P——破坏荷载，单位为牛顿（N）；

k——试件厚度的校正系数，根据表2-2-4取值。

校正系数k                                 表2-2-4

| t/mm | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.44 |

5.2.4.3 试件劈裂抗拉强度试验结果以五个试件的算术平均值和单块最小值表示。

5.2.4.4 按下式计算试件的线性破坏荷载F，精确至0.1N/mm：

.....................（2-2-4）

式中：

F——线性破坏荷载，指试件在劈裂抗拉强度试验过程中，受力部位在单位线长所承受的荷载（力）的大小，单位为牛顿每毫米（N/mm）。

5. 3 透水系数测试方法

5.3.1 试验用仪器及材料

5.3.1.1 透水系数试验装置

透水系数试验装置如图2-2-3所示。

1——供水系统；

2——溢流口；

3——溢流水槽：具有排水口并保持一定水位的水槽；

4——支架；

5——试样；

6——量筒；

7——水位差；

8——透水圆筒：具有溢流口并能保持一定的水位的圆筒。

图2-2-3

5.3.1.2 抽真空装置

能装下试样并保持90kPa以上真空度的试验装置。

5.3.1.3 测量器具

量具：分度至为0.1cm的钢直尺及类似量具。

秒表：精度为1s。

量筒：容量为2L，最小刻度为1mL。

温度计：最小刻度为0.5℃。

5.3.1.4 试验用水

本试验应使用无气水。可采用新制备的蒸馏水，否则应在试验前对所用蒸馏水进行排气处理（将水装入盛水容器中，使其置于抽真空装置中，慢慢抽真空至90kPa的真空度，直至吸气瓶中无气泡冒出为止），待用。试验时水温宜高于环境温度3℃～4℃。

5.3.2 试样

分别在三块产品上制取三个直经为φ75-20mm、厚度同产品厚度的圆柱体作为试样。

5.3.3 试验步骤

用钢直尺测量圆柱体试样的直径（D）和厚度（L），分别测量两次，取平均值，精确至0.1cm。计算试样的上表面积（A）。

将试样的四周用密封材料或其他方式密封好，使其不漏水，水仅从试样的上下表面进行渗透。待密封材料固化后，将试样放入真空装置，抽真空至90kPa±1kPa，并保持30min。在保持真空的同时，加入足够的水将试样覆盖并使水位高出试样10cm，停止抽真空，浸泡20min，将其取出，装入透水系数试验装置，将试样与透水圆筒连接密封好。放入溢流水槽，打开供水阀门，使无气水进入容器中，等溢流水槽的溢流孔有水流出时，调整进水量，使透水圆筒保持一定的水位（约150mm），待溢流水槽的溢流口和透水圆筒的溢流口流出水量稳定后，用量筒从出水口接水，记录五分钟流水的水量（Q），测量三次，取平均值。

用钢直尺测量透水圆筒的水位与溢流水槽水位之差（H），精确至0.1cm 。

用温度计测量试验中溢流水槽中水的温度（T），精确至0.5℃。

5.3.4 计算结果

透水系数按下式计算：

..............（2-2-5）

式中：

kt——水温为T℃时试样的透水系数，单位为厘米每秒（cm/s）；

Q——时间t秒内的渗出水量，单位为毫升（mL）；

L——试样的厚度，单位为厘米（cm）；

A——试样的上表面面积，单位为平方厘米（cm2）；

H——水位差，单位为厘米（cm）；

t——时间，单位为秒（s）。

结果以三块试样的平均值表示，计算结果精确至1.0×10-3cm/s。

本试验以15℃水温为标准温度，标准温度下的透水系数应该按下式计算：

..............（2-2-6）

式中：

k15——标准温度时试样的透水系数，单位为厘米每秒（cm/s）；

ηT——T℃时水的动力粘滞系数，单位为千帕·秒（kPa·s）；

η15——15℃时水的动力粘滞系数，单位为千帕·秒（kPa·s）；

水的动力粘滞系数比ηT/η15 ，见表2-2-5。

水的动力粘滞系数比ηT/η15                       表2-2-5

| 温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.575 | 1.521 | 1.470 | 1.424 | 1.378 | 1.336 | 1.295 | 1.255 | 1.217 | 1.181 |
| 10 | 1.149 | 1.116 | 1.085 | 1.055 | 1.027 | 1.000 | 0.975 | 0.950 | 0.925 | 0.925 |
| 20 | 0.880 | 0.859 | 0.839 | 0.819 | 0.800 | 0.782 | 0.764 | 0.748 | 0.731 | 0.715 |
| 30 | 0.700 | 0.685 | 0.671 | 0.657 | 0.645 | 0.632 | 0.620 | 0.607 | 0.596 | 0.584 |
| 40 | 0.574 | 0.564 | 0.554 | 0.554 | 0.535 | 0.525 | 0.517 | 0.507 | 0.498 | 0.490 |

## 第三节 混凝土路缘石

1 概念

1.1 术语和定义

1.1.1 混凝土路缘石

铺设在路面边缘或标定路面界限的预制混凝土边界标石。

1.1.2 混凝土平缘石

顶面与路面平齐的混凝土路缘石。有标定车行道路面范围、或设在人行道与绿化带之间用以整齐路荣、保护路面边缘的作用。

1.1.3 混凝土立缘石

顶面高出路面的混凝土路缘石。有标定车行道范围以及引导排除路面水的作用。

1.1.4 混凝土平面石

铺砌在路面与立缘石混凝土之间的平面标石。

1.2 分类和标记

1.2.1 强度等级

1.2.1.1 直线形路缘石抗折强度等级分为Cf3.5、Cf4.0、Cf5.0、Cf6.0。

1.2.1.2 曲线形及直线形截面L状等路缘石抗压强度等级分为Cc30、Cc35、Cc40、Cc45。

1.2.2 型号和规格

直线形路缘石按其截面分为H型、T型、R型、F型及P型、RA型。根据供需双方协商，亦可生产其他型号及规格的路缘石。

1.2.3 缩略语

各种形状路缘石英文缩略语为：

BCC——直线形混凝土路缘石

CC——混凝土路缘石

CCC——曲线形混凝土路缘石

CFC——	混凝土平缘石

CGA——混凝土平面石

CVC——混凝土立缘石

RACC——	直线形混凝土路缘石

1.2.4 标记

路缘石按产品代号、规格尺寸、强度等级和本标准编号顺序进行标记。

示例：H型路缘石，规格尺寸240mm×300mm×1000mm，抗折强度等级为Cf4.0，标记为：

CVC-H  240×300×1000 （Cf4.0） JC/T 899-2016

2 检验依据

2.1 《混凝土路缘石》JC/T 899-2016。

3 检测项目

抗折强度、抗压强度试验。

4 技术要求

4.1 直线形路缘石抗折强度

直线形路缘石应进行抗折强度试验，并应符合表2-3-1的规定。

抗折强度                            表2-3-1

| 强度等级 | Cf3.5（MPa） | Cf4.0（MPa） | Cf5.0（MPa） | Cf6.0（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥3.50 | ≥4.00 | ≥5.00 | ≥6.00 |
| 单件最小值（Cfmin） | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥4.00 | ≥4.80 |

4.2 曲线形路缘石、直线形截面L状等路缘石抗压强度

曲线形路缘石、直线形截面L状路缘石、截面┷状路缘石和非直线型路缘石抗压强度试验，并应符合表2-3-2的规定。

抗压强度                     表2-3-2

| 强度等级 | Cc30（MPa） | Cc35（MPa） | Cc40（MPa） | Cc45（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥30.0 | ≥35.0 | ≥40.0 | ≥45.0 |
| 单件最小值（Ccmin） | ≥24.0 | ≥28.0 | ≥32.0 | ≥36.0 |

5 检验方法

5.1 抗折强度试验：

直线形缘石应做抗折强度试验。

5.1.1 仪器设备

5.1.1.1 试验机

试验机的示值相对误差应不大于1%。试件的预期破坏荷载值为试验机全量程的20%～80%。

5.1.1.2 加载压块

采用厚度大于20mm，直径为50mm，硬度大于HB200，表面平整光滑的圆形钢块。

5.1.1.3 抗折试验支撑装置

抗折试验支承装置应可自由调节试件处于水平，同时可调节支座间距，精确至1mm。支承装置两端支座上的支杆直径为30mm，一为滚动支杆，一为铰支杆；支杆长度应大于试件的宽度（b0 ），且应互相平行。

5.1.1.4 量具

分度值为1mm，量程为1000mm、300mm的钢板尺。

5.1.1.5 找平垫板

垫板厚度为3mm，直径大于50mm的胶合板。

5.1.2 样品制备

5.1.2.1 试验数量为3个。在试件的正侧面标定出试验跨距，以跨中试样宽度（b0）1/2处为施加荷载的部位，如试样正侧面为斜面、切削角面、圆弧面，试验时加载压块不能与试件完全水平吻合接触，应用水泥净浆或其他找平材料将加载压块所处部位抹平使之试验时可均匀受力，抹平处理后试样，养护3d后方可试验。试样制备图见图2-3-1。

5.1.2.2 试件的含湿状态

将制备好的试样，用硬毛刷将试样表面及周边松动的渣粒清除干净，在温度为（20±3）℃的水中浸泡（24±0.5）h。

说明： 1——找平层；  2——试样；   3——找平垫板；   4——加载压块。

图2-3-1试样制备图

5.1.3 试验步骤

5.1.3.1 使抗折试验支承装置处于可进行试验状态。调整试验跨距ls=l-2×50mm，精确至1mm。

5.1.3.2 将试样从水中取出，用拧干的湿毛巾擦去表面附着水，正侧面朝上置于试验支座上，试样的长度方向与支杆垂直，使试样加载中心与试验机压头同心。将加载压块置于试件加载位置，并在其与试样之间垫上找平垫板如图2-3-2。

图2-3-2

5.1.3.3 检查支距、加荷点无误后，启动试验机，调节加荷速度0.04MPa/s～0.06MPa/s匀速连续地加荷，直至试样断裂，记录最大荷载（Pmax）。

5.1.4 结果计算与评定

抗折强度按下式计算。

·········（2-3-1）

式中：

Cf——试样抗折强度，MPa；

MB——弯距，N·mm；

Pmax——试样破坏荷载，N；

Wft——截面模量，cm3；

Ls——试样跨距，mm。

试验结果以三个试样抗折强度的算术平均值和单件最小值表示，计算结果精确至0.01MPa。

5.2 抗压强度试验

曲线形路缘石，直线形截面L状路缘石、截面⊥状路缘石及不适合作抗折强度的路缘石应做抗压强度试验。

5.2.1 仪器设备

5.2.1.1 混凝土切割机

能制备满足本标准要求的抗压强度的切割机。

5.2.1.2 压力试验机

试验机的示值相对误差应不大于1%。试样的预期破坏荷载值为试验机全量程的20%～80%。

5.2.2样品制备

试样数量为3个。从路缘石的正侧面距端面和顶面各20mm以内的部位切割出100mm×100mm×100mm试样。以垂直于路缘石成型加料方向的面作为承压面。试样的两个承压面应平行、平整。否则应对承压面磨平或用水泥净浆或其他找平材料进行抹面找平处理，找平层厚度不大于5mm，养护3d。与承压面相邻的面应垂直于承压面。

将制备好的试样，用硬毛刷将试样表面及周边松动渣粒清除干净，在温度为（20±3）℃的水中浸泡（24±0.5）h。

5.2.3 试验步骤

5.2.3.1 用卡尺或钢板尺测量承压面互相垂直的两个边长，分别取其平均值，精确至1mm，计算承压面积（A），精确至1mm2。将试样从水中取用出拧干的湿毛巾擦去表面附着水，承压面应面向上、下压板，并置于试验机下压板的中心位置。

5.2.3.2 启动试验机，加荷速度调整在0.3MPa/s～0.5MPa/s，匀速连续地加荷，直至试样破坏，记录最大荷载Pmax。

5.2.4 试验结果计算

抗压强度按下式计算，试验结果以三个试样抗压强度的算术平均值和单件最小值表示，计算结果精确至0.1MPa。

.............（2-3-2）

式中：

CC ——试样抗压强度，MPa；

Pmax——试样破坏荷载，N；

A ——试样承压面积，mm2。

试验结果以三个试样抗压强度的算术平均值和单件最小值表示，计算结果精确至0.1MPa。

## 第四节 检查井盖

1 概念

检查井盖按其组成材料不同分为很多种类，本教材仅针对检查井盖、聚合物基复合材料检查井盖介绍相关内容。

1.1 检查井盖

1.1.1 用途

用于安装在绿化带、人行道、非机动车道、机动车道、停车场、码头、机场跑道等地面井座净开孔（co）不大于900mm的金属及非金属材料检查井盖。

1.1.2 分类

1.1.2.1 检测井盖按承载能力划分为如下六级：A15、B125、C250、D400、E600、F900。

1.1.2.2 检查井盖按使用场所分为如下六组。

第一组（最低选用A15类型）：绿化带、人行道等禁止机动车驶入的区域。

第二组（最低选用B125类型）：人行道、非机动车道、小车停车场及地下停车场。

第三组（最低选用C250类型）：住宅小区、背街小巷、仅有轻型机动车或小车行驶的区域，道路两边路缘石开始0.5m以内。

第四组（最低选用D400类型）：城市主路、公路、高等级公路、高速公路等区域。

第五组（最低选用E600类型）：货运站、码头、机场等区域。

第六组（最低选用F900类型）： 机场跑道等区域。

1.1.2.3 检查井盖按规格尺寸划分为人孔和非人孔两种。非人孔规格尺寸不作规定，人孔规格尺寸按井座净开孔（co）分为四类：600mm、700mm、800mm、900mm。

1.1.3 结构形式

1.1.3.1 嵌入深度（A）、井座支承面宽度（B）和斜度（e），见图2-4-1和图2-4-2。

1.1.3.2 总间隙（a），见图2-4-3（a1为左间隙，ac为中间间隙，ar为右间隙）。

1.1.3.3 井座净开孔（co），见图2-4-4。

图2-4-1                                    图2-4-2

图2-4-3

图2-4-4

1.2 聚合物基复合材料检查井盖

1.2.1 用途

用于安装在城市道路、公路上的各种检查井盖，也适用于安装在其他机动车和非机动车可能行驶或停放的地面上的各种检查井盖。同时也适用于安装在人行道、绿化用地上的各种检查井盖。

1.2.2 产品规格

1.2.2.1 重型：D500、D600、D700；

1.2.2.2 普型：D500、D600、D700；

1.2.2.3 轻型：D500、D600、D700。

1.2.3 产品编号、标记

聚合物基复合材料检查井盖的编号由产品代号（JJC）；结构形式：单层（D）、双层（S）；主要参数：检查井盖净宽（mm）；承载等级：重型（Z）、普型（P）、轻型（Q）；四部分组成。

□—□—□—□

承载等级：重型（Z）、普型（P）、轻型（Q）

主要参数：检查井盖净宽（mm）

结构形式：单层（D）、双层（S）

产品代号：（JJG）

标记示例

JJG-D-700-Z

JJG—产品代码；D—单层；700—检查井盖净宽（mm）；Z—重型。

1.2.4 承载等级说明

聚合物基复合材料检查井盖按其承载能力不同主要分为重型（Z）、普型（P）、轻型（Q）三个等级（见表2-4-1）

表2-4-1

| 等级 | 标志 | 对应最高城市道路分类等级 | 参考设置场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型 | Z | 快速路以上 | 货运站、码头等重型车比较多的道路、场地 |
| 普型 | P | 快速路 | 车流量大的机动车行驶、停放的道路、场地 |
| 轻型 | Q | 次干路I级 | 小型车慢速行走的道路、场地，居民小区，绿地等一般场所 |

2 检验依据

2.1 《检查井盖》GB/T 23858-2009；

2.2 《聚合物基复合材料检查井盖》CJ/T 211-2005。

3 检验项目

检查井盖的承载能力及聚合物基复合材料检查井盖的承载能力、破坏荷载。

4 技术要求

4.1 检查井盖

4.1.1 承载能力

试验荷载：井盖的承载能力应符合表2-4-2的规定，对于井座净开孔（co）小于250mm井盖的试验荷载应按表2-4-2所示乘以co/250，但不小于0.6倍表2-4-2的荷载。

表2-4-2

| 类别 | A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验荷载F/kN | 15 | 125 | 250 | 400 | 600 | 900 |

4.1.2 残留变形

井盖的允许残留变形值应符合表2-4-3的规定：

表2-4-3

| 类型 | 允许的残留变形 |  |
| --- | --- | --- |
| A15和B125 | 当co＜450mm时为co/50，当co≥450mm时为co/100 |  |
| C250到F900 | co/300 当co＜300mm时最大为1mm | co/500 当co＜500mm时最大为1mm |
| 注：对于C250到F900的产品：当采用锁定装置或特殊设计的安全措施时采用(1)要求；当产品未采取特殊安全措施仅依靠产品重量达到安全措施的采用(2)要求。 |  |  |

4.2 聚合物基复合材料检查井盖

承载性能：检查井盖的承载能力和破坏荷载应符合表2-4-4的规定。

表2-4-4

| 检查井盖等级 | 试验荷载（kN） | 破坏荷载（kN） | 允许残留变形（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重 型 | 270 | ≥360 | （1/500)D |
| 普 型 | 180 | ≥250 | （1/500)D |
| 轻 型 | 90 | ≥130 | （1/500)D |

5 检验方法

5.1 检查井盖：

5.1.1 仪器设备

试验设备主要有加载系统和量具。

5.1.1.1 加载系统

加载系统由加载设备、刚性垫块、橡胶垫片等组成。

（1）加载设备应当能提供试验荷载1.2倍以上的加载能力，并经过计量校准，其加载精度为不大于±3%，加载试验装置如图2-4-5和图2-4-6。

图2-4-5上加载试验装置示意图

图2-4-6 下加载试验装置示意图

（2）井盖检测的刚性垫块尺寸要求见表2-4-5。

表2-4-5

（3）橡胶垫片安装在刚性垫块与井盖之间，垫片的外缘尺寸应与刚性垫块相同，垫片的厚度为6mm～10mm。

5.1.1.2 量具：试验用主要量具见表2-4-6。

表2-4-6

| 序号 | 名称 | 测量范围 | 精确度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0～1000 | ±0.1 |
| 2 | 深度游标卡尺 | 0～200 | ±0.1 |
| 3 | 钢直尺 | 0～300 | ±0.5 |
| 4 | 钢卷尺 | 1000 | ±1 |
| 5 | 角尺 | 根据需要选择 | / |

5.1.2 试验步骤

检查井盖的承载能力通过加载系统进行试验。

5.1.2.1 试验前准备

检查垫片应当发在被测的井盖上，竖轴垂直于其表面，并与其井盖的几何中心重合（见图2-4-7和图2-4-8）。

图2-4-7  单检查井盖测试垫块及其几何中心

图2-4-8  多检查井盖测试垫块及其几何中心

5.1.2.2 残留变形的检测

加载前，记录井盖几何中心位置的初始值，测量精度为0.1mm。

以1kN/s～5kN/s的速率施加荷载，直至达到2/3检测荷载，然后卸载。此过程重复5次，最后记录下几何中心的最终值。根据初始值和第5次卸载后最终值的差别计算残留变形值。残留变形值应符合表2-4-3规定的数值。

5.1.2.3 承载能力试验

以1kN/s～5kN/s的速率施加荷载直至标准规定相应的试验荷载F值，试验荷载施加上后应保持30s，检查井盖未出现影响使用功能的损坏即判定为合格。

5.2 聚合物基复合材料检查井盖

5.2.1 应按成套产品进行承载能力试验。

5.2.2仪器设备

5.2.2.1加载设备：加载设备所能施加的荷载应不小于500kN，其台面尺寸应大于检查井盖支座最外缘尺寸。测力仪器的误差应低于±2%，加载试验装置如图2-4-9。

图2-4-9

5.2.2.2 试验装置附件

（1）刚性垫块

刚性垫块尺寸应为：直径356mm、厚度等于或大于40mm、上下表面平整，见图2-4-10。

（2）橡胶垫片

在刚性垫块与井盖之间放置一弹性橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，垫片厚度应为6mm～10mm。

图2-4-10

5.2.3 试验程序

5.2.3.1 调整刚性垫块的位置，使其中心与井盖的几何中心重合。

5.2.3.2 在施加2/3试验荷载后，井盖残留变形的测量。

以1～3kN/s的速度加载，加载至2/3试验荷载，然后卸载。此过程重复进行5次。

第一次加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形，其值不允许超过表2-4-4中的规定。

5.2.3.3 以上相同的速度加载至表2-4-4规定的试验荷载，5min后卸载，井盖、支座不应出现裂纹。

6 结果判定

6.1 检查井盖

6.1.1 出厂检验：从受检外观质量和尺寸偏差合格的检查井盖中抽取2套，逐套进行承载能力检验。承载能力检验中，如有一套不符合4.1.1和4.1.2的要求，在同批中再抽2套检查井盖重复承载能力试验，若仍有一套不符合要求，则该批检查井盖为不合格。

6.1.2 型式检验：从受检外观质量和尺寸偏差合格的检查井盖中抽取3套，逐套进行承载能力检验。承载能力检验中，如有一套不符合4.1.1和4.1.2的要求，再在同批中再抽取3套检查井盖重复承载能力试验，若仍有一套不符合要求，则该批检查并盖为不合格。

6.2 聚合物基复合材料检查井盖

6.2.1 出厂检验：承载能力试验时，每批产品随机抽取3套进行承载能力试验。如有一套不符合4.2的要求，则再抽取3套，重复本项试验。如再有一套不符合要求，则该批检查井盖为不合格。

6.2.2 型式检验：从受检外观质量和尺寸偏差合格的检查井盖中抽取的检查井盖中，随机抽取3套进行承载能力试验。如有一套不符合4.2的要求，则再抽取3套重复本项试验。如再有一套不符合要求，则该批检查井盖不合格。

## 第五节 水箅

1 概念

水箅适合用于安装在各种路面上的各个部位（包括道路、公路两边及中间、绿地、厂房、车间的室内地面等）。水箅的种类是按主要材料制作的不同而区分，本教材主要讲述以下两种不同材料制作的水箅。

1.1 聚合物基复合材料水箅

聚合物基复合材料是利用聚合物和各种颗粒、纤维、金属等填充增强材料，通过少量添加剂及一定工艺的作用生产出的材料。聚合物基复合材料主要使用聚合物和填充增强材料制作，其主要原料也可以用各种废弃聚合物基及废弃的颗粒、纤维代替。

1.1.1 产品基本参数

聚合物基复合材料水箅基本参数及尺寸应符合表2-5-1规定。

表2-5-1

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 水箅公称尺寸长L | 400，450，500，550，600，650，700 |
| 水箅公称尺寸宽W | 300，350，400 |
| 注：如有特殊需要，水箅规格可根据用户需求调整 |  |

1.1.2 产品编号

聚合物基复合材料水箅的编号由产品代号（JSB）；主要参数：水箅公称尺寸长L(mm)×宽W(mm)；承载等级；重型（Z）、普型（P）、轻型（Q）；三部分组成。

□—□—□

承载等级：重型（Z）、普型（P）、轻型（Q）

主要参数：水箅公称尺寸长（mm）×宽（mm）

产品代号：（JSB）

标记示例：

JSB-700×300-Q

JSB-产品代号；700×300-水箅公称尺寸（mm×mm）；Q-轻型。

1.1.3 承载等级说明

聚合物基复合材料水箅按其承载能力不同主要分为重型（Z）、普型（P）、轻型（Q）三个等级（见表2-5-2）

| 等级 | 标志 | 对应最高城市道路分类等级 | 参考设置场合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重型 | Z | 快速路以上 | 货运站、码头等重型车比较多的道路、场地 |
| 普型 | P | 快速路 | 车流量大的机动车行驶、停放的道路、场地 |
| 轻型 | Q | 次干路I级 | 小型车慢速行走的道路、场地，居民小区，绿地等一般场所 |

表2-5-2

1.2 再生树脂复合材料水箅

1.2.1 产品规格（指箅子的长×宽）

750mm×450mm、 500mm×400mm、500mm×300mm、 450mm×350mm

1.2.2 型号

产品型号由产品代号、结构形式、承载等级、主要参数四部分组成；

□—□—□—□

主要参数：箅子的长（mm）×宽（mm）

承载等级：Q(轻型)、Z(重型）

结构形式：1（单箅）、2（双箅）

产品代号：（RSB）

1.2.3 标记

标记示例：500mm×400mm的重型单箅再生树脂复合材料水箅标记为：

RSB-1-Z-500×400

1.2.4 承载等级及说明

水箅按其承载能力分为轻型和重型两个等级（见表2-5-4）

表2-5-4

| 等级 | 标志 | 设置场合 |
| --- | --- | --- |
| 轻型 | Q | 禁止机动车通行的道路、停放场地、绿地和室内 |
| 重型 | Z | 机动车通行的道路或停放场地 |

2 检验依据

2.1《聚合物基复合材料水箅》CJ/T 212-2005；

2.2《再生树脂复合材料水箅》CJ/T 130-2001。

3 检验项目

聚合物基复合材料水箅的承载能力和破坏荷载、再生树脂复合材料水箅的承载能力。

4 技术要求

4.1聚合物基复合材料水箅承载性能

水箅的承载能力和破坏荷载应符合表2-5-5的规定。

表2-5-5

| 水箅等级 | 试验荷载（kN） | 破坏荷载（kN） | 允许残留变形/（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重 型 | 90 | ≥130 | （1/500)D1 |
| 普 型 | 70 | ≥100 | （1/500)D1 |
| 轻 型 | 50 | ≥70 | （1/500)D1 |

4.2 再生树脂复合材料水箅承载性能，箅子的承载能力应符合表2-5-6的规定。

表2-5-6

| 水箅等级 | 试验荷载，kN | 允许残留变形，mm |
| --- | --- | --- |
| 轻型 | 20 | (1/500)d |
| 重型 | 130 |  |

5 检验方法

5.1聚合物基复合材料水箅

5.1.1要求：按成套产品进行承载能力试验，如果只检测箅子，则应四边支撑，支撑面宽度应符合表2-5-7的规定。

表2-5-7

| 水箅公称尺寸长L/(mm) | 支座宽边支承面宽度b/(mm) |
| --- | --- |
| L=D1+2b-a1-a2 | ≥4%L |
| 水箅公称尺寸宽W/(mm) | 支长边支承面宽度b/(mm) |
| W=D2+2b-a1-a2 | ≥4%W |

5.1.2 加载设备：加载设备所能施加的荷载不应小于300kN，其台面尺寸应大于水箅支座最外缘尺寸。测力仪器的误差应低于±2%，加载试验转置如图2-5-1。

图2-5-1

5.1.3 试验装置附件

5.1.3.1 刚性垫块

刚性垫块有两块，尺寸应为300mm×400mm和300mm×200mm，厚度等于或大于40mm、上下表面平整。见图2-5-2。

5.1.3.2 橡胶垫片

在刚性垫块与水箅之间放置一块弹性橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，垫片厚度为6mm～10mm。

图2-5-2

5.1.3.3 附件的使用条件

当水箅净尺寸D1≥500mm且D2≥400mm时，使用尺寸为300mm×400mm的刚性垫块，否则使用尺寸为300mm×200mm的刚性垫块。

5.1.4 试验程序

5.1.4.1 调整刚性垫块的位置，使其中心与水箅的几何中心重合。放置后，垫块长边应与水箅长边平行，垫块宽边应与水箅宽边平行。

5.1.4.2 在施加2/3试验荷载后，水箅残留变形的测量。

以1kN/s～3kN/s的速度加载，加载至2/3试验荷载，然后卸载。此过程重复进行5次。

第一次加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形，其值不允许超过表2-5-5的规定。

5.1.4.3 以上述相同的速度加载至表2-5-5规定的试验荷载，5min后卸载，箅子、支座不应出现裂纹。

5.2 再生树脂复合材料水箅

5.2.1 应按成套水箅进行试验。

5.2.2 试验荷载与允许残留变形应符合表2-5-6的规定。

5.2.3 加载设备

加载设备所能施加的荷载应不小于200kN，其台面尺寸必须大于水箅支座最外缘尺寸。测力仪器误差应低于±3%，加载试验转置如图2-5-3。

图2-5-3

5.2.4 试验装置附件

5.2.4.1 刚性垫块

c×d≥500mm×400mm，刚性垫块尺寸350mm×260mm；c×d<500mm×400mm，刚性垫块尺寸为200mm×200mm，厚度等于或大于40mm，上下表面应平整。见图2-5-4。

图2-5-4

5.2.4.2 橡胶垫片

在刚性垫块与水箅之间放置一弹性橡胶垫片，垫片的平面尺寸应与刚性垫块相同，垫片厚度应为6mm～10mm。

5.2.5 试验程序

5.2.5.1 调整刚性垫块的位置，是其中心与水箅的几何中心重合。

5.2.5.2 在施加2/3试验荷载后，水箅残留变形的测量。

以1kN/s～3kN/s的速度加载，加载至2/3试验荷载。然后卸载。此过程重复进行5次。

第一次加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形，其值不允许超过表2-5-6中的规定。

5.2.5.3 以上述相同的速度加载至表2-5-6规定的试验荷载，5min后卸载，箅子、支座不得出现裂纹。

6 结果判定

6.1 聚合物基复合材料水箅

6.1.1 出厂检验：承载能力试验时，每批产品随机抽取3套进行承载能力试验。如有一套不符合4.1的要求，则再抽取3套，重复本项试验。如再有一套不符合要求，则该批水箅为不合格。

6.1.2 型式检验：从受检外观质量和尺寸偏差合格的水箅中抽取的水箅中，随机抽取3套进行承载能力试验。如有一套不符合4.1的要求，则再抽取3套重复本项试验。如再有一套不符合要求，则该批水箅不合格。

6.2 再生树脂复合材料水箅

6.2.1 出厂检验：加载试验，每批随机抽取2套水箅进行承载能力试验。如有一套不符合4.2要求，则再抽取2套重复本项试验。如再有一套不符合要求，则该批水箅为不合格。

6.2.2型式检验：从受检外观质量和尺寸偏差合格的20套水箅中，随机抽取3套进行承载能力试验，如有一套不符合4.2的规定要求，则再抽取2套重复本项试验，如再有一套不符合要求，则该批水箅为不合格。

## 第六节 天然石材

1 概念

天然石材是指以天然石体中开采出来的，并经加工成块状或板状材料的总称，建筑装饰用的天然石材主要有花岗石和大理石两大种。

1.1 天然花岗石建筑板材

1.1.1 分类

1.1.1.1 按形状分类：

（1）毛光板（MG）；

（2）普型板（PX）；

（3）圆弧板（HM）；

（4）异型板（YX）。

1.1.1.2 按表面加工程度分为：

（1）镜面板（JM）；

（2）细面板（YG）；

（3）粗面板（CM）。

1.1.1.3 按用途分类：

（1）一般用途：用于一般性装饰用途；

（2）功能用途：用于结构性承载用途或特殊功能要求。

1.1.2 等级

按加工质量和外观质量分为：

1.1.2.1 毛光板按厚度偏差、平面度公差、外观质量等将板材分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级；

1.1.2.2 普型板按规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差、外观质量等将板材分为优等品（A）、一等品平（B）、合格品（C）三个等级；

1.1.2.3 圆弧板按规格尺寸偏差，直线度公差，线轮廓度公差及外观质量将板材分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

1.1.3 标记

1.1.3.1 名称：采样GB/T 17670规定的名称或编号。

1.1.3.2 标记顺序为：名称、类别、规格尺寸、等级、标准编号。

1.1.3.3 示例：

用山东济南青花岗石荒料加工的600mm×600mm×20mm、普型、镜面、优等品板材示例如下：标记：济南青花岗石（G3701）PXJM 600×600×20 A GB/T 18601-2009

1.1.4 板材规格尺寸

规格板的尺寸系列见表2-6-1，圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。

表2-6-1

| 边长系列（mm） | 300a、305a、400、500、600a、800、900、1000、1200、1500、1800 |
| --- | --- |
| 厚度系列（mm） | 10a、12、15、18、20a、25、30、40、50 |
| a常用规格。 |  |

1.2 天然大理石建筑板材

1.2.1 分类

1.2.1.1 按矿物组成分为：

（1）方解石大理石（代号为FL）；

（2）白云石大理石（代号为BL）；

（3）蛇纹石大理石（代号为SL）。

1.2.1.2 按形状分为：

（1）毛光板（代号为MG）；

（2）普型板（代号为PX）；

（3）圆弧板（代号为HM）；

（4）异型板（代号为YX）。

1.2.1.3 按表面加工分为：

（1）镜面板（代号为JM）；

（2）粗面板（代号为CM）。

1.2.2 等级

按加工质量和外观质量分为A、B、C三个等级。

1.2.3 标记

1.2.3.1 名称：采用GB/T 17670 标准规定的名称或编号。

1.2.3.2 顺序：名称、类别、规格尺寸、等级、标准编号。

1.2.3.3 示例

用房山汉白玉大理石荒料加工的600mm×600mm×20mm、普型、A级、镜面板材示例如下：

标记：房山汉白玉大理石（或M1101）BL PX JM 600×600×20 A GB/T 19766-2016

1.2.4 板材尺寸

普型板的尺寸系列见表2-6-2，圆弧板、异型板和特殊要求的普型板规格尺寸由供需双方协商确定。

表2-6-2

| 边长系列（mm） | 300a、305a、400、500、600a、800、900、1000、1200 |
| --- | --- |
| 厚度系列（mm） | 10a、12、15、18、20a、25、30、35、40、50 |
| a常用规格。 |  |

2 检验依据

2.1《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009；

2.2《天然大理石建筑板材》GB/T 19766-2016；

2.3《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法》

GB/T 9966.3-2020；

2.4《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》

GB/T 9966.1-2020；

2.5《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验方法》

GB/T 9966.2-2020。

3 检验项目

天然建筑板材的吸水率，体积密度，干燥、水饱和压缩强度，干燥、水饱和弯曲强度。

4 技术要求

4.1 天然花岗石建筑板材的物理性能

天然花岗石建筑板材的物理性能应符合表2-6-3的规定；工程对石材物理性能项目及指标有特殊要求的，按工程要求执行。

表2-6-3

| 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般用途 | 功能用途 |
| 体积密度/（g/cm3），≥ |  | 2.56 | 2.56 |
| 吸水率/% ，≤ |  | 0.60 | 0.40 |
| 压缩强度/MPa，≥ | 干燥 | 100 | 131 |
|  | 水饱和 |  |  |
| 弯曲强度/MPa，≥ | 干燥 | 8.0 | 8.3 |
|  | 水饱和 |  |  |
| 耐磨性a/（1/cm3），≥ |  | 25 | 25 |
| a使用在地面、楼梯踏步、台面等严重踏或磨损部位的花岩石材应检验此项。 |  |  |  |

4.2 天然大理石建筑板材的物理性能

板材的物理性能应符合表2-6-4的规定，工程对板材物理性能项目及指标有特殊要求的，按工程要求执行。

表2-6-4

| 项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方解石大理石 | 白云石大理石 | 蛇纹石大理石 |
| 体积密度/（g/cm3）≥ |  | 2.60 | 2.80 | 2.56 |
| 吸水率/% ≤ |  | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
| 压缩强度/MPa≥ | 干燥 | 52 | 52 | 70 |
|  | 水饱和 |  |  |  |
| 弯曲强度/MPa≥ | 干燥 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|  | 水饱和 |  |  |  |
| 耐磨性a/（1/cm3）≥ |  | 10 | 10 | 10 |
| a仅用于地面、楼梯踏步、台面等易磨损部位的大理石石材。 |  |  |  |  |

5 检验方法

天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材的检测项目体积密度、吸水率、弯曲强度、压缩强度。

5.1 吸水率和体积密度（GB/T 9966.3-2020）

5.1.1 仪器设备

5.1.1.1 鼓风干燥箱：温度可控制在65℃±5℃范围内。

5.1.1.2 天平：最大称量1000g，精度10mg；最大称量200g，精度1mg。

5.1.1.3 水箱：底面平整，且带有玻璃棒作为试样支撑。

5.1.1.4 金属网篮：可满足各种规格试样要求，具足够的刚性。

5.1.1.5 干燥器。

5.1.2 样品制备

5.1.2.1 试样为边长50mm的正方体或直径、高度均为50mm的圆柱体，尺寸偏差±0.5mm，每组五块。特殊要求时可选用其他规则形状的试样，外形几何体积应不小于60cm3，其表面积与体积之比应在0.08mm-1～0.20mm-1范围内。

5.1.2.2 试样应从具有代表性部位截取，不应带有裂纹等缺陷。

5.1.2.3 试样表面应平滑，粗糙面应打磨平整。

5.1.2 试验步骤

5.1.2.1 将试样置于 65℃±5℃的鼓风干燥箱内千燥48h至恒重，即在干燥46h、47h、48h时分别称量试样的质量，质量保持恒定时表明达到恒重，否则继续干燥，直至出现3次恒定的质量。放入干燥器中冷却至室温，然后称其质量(mo) ，精确至0.01g。

5.1.2.2 将试样置于水箱中的玻璃棒支撑上，试样间隔应不小于15 mm。加人去离子水或蒸馏水(20℃±2℃)到试样高度的一半，静置1 h；然后继续加水到试样高度的四分之三；再静置1 h；继续加满水；水面应超过试样高度25mm±5mm。试样在水中浸泡48h±2h后同时取出，包裹于湿毛巾内，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分，立即称其质量(m1)，精确至0.01 g。

5.1.2.3 立即将水饱和的试样置于金属网篮中并将网篮与试样一起浸入(20℃±2℃)的去离子水或蒸馏水中，小心除去附着在网篮和试样上的气泡，称试样和网篮在水中总质量，精确至0.01g。单独称量网篮在相同深度的水中质量，精确至0.01 g。当天平允许时可直接测量出这两次测量的差值(m2)，结果精确至0.01 g。称量装置见图2-6-1或图2-6-2。

说明：1——网篮；2——烧杯；3——试样；4——支架

图2-6-1 天平称量示意图

说明：1——天平支架；2——水杯；3——电子天平；4——天平挂钩；5——悬挂线；6——水平面；7——栅栏；8 ——试样；9——网篮底；10——水杯支架；11——平台。

图2-6-2 电子天平称量示意图

5.1.3 结果计算

5.1.3.1 吸水率Wa(%)按下式计算：

............（2-6-1）

式中：

Wa——吸水率，以%表示；

m0——干燥试样在空气中的质量，g；

m1——水饱和试样在空气中的质量，g。

5.1.3.2 体积密度ρb(g/cm3)按下式计算：

.............（2-6-2）

式中：

ρb——体积密度，单位为g/cm3；

m2——水饱和试样在水中的质量，g；

ρw——室温下去离子水或蒸馏水的密度，g/cm3 。

5.2 干燥、水饱和压缩强度（GB/T 9966.1-2020）

5.2.1 仪器设备

5.2.1.1 试验机：具有球形支座并能满足试验要求，示值相对误差不超过±1%。试验破坏荷载应在示值的20%～90%范围内。

5.2.1.2 游标卡尺：读数值为0.1mm。

5.2.1.3 万能角度尺：精度为2ˊ。

5.2.1.4 鼓风干燥箱：温度可控制在65℃±5℃范围内。

5.2.1.5 恒温水箱：可保持水温在20℃±2℃，最大水深105mm且至少容纳2组试验样品，底部垫不污染石材的圆柱状支撑物。

5.2.1.6 干燥器。

5.2.2 样品制备

5.2.2.1 在同批料中制备具有典型特征的试样，每种试验条件下的试验为一组，每组5块；

5.2.2.2 试样规格通常为边长50mm的正方体或Ф50mm×50mm的圆柱体；尺寸偏差±1.0mm；若试样中最大颗粒粒径超过5mm，试样规格应为边长70mm的正方体或Ф70mm×70mm的圆柱体，尺寸偏差±1.0mm；如试样中最大颗粒粒径超过7mm，每组试样的数量应增加一倍。

5.2.2.3 有层理的试样应标明层理方向。通常沿着垂直层理的方向（见图2-6-3）进行试验，当石材应用方向是平行层理或使用在承重、承载水压等场合时，压缩强度选择最弱的方向进行试验，应进行平行层理方向的试验（见图2-6-4），并且应按5.2.2.1、5.2.2.2试验条件制备相应数量的试样。

注:有些石材明显存在层理方向，其分裂方向可分为下列三种：

（1）裂理(rift)方向：最易分裂的方向；

（2）纹理(grain)方向：次易分裂的方向；

（3）源粒(head-grain)方向：最难分裂的方向。

图2-6-3 垂直层理试验示意图

图2-6-4  平行层理试验示意图

5.2.2.4 试样两个受力面应平行、平整、光滑，必要时应进行机械研磨，其他四个侧面为金刚石锯片切割面。试验相邻夹角应为90°±0.5°。

5.2.2.5 试样上不应有裂纹、缺棱和缺角等影响试验的缺陷。

5.2.3 试验步骤

5.2.3.1干燥压缩强度

（1）将试样在65℃±5℃的干燥箱内干燥48h，放入干燥器中冷却至室温。

（2）用游标卡尺分别测量试样两受力面中线上的边长或相互垂直的直径，并计算每个受力面的面积，以两个受力面面积的平均值作为试样受力面面积，边长或直径测量值精度不低于0.1mm。

（3）擦干净试验机上下压板表面，清除试样两个受力面上的尘粒。将试样放置于材料试验机下压板的中心部位，调整球形基座角度，使上压板均匀接触到试样上受力面。以1MPa/s±0.5MPa/s的加载速率恒定施加载荷至试样破坏，记录试样破坏时的最大载荷值和破坏状态。

5.2.3.2水饱和压缩强度

（1）将试样置于恒温水箱中，试样间隔不小于15mm，试样底部垫圆柱形支撑。加入20℃±10℃的自来水到试样高度的一半，静置1h；然后继续加水到试样高度的四分之三，静置1h；继续加满水，水面应超过试样高度25mm±5mm。试样在清水中浸泡48h±2h后取出，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分，应立即进行试验。

（2）用游标卡尺分别测量试样两受力面中线上的边长或相互垂直的直径，并计算每个受力面的面积，以两个受力面面积的平均值作为试样受力面面积，边长或直径测量值精确到0.1mm。

（3）擦干净试验机上下压板表面，清除试样两个受力面上的尘粒。将试样放置于材料试验机下压板的中心部位，调整球形基座角度，使上压板均匀接触到试样上受力面。以1MPa/s±0.5MPa/s的加载速率恒定施加载荷至试样破坏，记录试样破坏时的最大载荷值和破坏状态。

5.2.4 结果计算

压缩强度按下式计算：

.............（2-6-3）

式中：

P——压缩强度，MPa；

F——试样最大载荷，N；

S——试样受力面面积，mm2。

以每组试样压缩强度的算术平均值作为该条件下的压缩强度，数值修约到1MPa。

5.3 干燥、水饱和弯曲强度（ GB/T 9966.2-2020）

5.3.1 仪器设备

5.3.1.1 试验机：配有相应的试样支架，示值相对误差不超过±1%。试样破坏的载荷应在设备示值的20%～90%范围内。

5.3.1.2 游标卡尺：读数值至少能精确到0.1mm。

5.3.1.3 万能角度尺：精度为2ˊ。

5.3.1.4 干燥箱：温度可控制在65℃±5℃范围内。

5.3.1.5 恒温水箱：可保持水温在20℃±2℃，最大水深不低于130mm且至少容纳2组最大试验样品，底部垫不污染石材的圆柱状支撑物。

5.3.1.6 干燥器。

5.3.2 样品制备

5.3.2.1 规格

（1）方法A：350mm×100mm×30mm，也可采用实际厚度(H)的样品，试样长度为10H + 50 mm，宽度为100mm。

（2）方法B：250mm×50mm×50mm。

5.3.2.2 偏差

试样长度尺寸偏差为±1mm，宽度、厚度尺寸偏差为±0.3mm。

5.3.2.3 表面处理

试样上下受力面应经锯切、研磨或抛光，达到平整且平行。侧面可采用锯切面，正面与侧面夹角应为90°±0.5°。

5.3.2.4 层理标记

具有层理的试样应采用两条平行线在试样上标明层理方向。

5.3.2.5 表面质量

试样不应有裂纹、缺棱和缺角等影响试验的缺陷。

5.3.2.6 支点标记

在试样上下两面及前后侧面分别标记出支点的位置（见图2-6-5、图2-6-6）。方法A的下支座跨距(L)为10H，上支座间的距离为5H，呈中心对称分布；方法B的下支座跨距(L)为200mm，上支座在中心位置。

5.3.2.7 试样数量

每种试验条件下每个层理方向的试样为一组，每组试样数量为5块。通常试样的受力方向应与实际应用一致，若石材应用方向未知，则应同时进行三个方向的试验，每种试验条件下试样应制备15块，每个方向5块。

5.3.3 试验步骤

5.3.3.1 干燥弯曲强度

（1）将试样在65℃±5℃的鼓风干燥箱内将试样干燥48h后，然后放入干燥器中冷却至室温。

（2）按试验类型选择相应的试样支架，调节支座之间的距离到规定的跨距要求。按照试样上标记的支点位置将其放在上下支座之间，试样和支座受力表面应保持清洁。装饰面应朝下放在支架下座上，使加载过程中试样装饰面处于弯曲拉伸状态。

（3）以0.25 MPa/s±0.05 MPa/s的速率对试样施加载荷至试样破坏，记录试样破坏位置和形式及最大载荷值(F)，读数精度不低于10 N。

（4）用游标卡尺测量试样断裂面的宽度（K）和厚度（H），精确至0.1mm。

5.3.3.2 水饱和弯曲强度

（1）将试样侧立置于恒温水箱中，试样间隔不小于15 mm，试样底部垫圆柱状支撑。加人自来水(20℃±10℃)到试样高度的一半，静置1h；然后继续加水到试样高度的四分之三，静置1 h；继续加满水，水面应超过试样高度25mm±5mm。

（2）试样在清水中浸泡48h±2h后取出，用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分，立即按5.3.3.1干燥弯曲强度（2）～（3）进行弯曲强度试验。

图2-6-5 固定力矩弯曲强度（方法A）示意图

图2-6-6 集中有载弯曲强度（方法B）示意图

5.3.4 结果计算

5.3.4.1 方法A

弯曲强度按下式计算：

.  ............（2-6-3）

式中：

Pw ——弯曲强度，MPa；

F——试样破坏载荷，N；

L——下支座间距离，mm.

K——试样宽度，mm；

H——试样厚度，mm。

以一组试样弯曲强度的算术平均值作为试验结果，数值修约到0.1MPa。

5.3.4.2 方法B

弯曲强度按下式计算：

.............（2-6-4）

示中：

Pw ——弯曲强度，MPa；

F——试样破坏载荷，N；

L——下支座间距离，mm.

K——试样宽度，mm；

H——试样厚度，mm。

以一组试样弯曲强度的算术平均值作为试验结果，数值修约到0.1MPa。

## 第七节 混凝土和钢筋混凝土排水管

1 概念

混凝土和钢筋混凝土排水管适用于雨水、污水、引用及农田排灌等重力流管道的管子；适用于开槽施工、顶进施工及其他施工方法。混凝土管是指管壁内不配置钢筋骨架的混凝土圆管。混凝土管是指管壁内不配置钢筋骨架的混凝土圆管；钢筋混凝土管是指管壁内配置有单层或多层钢筋骨架的混凝土圆管。

1.1 分类

1.1.1 产品按是否配置钢筋骨架分混凝土管（CP）和钢筋混凝土管（RCP）；按外压荷载分级，其中混凝土管分为I、Ⅱ两级；钢筋混凝土管分为I、Ⅱ、Ⅲ三级。按施工方法分为开槽施工管和顶进施工管（DRCP）等。

1.1.2 管子按连接方式分为柔性接头管和刚性接头管。

1.1.2.1柔性接头管按接头型式分为承插口管、钢承口管、企口管、双插口管和钢承插口管。

（1）柔性接头承插口管型式分为A型、B型、C型，分别见图2-7-1、图2-7-2、图2-7-3。

（2）柔性接头钢承口管型式分为A型、B型、C型，分别见图2-7-4、图2-7-5、图2-7-6。

（3）柔性接头企口管型式见图2-7-7。

（4）柔性接头双插口管型式见图2-7-8。

（5）柔性接头钢承插口管型式见图2-7-9。

1.1.2.2 刚性接头管按接头型式分为平口管、承插口管和企口管。

（1）刚性接头平口管型式见图2-7-10。

（2）刚性接头承插口管型式见图2-7-11。

（3）刚性接头企口管型式见图2-7-12。

图2-7-1 柔性接头A型承插口管

图2-7-2 柔性接头B型承插口管

图2-7-3 柔性接头C型承插口管

图2-7-4 柔性接头A型钢承口管

图2-7-5 柔性接头B型钢承口管

图2-7-6 柔性接头C型钢承口管

图2-7-7 柔性接头企口管

图2-7-8 柔性接头双插口管

图2-7-9 柔性接头钢承插口管

图2-7-10 刚性接头平口管

图2-7-11 刚性接头承插口管

图2-7-12 刚性接头企口管

1.1.3 管子按施工方法、名称、外压荷载级别、规格（公称内径×有效长度）和标准编号顺序进行标记。

示例1：公称内径为600mm、有效长度为1 000mm、开槽施工的Ⅰ级混凝土管，其标记如下：

CP Ⅰ600×1 000 GB/T 11836

示例3：公称内径为1 800mm、有效长度为2 000mm、开槽施工的Ⅱ级钢筋混凝土管，其标记如下：

RCP Ⅱ 1800×2 000 GB/T 11836

示例3：公称内径为2 400mm、有效长度为2 000mm、顶进施工的Ⅱ级钢筋混凝土管，其标记如下：

DRCP Ⅱ 2 400×2 000 GB/T 11836

1.2 原材料

1.2.1 原材料

1.2.1.1 水泥宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，也可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥。水泥性能应分别符合GB 175、GB748、GB 20472的规定。

1.2.1.2 细骨料宜采用中粗砂，细度模数2.3~3.3。粗骨料最大粒径对混凝土管不得大于壁厚的1/2，对钢筋混凝土管不得大于壁厚的1/3，并不得大于环向钢筋净距的3/4，骨料性能应分别符合GB/T14684、GB/T 14685的规定。

1.2.1.3 混凝土允许掺加外加剂或掺合料。但所掺外加剂或掺合料不得对管子产生有害影响。外加剂应符合GB8076的规定，掺合料应符合相应标准的规定。

1.2.1.4 混凝土拌和用水应符合JGJ 63的规定。

1.2.1.5 钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋，也可以采用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝，钢筋性能应分别符合GB 13788、GB 1499.1、GB 1499.2、JC/T 540的规定。

1.2.1.6 钢承口用钢板厚度：对公称直径大于或等于2000㎜的管子，钢板厚度不宜小于10㎜；对公称直径小于2000㎜，且大于1200㎜的管子，钢板厚度不宜小于8㎜；对公称直径小于或等于1200㎜的管子，钢板厚度不宜小于6㎜。

1.2.2钢筋骨架

1.2.2.1 钢筋骨架制作：环筋直径小于或等于8mm时，应采用滚焊成型；环筋直径大于8㎜时，应采用滚焊成型或人工焊接成型。钢筋的连接处理应符合GB50204、JGJ95的规定。

1.2.2.2 钢筋骨架的环向钢筋间距由设计计算确定，并不得大于150㎜，且不得大于管壁厚度的3倍。钢筋直径不得小于3.0㎜。骨架两端的环向钢筋应密缠1～2圈。

1.2.2.3 钢筋骨架的纵向钢筋直径不得小于4.0㎜。纵向钢筋的环向间距不得大于400㎜，且纵筋根数不得少于6根。

1.2.2.4 公称内径小于或等于1000㎜的管子，宜采用单层配筋，配筋位置在距管内壁2/5处；公称内径大于1000㎜的管子宜采用双层配筋。

1.2.2.5 用于顶进施工的管子，宜在管端200mm～300mm范围内增加环筋的数量和配置U型箍筋或其他形式加强筋。

2 检测依据

2.1 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009；

2.2 《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752-2017。

3 检验项目

混凝土排水管和钢筋混凝土排水管外压荷载（裂缝荷载、破坏荷载）。

4 技术要求

管子外压荷载不得低于表2-7-1、表2-7-2规定的荷载要求。混凝土管和钢筋混凝土管的规格、外压荷载和内水压力指标分别见表2-7-1和表2-7-2。

表2-7-1混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标

表2-7-2 钢筋混凝土管规格、外压荷载和内水压力检验指标

5 检验方法

5.1 试验装置

采用三点试验法，通过机械压力的传递，试验管体的裂缝荷载和破坏荷载。

5.1.1外压荷载试验装置由试验机架、加荷设备和显示量值的仪表组成，试验机应保证测量荷载的

误差为±2%，加荷速度可控制。外压荷载试验装置示意见图2-7-13。

5.1.2 外压试验装置机架应有足够的强度和刚度，保证荷载的分布不受任何部位变形的影响。试验机的组成中，除固定部件外，还有上、下两个支承梁。上、下支承梁均可延长到试件的整个试验长度上。试验时，荷载通过刚性的上支承梁均匀地分布在管体上。

5.1.3 上支承梁为一钢梁，钢梁的刚度应保证在最大荷载下，其弯曲度不超过管体试验长度的1/720，钢梁与管体之间放一条橡胶垫板，胶垫板的长度、宽度与钢梁相同，厚度不小于25㎜。

5.1.4 下支梁由两条硬木组成，其截面积尺寸宽度不小于50㎜，厚度不小于25㎜，长度不小于管体的试验长度，其刚度应保证它在最大荷载下，弯曲度不超过管体试验长度的1/720。硬木制成的下支承梁与管体接触应做成半径为12.5㎜的外圆弧，两条下支承梁之间的净距离为管体试压方向垂直面外径1/12，但不得小于25㎜。加荷位置见图2-7-14。

图2-7-13 外压荷载试验装置示意图

图2-7-13 外压荷载试验装置示意图（续）

图2-7-14 外压荷载试验装置加荷位置示意图

图2-7-14 外压荷载试验装置加荷位置示意图（续）

5.2 试件

5.2.1 GB/T 11836、JC/T 640或其他标准规定的混凝土和钢筋混凝土排水管。其他异型管道的外压荷载试验可根据本标准规定的方法进行。按照本方法进行异型管道的外压荷载试验时垫木的距离根据正常使用的管道的铺设面外径进行计算。

5.2.2 蒸汽养护的管体龄期不宜少于14d，自然养护的管体龄期不宜少于28d。

5.3 试验步骤

5.3.1 检查设备状况，设备无故障时方可使用。

5.3.2 将管体放在外压荷载装置的两个平行的下支承梁上，将上支承梁放在管体上，使管体与上、下支承梁的轴线相互平行，并确保上支承梁能在通过上、下支撑梁中心线的垂直平面内自由移动。上下支承梁应覆盖管体的有效长度，加荷点在管子全场的中点。对承插口管整根管体进行外压试验时，上、下梁应覆盖其平直段全长LP，加荷点在平直段中点。

5.3.3通过上支承梁加载，可以在上支承梁上集中一点加荷，或者采用两点或多点同步加荷。

5.3.4开动油泵，使加压板与上支承梁接触，施加荷载于上支承梁。对混凝土排水管加荷速度1.5kN/(m·min）；对钢筋混凝土排水管加荷速度30.0kN/(m·min）。

5.3.5 连续均匀加荷至标准规定的裂缝荷载的80%，保持加荷荷载1min，观察有无裂缝，用读数显微镜或裂缝观测仪测量其宽度；若没有裂缝或裂缝较小，继续按裂缝荷载的10%加荷，保持加荷荷载1min，加荷至裂缝荷载，保持加荷荷载3min。如裂缝宽度仍小于0.20㎜，需测定裂缝荷载时，继续按裂缝荷载的5%分级加荷，每级保持加荷荷载3min直到裂缝宽度达到或超过0.20㎜。

5.3.6 裂缝宽度达到0.20㎜时的荷载值即为该管体的裂缝荷载。加压结束时裂缝宽度达到0.20㎜，裂缝荷载为该级荷载值；加压结束时裂缝宽度超过0.20㎜，裂缝荷载为前一级的荷载值。

5.3.7 按5.3.4的加荷速度继续加荷至破坏荷载的80%，保持加荷荷载1min，观察有无破坏；如未破坏，按破坏荷载的10%继续分级加荷，保持加荷荷载1min，加荷至破坏荷载时，保持加荷荷载3min，检查破坏情况，如未破坏，继续按破坏荷载的5%分级加荷，每级保持加荷荷载3min，直到破坏。

5.3.8 管体失去承载力时的破坏荷载即为该管体的破坏荷载。在加荷过程中管体出现破坏状态时，破坏荷载为前一级荷载；在规定的荷载持续时间内出现破坏状态时，破坏荷载为该级荷载与前一级荷载的平均值；当在规定的荷载持续时间结束后出现破坏状态时，破坏荷载为该级荷载值。

5.4 结果计算

外压荷载按下式计算：

.............（2-7-1）

式中：

P——外压荷载值，单位为千牛每米（kN/m）；

F——总荷载值，单位为千牛（kN）；

L——管体有效长度（对承插式管，试验长度取平直段全长Lp，产品质量有争议时承插式管试验长度按有效长度进行检测），单位为米（m）。

# 第三章 管材管件

1 概念

1.1 聚乙烯双壁波纹管材：生产管材所用的材料应以聚乙烯（PE）树脂为主，可加入为提高管材加工性能或其他性能所需的材料，聚乙烯（PE）树脂含量（质量分数）应在80%以上。

1.2 给水用聚乙烯(PE)管材：用于制造管材色条的聚乙烯混合配料应采用与生产管材的聚乙烯混配料相同的基础树脂，标识色条用聚乙烯混配料不应对管材性能造成负面影响。

按照管材类型分为：

——单层实壁管材；

——在单层实壁管材外壁包覆可剥离热塑性防护层的管材(带可剥离层管材)。

1.3 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：生产管材的材料应为硬聚氯乙烯(PVC-U)混配料。混配料应以聚氯乙烯(PVC)树脂为主，加入必要的助剂，助剂应分散均匀。

产品分类为：

——按连接形式分为胶粘剂连接型管材和弹性密封圈连接型管材。

——按铅限量值分为无铅管材和含铅管材。

2 检验依据

2.1 《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T 19472.1-2019；

《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018；

2.2 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018；

2.3 《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806- 2008；

2.4 《塑料 非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 》

GB/T 1033.1-2008；

2.5《热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001；

2.6 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分 试验方法总则》GB/T 8804.1-2003；

2.7 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 》GB/T 8804.2-003；

2.8 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材 》GB/T 8804.3-003；

2.9 《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法时针旋转法》GB/T 14152-2001；

2.10 《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》GB/T 6111-2018；

2.11 《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001；

2.12 《注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件 热烘箱试验方法》

GB/T 8803-2001；

2.13《热塑性塑料管材环刚度的测定》GB/T 9647-2015。

3 检验项目

3.1聚乙烯双壁波纹管材：密度、环刚度、环柔性、冲击性能（TIR）、烘箱试验；

3.2 给水用聚乙烯(PE)管材：静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率；

3.3 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验TIR。

4 技术要求

4.1 聚乙烯双壁波纹管材

管材的物理力学性能应符合表3-1-1的规定。

管材的物理力学性能                 表3-1-1

| 项目 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环刚度/（kN/m2） | SN4 SN6.3a SN8 SN10 a SN12.5 SN16 | ≥4 ≥6.3 ≥8 ≥10 ≥12.5 ≥16 | GB/T 9647-2015 |
| 冲击性能（TIR）/% |  | ≤10 | GB/T 14152-2001 |
| 环柔性 |  | 管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲 | ISO 13968：2008 |
| 烘箱试验 |  | 无分层，无开裂 | 8.7 |
| 密度/（kg/m3） |  | ≤1180 | GB/T 1033.1-2008 |
| a为非首选等级。 |  |  |  |

4.2 给水用聚乙烯(PE)管材

4.2.1 静液压强度

4.2.1.1 管材静液压强度应符合表3-1-2规定的要求。

管材的静液压强度               表3-1-2

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静液压强度（20℃，100h） | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 实验室间 环应力： PE 80 PE 100 | 20℃ 100h 10.0MPa 12.0MPa | GB/T 13663.2-2018 7.4 |
| 2 | 静液压强度（80℃，165h） | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 实验室间 环应力： PE 80 PE 100 | 80℃ 165h 4.5MPa 5.4MPa | GB/T 13663.2-2018 7.4 |
| 3 | 静液压强度（80℃，1000h） | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 实验室间 环应力： PE 80 PE 100 | 80℃ 1000h 4.0MPa 5.0MPa | GB/T 13663.2-2018 7.4 |

4.2.1.2 在165h内发生脆性破坏应视为未通过试验，如果试样在165h内发生韧性破坏，则按表3-1-3推荐的环应力/时间关系依次选择较低的环应力和相应的最小破坏时间重新试验，如不通过视为不合格。

静液压强度（80℃）试验——环应力/最小破坏时间关系     表3-1-3

| PE 80 |  | PE 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环应力 | 最小破坏时间 | 环应力 | 最小破坏时间 |
| 4.5 | 165 | 5.4 | 165 |
| 4.4 | 233 | 5.3 | 265 |
| 4.3 | 331 | 5.2 | 399 |
| 4.2 | 474 | 5.1 | 629 |
| 4.1 | 685 | 5.0 | 1000 |
| 4.0 | 1000 | —— | —— |

4.2.2 管材的物理力学性能应符合表3-1-4的规定。

管材的物理力学性能                  表3-1-4

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纵向回缩率 | ≤3% | 试验温度 试样长度 | 110℃ 200mm |  | GB/T 13663.2-2018 7.7 |
| 2 | 断裂伸长率en≤5mm | ≥350%d，e | 试样形状 试验速度 | 类型2 100mm/min |  | GB/T 13663.2-2018 7.11 |
| 2 | 断裂伸长率 5mm ＜en≤12mm | ≥350%d，e | 试样形状 试验速度 | 类型1f 50mm/min |  | GB/T 13663.2-2018 7.11 |
|  | 断裂伸长率en＞12mm | ≥350%d，e | 试样形状 试验速度 | 类型1f 25mm/min |  |  |
|  |  |  | 或 |  |  |  |
|  |  |  | 试样形状 试验速度 |  | 类型3f 10mm/min |  |
| d若破坏发生在标距外部，在测试值达到要求情况下认为试验通过。 e 当达到测试要求值即可停止试验，无需试验至试样破坏。 f如果可行，公称壁厚不大于25mm的管材也可采用类型2试样，类型2试样采用机械加工或者裁切成型。如果有争议，以类型1试样的试验结果作为最终判定依据。 |  |  |  |  |  |  |

4.3 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：

管材的物理力学性能应符合表3-1-5的规定。

物理力学性能                    表3-1-5

| 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度/（kg/m3） | 1350～1550 | GB/T 5836.1-2018 7.4 |
| 维卡软化温度/℃ | ≥79 | GB/T 5836.1-2018 7.5 |
| 纵向回缩率/% | ≤5 | GB/T 5836.1-2018 7.6 |
| 拉伸屈服应力/MPa | ≥40.0 | GB/T 5836.1-2018 7.7 |
| 断裂伸长率/% | ≥80 | GB/T 5836.1-2018 7.8 |
| 落锤冲击试验TIR/% | ≤10 | GB/T 5836.1-2018 7.9 |

5 检验方法

5.1 密度测定（浸渍法）：（GB/T 1033.1-2008）

——方法A：浸渍法，适用于除粉料外无气孔的固体塑料。

5.1.1 仪器设备

5.1.1.1 分析天平，或为测密度而专门设计的仪器，精确到0.1 mg。

注：可以用自动化仪器，密度可以用电脑计算得出。

5.1.1.2 浸渍容器，烧杯或其他适于盛放浸渍液的大口径容器。

5.1.1.3 固定支架，如容器支架，可将浸渍容器支放在水平面板上。

5.1.1.4 温度计，最小分度值为0.1℃，范围为0℃～30℃。

5.1.1.5 金属丝，具有耐腐蚀性，直径不大于0.5 mm，用于浸渍液中悬挂试样。

5.1.1.6 重锤，具有适当的质量。当试样的密度小于浸渍液的密度时，可将重锤悬挂在试样托盘下端，使试样完全浸在浸渍液中。

5.1.1.7比重瓶，带侧臂式溢流毛细管，当浸渍液不是水时，用来测定浸渍液的密度。比重瓶应配备分度值为0.1℃，范围为0℃～30℃的温度计。

5.1.1.8 液浴，在测定浸渍液的密度时，可以恒温在±0.5℃范围内。

5.1.2浸渍液

用新鲜的蒸馏水或去离子水，或其他适宜的液体(含有不大于0.1%的润湿剂以除去浸渍液中的气泡)。在测试过程中,试样与该液体或溶液接触时,对试样应无影响。

如果除蒸馏水以外的其他浸渍液来源可靠且附有检验证书，则不必再进行密度测试。

5.1.3 试样

试样为除粉料以外的任何无气孔材料，试样尺寸应适宜，从而在样品和浸渍液容器之间产生足够的间隙，质量应至少为1 g。

当从较大的样品中切取试样时，应使用合适的设备以确保材料性能不发生变化。试样表面应光滑，无凹陷，以减少浸渍液中试样表面凹陷处可能存留的气泡，否则就会引入误差。

5.1.4 操作步骤

5.1.4.1 在空气中称量由一直径不大于0.5 mm的金属丝悬挂的试样的质量。试样质量不大于10 g，精确到0.1 mg；试样质量大于10 g，精确到1 mg，并记录试样的质量。

5.1.4.2　将用细金属丝悬挂的试样浸入放在固定支架上装满浸渍液的烧杯里，浸渍液的温度应为23℃±2℃(或27℃±2℃)。用细金属丝除去粘附在试样上的气泡。称量试样在浸渍液中的质量，精确到0. 1mg。

如果在温度控制的环境中测试，整个仪器的温度，包括浸渍液的温度都应控制在23℃±2℃(或27℃±2℃)范围内。

5.1.4.3　如果浸渍液不是水，浸渍液的密度需要用下列方法进行测定：称量空比重瓶质量，然后，在温度23℃±0.5℃(或27℃±0.5 ℃)下，充满新鲜蒸馏水或去离子水后再称量。将比重瓶倒空并清洗干燥后，同样在23℃±0.5℃(或27℃±0.5 ℃)温度下充满浸渍液并称量。用液浴来调节水或浸渍液以达到合适的温度。

按下式计算23℃或27℃时浸渍液的密度：

．．．．．．．．．．．．．．（3-1-1）

式中:

ρＩＬ——23℃或27℃时浸渍液的密度，单位为克每立方厘米(g/cm3)；

mＩＬ—浸渍液的质量,单位为克（ｇ）；

mw——水的质量，单位为克(g)；

ρｗ——23℃或27℃时水的密度,单位为克每立方厘米(g/cm3)。

5.1.4.４　按下式计算23℃或27℃时试样的密度：

．．．．．．．．．．．．．．（3-1-2）

式中：

ρs——23℃或27℃时试样的密度，单位为克每立方厘米(g/cm3) ；

ms,A——试样在空气中的质量，单位为克(g)；

ms,IL——试样在浸渍液中的表观质量，单位为克（ｇ）；

ρＩＬ——23℃或27℃时浸渍液的密度，单位为克每立方厘米(g／cm３)，可由供货商提供或由5.1.4.3计算得出。

对于密度小于浸渍液密度的试样，除下述操作外，其他步骤与上述方法完全相同。

在浸渍期间，用重锤挂在细金属丝上，随试样一起沉在液面下。在浸渍时，重锤可以看作是悬挂金属丝的一部分。在这种情况下，浸渍液对重锤产生的向上的浮力是可以允许的。试样的密度用下式来计算：

．．．．．．．．．．．．．．（3-1-3）

式中：

ρs——23℃或27℃时试样的密度，单位为克每立方厘米(g/cm3);

mK,IL——重锤在浸渍液中的表观质量，单位为克(g)；

ms+K.IL——试样加重锤在浸渍液中的表观质量，单位为克(g)。

5.1.4.5　对于每个试样的密度，至少进行三次测定，取平均值作为试验结果,结果保留到小数点后第三位。

5.2　纵向回缩率（GB/T 6671-2001）

方法B——烘箱试验

5.2.1 试验装置

5.2.1.1 烘箱：可达规定温度，温度波动范围≤±2℃，并保证当试样置人后，烘箱内温度应在15 min内重新回升到试验温度范围。

5.2.1.2 划线器：保证两标线间距为100mm。

5.2.1.3 温度计：精度为0.5℃。

5.2.2 试样

5.2.2.1 取（200±20）mm长的管段为试样。

5.2.2.2 使用划线器，在试样上划两条相距100mm的圆周标线，并使其一标线距任一端至少10mm。

5.2.2.3 从一根管材上截取三个试样。对于公称直径大于等于400mm的管材，可沿轴向均匀切成4片进行试验。

5.2.3 预处理

按照GB/T 2918规定，试样在(23±2)℃下至少放置2 h。

5.2.4 试验步骤

5.2.4.1 在(23±2)℃下，测量标线间距L0，精确到0.25mm。

5.2.4.2 将烘箱温度调节到管材标准的规定值。

5.2.4.3 把试样放入热烘箱，使样品不触及烘箱底和壁。若悬挂试样，则悬挂点应在距标线最远的一端。若把试样平放，则应放于垫有一层滑石粉的平板上，应使凸面朝下放置。

5.2.4.4 把试样放入烘箱内保持标准所规定的时间，这个时间应从烘箱温度回升到规定温度时算起。

5.2.4.5 从烘箱中取出试样，平放于一光滑平面上，待完全冷却至(23±2)℃时，在试样表面沿母线测量标线间最大或最小距离L，精确至0.25 mm。

注:切片试样，每一管段所切的四片应作为一个试样，测得Li且切片在测量时，应避开切口边缘的影响。

5.2.5 结果计算与评定

按下式计算每一试样的纵向回缩率，以百分率表示。

.............（3-1-4）

式中：

△L=∣L0-Li∣

L0——放入烘箱前试样两标线间距，mm；

Li——试验后沿母线测量的两标线间距离，mm。

选择Li使△L的值最大。

计算三个试样RLi的算术平均值，其结果作为管材的纵向回缩率RL。

5.3 拉伸性能

GB/T 8804-2003《热塑性塑料管材拉伸性能测定》分为三个部分：

——第1部分：试验方法总则；

——第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材；

——第3部分：聚烯烃管材。

5.3.1 仪器设备

5.3.1.1 拉力试验机：应符合GB/T 17200的规定。

5.3.1.2 夹具：用于夹持试样的夹具连在试验机上，使试样的长轴与通过夹具中心线的拉力方向重合。试样应夹紧，使它相对于夹具尽可能不发生位移。

夹具装置系统不得引起试样在夹具处过早断裂。

5.3.1.3 负载显示计：拉力显示仪应能显示被夹具固定的试样在试验的整个过程中所受拉力，它在一定速率下测定时不受惯性滞后的影响且其测定的准确度应控制在实际值的±1%范围内。注意事项应按照GB/T 17200的要求。

5.3.1.4 引伸计：测定试样在试验过程中任一时刻的长度变化。

此仪表在一定试验速度时必须不受惯性滞后的影响且能测量误差范围在1%内的形变。试验时，此仪表应安置在使试样经受最小的伤害和变形的位置，且它与试样之间不发生相对滑移。

夹具应避免滑移，以防影响伸长率测量的精确性。

5.3.1.5 测量仪器：用于测量试样厚度和宽度的仪器，精度为0.01 mm。

5.3.1.6 裁刀、制样机和铣刀：应能制备符合GB/T 8804.2或GB/T 8804.3中相应要求的试样。

5.3.2 试样

5.3.2.1 试样要求

试样应符合GB/T 8804.2或GB/T 8804.3中相应要求的试样类型。

（1）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

①试样尺寸

试样的形状与尺寸见图3-1-1和表3-1-6或图3-1-2和表3-1-7。

图3-1-1 机械加工试样（类型1）

机械加工试样尺寸                表3-1-6

| 符 号 | 说明 | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| A | 最小总长度 | 115 |
| B | 端部宽度 | ≥15 |
| C | 平行部分长度 | 33士2 |
| D | 平行部分宽度 | 6+0.40 |
| E | 半径 | 14±1 |
| F | 标线间长度 | 25±1 |
| G | 夹具间距离 | 80±5 |
| H | 厚度 | 管材实际厚度 |

图3-1-2 冲裁试样（类型2）

冲裁试样尺寸                  表3-1-7

| 符 号 | 说明 | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| A | 最小总长度 | 115 |
| B | 端部宽度 | 25±1 |
| C | 平行部分长度 | 33±2 |
| D | 平行部分宽度 | 6+0.40 |
| E | 小半径 | 14±1 |
| F | 大半径 | 25±2 |
| G | 标线间长度 | 25±1 |
| H | 夹具间距离 | 80±5 |
| I | 厚度 | 管材实际厚度 |

②试样的制备

试样应管材的样条中部裁切。

管材壁厚小于或等于12 mm采用冲裁（见图3-1-2）或机械加工（见图3-1-1）方法制样。试验室间比对和仲裁试验采用机械加工方法制样。管材壁厚大于12 mm采用机械加工方法制样(见图3-1-1)。

③冲裁方法

将样条放置于125℃～130℃的烘箱中加热，加热时间按每毫米壁厚加热1 min计算。加热结束取出样条，快速地将裁刀置于样条内表面，均匀地一次施压裁切得试样。然后将试样放置于空气中冷却至常温。

注:必要时可加热裁刀。

④机械加工方法

公称外径大于110 mm 规格的管材，直接采用机械加工方法制样。

公称外径小于或等于110 mm规格的管材，应将截取的样条在下列条件下压平后制样。

a）温度：PVC-U或PVC-HI管加热温度为125℃~130℃。

b）加热时间：按1 min/mm计算。

c）平面压力：施加的压力不应使样条的壁厚发生减小。压平后在空气中冷却至常温，然后用机械加工方法制样。

（2）给水用聚乙烯(PE)管材

管材壁厚小于或等于12 mm规格的管材，可采用哑铃形裁刀冲裁或机械加工的方法制样。管材壁厚大于12 mm的管材应采用机械加工的方法制样。

- 试样尺寸

依据管材厚度的大小，在图3-1-3及表3-1-8；图3-1-4及表3-1-9；图3-1-5及表3-1-10中选择一种形状和尺寸的试样。

- 试样的制备

试样应按照GB/T 8804.1的5.2.1及下面的a）或b）的要求从所取样条的中部制取。

a）壁厚小于或等于12 mm的管材根据下列类型应采用裁刀冲裁或机械加工制样：

——壁厚大于5 mm但小于或等于12 mm采用类型1；

——壁厚小于或等于5 mm采用类型2。

b）壁厚大于12 mm的管材应采用类型1或类型3用机械加工方法制样。

图3-1-3 类型1试样

类型1试样尺寸                表3-1-8

| 符号 | 说明 | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| A | 最小总长度 | 150 |
| B | 端部宽度 | 20±0.2 |
| C | 平行部分长度 | 60±0.5 |
| D | 平行部分宽度 | 10±0.2 |
| E | 大半径 | 60 |
| F | 标线间距离 | 50±0.5 |
| G | 夹具间距离 | 115±0.5 |
| H | 壁厚 | 管材壁厚 |

图3-1-4 类型2试样

类型2试样尺寸                表3-1-9

| 符号 | 说明 | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| A | 最小总长度 | 115 |
| B | 端部宽度 | 25±1 |
| C | 平行部分长度 | 33±2 |
| D | 平行部分宽度 | 6+0.4 |
| E | 小半径 | 14±1 |
| F | 大半径 | 25±2 |
| G | 标线间距离 | 25±2 |
| H | 壁厚夹具间距离 | 80±5 |
| I | 壁厚 | 管材壁厚 |

图3-1-5 类型3试样

类型3试样尺寸                表3-1-10

| 符 号 | 说明 | 尺寸 |
| --- | --- | --- |
| A | 最小总长度 | 250 |
| B | 端部宽度 | 100±3 |
| c | 平行部分长度 | 25±1 |
| p | 平行部分宽度 | 25±1 |
| E | 半径 | 25±1 |
| G | 标线间距离 | 20±1 |
| H | 载荷销间的距离 | 165±5 |
| I | 厚度 | 管材壁厚 |
| J | 孔径 | 30±5 |

- 裁切方法

根据管材的厚度，选择与类型1或类型2试样截面对应的裁刀（GB/T 8804.1中4.6）。在室温下使用裁刀，在样条的内表面均匀地一次施压冲裁试样。

- 机械加工方法

用机械加工方法制取试样，需采用铣削。

铣削时应尽量避免使试样发热，避免出现如裂痕、刮伤及其他使试样表面品质降低的可见缺陷。

5.3.2.2 试样的制备

（1）从管材上取样条

从管材上取样条时不应加热或压平，样条的纵向平行于管材的轴线，取样位置应符合①或②的要求。

①公称外径小于或等于63 mm的管材

取长度约150 mm的管段。

以一条任意直线为参考线，沿圆周方向取样。除特殊情况外，每个样品应取三个样条，以便获得三个试样（见表3-1-11）。

取样数量                        表3-1-11

| 公称外径dn/mm | 15≤dn＜75 | 15≤dn＜75 | 15≤dn＜75 | dn≥450 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样条数 | 3 | 5 | 5 | 8 |

②公称外径大于63 mm 的管材

取长度约150 mm的管段。

如图3-1-6所示沿管段周边均匀取样条。

除另有规定外，应按表3-1-11中的要求根据管材的公称外径把管段沿圆周边分成一系列样条，每块样条制取试样1片。

3-1-6 试样制备

（2）试样的选择

①选择

根据不同材料制品标准的要求，选择采用冲裁或机械加工方法从样条中间部位制取试样。

②应按照GB/T 8804.2或GB/T 8804.3中所要求的外形，选择合适的没有刻痕，刀口干净的裁刀。从样条上冲裁试样。

③机械加工方法

用机械加工方法制取试样，需采用铣削。

铣削时应尽量避免使试样发热，避免出现如裂痕、刮伤及其他使试样表面品质降低的可见缺陷。

④标线

从中心点近似等距离划两条标线，标线间距离应精确到1%。

划标线时不得以任何方式刮伤、冲击或施压于试样。以避免试样受损伤。标线不应对被测试样产生不良影响，标注的线条应尽可能窄。

5.3.3 状态调节

除生产检验或相关标准另有规定外，试样应在管材生产15 h之后测试。试验前根据试样厚度，应将试样置于23℃±2℃的环境中进行状态调节，时间不少于表3-1-12规定。

状态调节时间                  表3-1-12

| 管材璧厚emin /mm | 状态调节时间 |
| --- | --- |
| emin<3 | 1 h±5 min |
| 3≤emin<8 | 3 h±15 min |
| 8≤emin<16 | 6 h±30 min |
| 16≤emin<32 | 10 h±1 h |
| 32≤emin | 16 h±1 h |

5.3.4 试验速度

5.3.4.1 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

对所有试样不论壁厚大小，试验速度均取5 mm/min±0.5 mm/min。

5.3.4.2 给水用聚乙烯(PE)管材

试验速度与管材的厚度有关，见表3-1-13。

如使用其他速度,则须说明此速度与规定速度之间的关系。在存有异议的情况下使用规定速度。

试验速度                 表3-1-13

| 管材的公称壁厚en/mm | 试样制备方法 | 试样类型 | 试验速度/（mm/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| en≤5 | 裁刀裁切或机械加工 | 类型2 | 100 |
| 5<en≤12 | 裁刀裁切或机械加工 | 类型1 | 50 |
| en>12 | 机械加工 | 类型1 | 25 |
| en>12 | 机械加工 | 类型3 | 10 |

5.3.5 试验步骤

5.3.5.1 试验应在温度23℃±2℃环境下进行。

5.3.5.2 测量试样标距中部的宽度和最小厚度，精确到0.01mm，计算最小截面积。

5.3.5.3 将试样安装在拉力试验机上并使其轴线与拉伸应力方向一致，使夹具松紧适宜以防止试样滑脱。

5.3.5.4 使用引伸计，将其放置或调整在试样的标线上。

5.3.5.5 选定试验速度进行试验。

5.3.5.6 记录试样的应力/应变曲线直至试样断裂，并在此曲线上标出试样达到屈服点时的应力和断裂时标距间的长度；或直接记录屈服点处的应力值及断裂时标线间的长度。

如试样从夹具处滑脱或在平行部位之外渐宽处发生拉伸变形断裂，应重新取相同数量的试样进行试验。

5.3.6 结果计算与评定

5.3.6.1 拉伸屈服应力：

对于每个试样，拉伸屈服强度应力以试样的初始截面积为基础，按下式计算。

.............（3-1-5）

式中：

ρ——拉伸屈服应力，单位为兆帕（MPa）；

F——屈服点的拉力，单位为牛顿（N）；

A——试样的原始截面积，单位为平方毫米（mm2）。

所得结果保留三位有效数字。

5.3.6.2 断裂伸长率：

对于每个试样，断裂伸长率按下式计算。

.............（3-1-6）

式中：

ε——断裂伸长率，单位为％；

Ｌ——断裂时标线间的长度，单位为毫米（ｍｍ）；

Ｌ０——标线间的原始长度，单位为毫米（ｍｍ）。

所得结果保留三位有效数字。

5.4 落锤冲击试验（GB/T 14152-2001）

5.4.1仪器设备

5.4.1.1 落锤冲击试验机

	（1）主机架和导轨：垂直固定，可以调节并垂直、自由释放落锤。校准时，落锤冲击管材的速度不能小于理论速度的95％。

　（2）落锤：落锤应符合图3-1-7、表3-1-14、表3-1-15的规定，锤头应为钢的，最小壁厚为5mm，锤头的表面不应有凹痕、划伤等影响测试结果的可见缺陷。质量为0.5kg和0.8kg的落锤应具有d25型的锤头，质量大于或等于1kg的落锤应具有d90型的锤头。

	（3）试样支架：包括一个1200角的Ｖ型托板，其长度不应小于200mm，其固定位置应使落锤冲击点的垂直投影在距V型托板中心线的2.5mm以内。仲裁检验时，采用丝杠上顶式支架。

 （4）释放装置：可使落锤从至少2m高的任何高度落下，此高度指距离试样表面的高度，精确到±10mm。

（5）应具有防止落锤二次冲击的装置，落锤回跳捕捉率应保证100%。

图3-1-7 落锤的锤头

落锤锤头的尺寸（单位：mm）               表3-1-14

| 型号 | Rs | d ±1 | ds | α，（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d25 | 5o | 25 | 任意 | 任意 |
| d90 | 50 | 9o | 任意 | 任意 |

推荐落锤质量                     表3-1-15

| 0.5 | 1.6 | 4.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 2.0 | 5.0 | 12.5 |
| 1.0 | 2.5 | 6.3 | 16.0 |
| 1.25 | 3.2 | 8.0 |  |
| 注：落锤质量的允许公差为±0.5%。 |  |  |  |

5.4.2 样品制备

5.4.2.1 试样制备：试样应从一批或连续生产的管材中随机抽取切割而成，其切割端面应与管材的轴线垂直，切割端应清洁、无损伤。

5.4.2.2 试样长度：试样长度200mm±10mm。

5.4.2.3 试样标线：外径大于40mm的试样应沿其长度方向画出等距离标线，并顺序编号。不同外径的管材试样画线的数量见表3-1-16。对于外径小于等于40mm的管材，每个试样只进行一次冲击。

5.4.2.3 试样数量：试验所需试样数量可根据图3-1-8(表3-1-18)及结果判定要求确定。

不同外径管材试样应画线数             表3-1-16

| 公称外径，mm | 应画线数 | 公称外径，mm | 应画线数 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤40 |  | 160 | 8 |
| 50 | 3 | 180 | 8 |
| 63 | 3 | 200 | 12 |
| 75 | 4 | 225 | 12 |
| 90 | 4 | 250 | 12 |
| 110 | 6 | 280 | 16 |
| 125 | 6 | ≥315 | 16 |
| 140 | 8 | —— | —— |

5.4.3 状态调节

5.4.3.1 试样应在（0±1）℃ 或（20±2）℃的水浴或空气浴中进行状态调节，最短调节时间见表3-1-17。冲裁试验时应使用水浴。

不同壁厚管材状态调节时间表                   表3-1-17

| 壁厚δ，mm | 调节时间，min |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水浴 | 空气浴 |
| δ≤8.6 8.6＜δ≤14.1 δ＞14.1 | 15 30 60 | 60 120 240 |

5.4.3.2 状态调节后，壁厚小于或等于8. 6 mm的试样应从空气浴中取出10s内或从水浴中取出20s内 完成试验。壁厚大于8.6mm的试样应从空气溶中取出20s内或从水浴中取出30s内完成试验。如果超过此时间间隔，应将试样立即放回预处理装置，最少进行5 min的再处理。若试样状态调节温度为(20±2)℃，试验环境温度为(20±5) ℃，则试样从取出至试验完毕的时间可放宽至60s。
　　注：对于内外壁光滑的管材，应测量管材各部分壁厚，根据平均壁厚进行状态调节。对于波纹管或有加强筋的管材，根据管材截面最厚处壁厚进行状态调节。

5.4.4 试验步骤

5.4.4.1 按产品标准的规定确定落锤质量和冲击高度。

5.4.4.2 外径小于或等于40ｍｍ的试样，每个试样只承受一次冲击。

5.4.4.3 外径大于40ｍｍ的试样在进行冲击试验时，首先使落锤冲击在1号标线上，若未破坏再冲击2号标线，直至试样破坏或全部标线都冲击一次。

注：当波纹管或加筋管的波纹间距超过管材外径的0.25倍时，要保证被冲击点为波纹或筋顶部。

5.4.4.4 逐个对试样进行冲击，直至取得判定结果。

5.4.5 结果判定

5.4.5.1 监督检验与出厂检验的判定

（1）若试样冲击破坏数在图3-1-8(表3-1-18)的A区，则判定该批的TIR值小于或等于10%。

（2）若试样冲击破坏数在图3-1-8(表3-1-18)的C区.则对定该批的TIR值大于10%。

（3）若试样冲击破坏数在图3-1-8(表3-1-18)的Ｂ区，则应进一步取样试验，直至根据全部冲击试样的累计结果能够作出判定。

5.4.5.2 验收检验的判定

（1）若试样冲击破坏数在图3-1-8(表3-1-18)的A区，则判定该批的TIR值小于或等于10%。

（2）若试样冲击破坏数在图3-1-8(表3-1-18)的C区，则判定该批的TIR值大于10%而不予接受。

（3）若试样冲击破坏数在图3-1-8(表3-1-18)的B区，而生产方在出厂检验时已判定其TIR值小于或等于10%，则可认为该批的TIR值不大于规定值。若验收方对批量的TIR值是否满足要求持怀疑时，则仍按监督检验与出厂检验的判定所述继续进行冲击试验。

图3-1-8　TIR值为10％时判定图

TIR值为10％时判定表                       表3-1-18

| 冲击总数 | 冲击破坏数 |  |  | 冲击总数 | 冲击破坏数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A区 | B区 | C区 |  | A区 | B区 | C区 |
| 25 | 0 | 1～3 | 4 | 46 | 1 | 2～6 | 7 |
| 26 | 0 | 1～4 | 5 | 47 | 1 | 2～6 | 7 |
| 27 | 0 | 1～4 | 5 | 48 | 1 | 2～6 | 7 |
| 28 | 0 | 1～4 | 5 | 49 | 1 | 2～7 | 7 |
| 29 | 0 | 1～4 | 5 | 50 | 1 | 2～7 | 8 |
| 30 | 0 | 1～4 | 5 | 51 | 1 | 2～7 | 8 |
| 31 | 0 | 1～4 | 5 | 52 | 1 | 2～7 | 8 |
| 32 | 0 | 1～4 | 5 | 53 | 2 | 3～7 | 8 |
| 33 | 0 | 1～5 | 6 | 54 | 2 | 3～7 | 8 |
| 34 | 0 | 1～5 | 6 | 55 | 2 | 3～7 | 8 |
| 35 | 0 | 1～5 | 6 | 56 | 2 | 3～7 | 8 |
| 36 | 0 | 1～5 | 6 | 57 | 2 | 3～8 | 9 |
| 37 | 0 | 1～5 | 6 | 58 | 2 | 3～8 | 9 |
| 38 | 0 | 1～5 | 6 | 59 | 2 | 3～8 | 9 |
| 39 | 0 | 1～5 | 6 | 60 | 2 | 3～8 | 9 |
| 40 | 0 | 2～6 | 7 | 61 | 2 | 3～8 | 9 |
| 41 | 1 | 2～6 | 7 | 62 | 2 | 3～8 | 9 |
| 42 | 1 | 2～6 | 7 | 63 | 2 | 3～8 | 9 |
| 43 | 1 | 2～6 | 7 | 64 | 2 | 3～8 | 9 |
| 44 | 1 | 2～6 | 7 | 65 | 2 | 3～9 | 10 |
| 45 | 1 | 2～6 | 7 | 66 | 2 | 3～9 | 10 |
| 67 | 3 | 4～9 | 10 | 96 | 5 | 6～12 | 13 |
| 68 | 3 | 4～9 | 10 | 97 | 5 | 6～12 | 13 |
| 69 | 3 | 4～9 | 10 | 98 | 5 | 6～13 | 14 |
| 70 | 3 | 4～9 | 10 | 99 | 5 | 6～13 | 14 |
| 71 | 3 | 4～9 | 10 | 100 | 5 | 6～13 | 14 |
| 72 | 3 | 4～9 | 10 | 101 | 5 | 6～13 | 14 |
| 73 | 3 | 4～10 | 11 | 102 | 5 | 6～13 | 14 |
| 74 | 3 | 4～10 | 11 | 103 | 5 | 6～13 | 14 |
| 75 | 3 | 4～10 | 11 | 104 | 5 | 6～13 | 14 |
| 76 | 3 | 4～10 | 11 | 105 | 6 | 7～13 | 14 |
| 77 | 3 | 4～10 | 11 | 106 | 6 | 7～14 | 15 |
| 78 | 3 | 4～10 | 11 | 107 | 6 | 7～14 | 15 |
| 79 | 3 | 4～10 | 11 | 108 | 6 | 7～14 | 15 |
| 80 | 4 | 4～10 | 11 | 109 | 6 | 7～14 | 15 |
| 81 | 4 | 5～10 | 12 | 110 | 6 | 7～14 | 15 |
| 82 | 4 | 5～11 | 12 | 111 | 6 | 7～14 | 15 |
| 83 | 4 | 5～11 | 12 | 112 | 6 | 7～14 | 15 |
| 84 | 4 | 5～11 | 12 | 113 | 6 | 7～14 | 15 |

TIR值为10％时判定表（完）               表3-1-18

| 冲击总数 | 冲击破坏数 |  |  | 冲击总数 | 冲击破坏数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A区 | B区 | C区 |  | A区 | B区 | C区 |
| 85 | 4 | 5～11 | 12 | 114 | 6 | 7～15 | 16 |
| 86 | 4 | 5～11 | 12 | 115 | 6 | 7～15 | 16 |
| 87 | 4 | 5～11 | 12 | 116 | 6 | 7～15 | 16 |
| 88 | 4 | 5～11 | 12 | 117 | 7 | 8～15 | 16 |
| 89 | 4 | 5～12 | 13 | 118 | 7 | 8～15 | 16 |
| 90 | 4 | 5～12 | 13 | 119 | 7 | 8～15 | 16 |
| 91 | 4 | 5～12 | 13 | 120 | 7 | 8～15 | 16 |
| 92 | 5 | 6～12 | 13 | 121 | 7 | 8～15 | 16 |
| 93 | 5 | 6～12 | 13 | 122 | 7 | 8～15 | 16 |
| 94 | 5 | 6～12 | 13 | 123 | 7 | 8～16 | 17 |
| 95 | 5 | 6～12 | 13 | 124 | 7 | 8～16 | 17 |

5.4.6 结果表示

根据试验结果，批量或连续生产管材的TIR值可表示为A、B、C,其意义如下：

A：TIR值小于或等于10%；

B：根据现有冲击试样数不能作出判定；

C：TIR值大于10%。

5.5 静液压试验（GB/T 6111-2018）

5.5.1 仪器设备

5.5.1.1 密封接头

密封接头安装于试样末端。通过适当的方法，密封接头应密封试样并与加压装置相连，且在试验开始之前应排尽试样中的空气。
    密封接头应采用以下类型中的一种：
——A型：与试样刚性连接的密封接头，但两个密封接头彼此不相连接，因此静液压端部推力可以传递到试样中[如图3-1-9a)所示]。对于大口径管材，可以根据实际情况在试样与密封接头之间连接法兰盘，当法兰、接头、堵头与法兰盘的材料与试样相匹配时，可以把它们焊接在一起。

——B型：金属承口，保证与试样外表面密封，且密封接头通过连接件与另一密封接头连接，因此静液压端部推力不会作用在试样上。这种密封接头可由一根或多根金属杆组成[如图3-1-9b)所示]，允许试样两端纵向自由移动，以避免受热膨胀引起弯曲。若使用外部金属杆，试验过程中应避免金属杆与试样外表面接触。否则，试验视为无效。
    除了密封接头的齿纹之外，其他任何与管材试样外表面接触的锐边都应修整。应避免密封接头的组成材料对被测试样造成不良影响。

根据GB/T 18252测定材料的长期静液压性能时应选用A型密封接头。

仲裁试验采用A型密封接头。

图3-1-9 耐内压试验密封接头示意图

5.5.1.2 恒温箱：恒温箱内充满水或其他液体时，保持恒定的温度，其平均温度偏差±1℃。

5.5.1.3 支撑或吊架：当试样置于恒温箱中时，支承或吊架能保持试样之间以及试样与恒温箱之间的任何部分不相接触，以免影响试验结果。

5.5.1.4 加压装置：加压装置应能按照要求持续均匀地向试样施加所需的压力，在试验过程中，压力偏差应保持在要求值的-1%～+2%范围内。
　　由于压力对试验结果影响很大，压力偏差应尽可能控制在规定范围内的最小偏差值。

压力宜单独作用于每个试样上。但一个试样发生破坏不会对其他试样产生干扰时，允许使用装置将压力作用于多个试样(例如：使用隔离阀或在一个批次中根据第一个破坏而得出结果的测试)。
　　为保持压力在规定偏差范围内，应使用自动控制系统使压力处于规定范围内(例如试样膨胀时)。

5.5.1.5 压力测量装置：能检查试验压力与规定压力的一致性。选择压力测量装置时，应使压力的设定值处于压力测量装置的测量范围内。压力测量装置不应污染试验液体。有争议时，测压装置的参考水平面应与恒温箱中的水平面一致。应用标准仪表来校准测量装置。建议使用在破坏或渗漏时能自动停止计时的设备，且能同时关闭与试样有关的压力循环系统。

5.5.1.6 温度测量装置：能够检查试验温度与规定温度的一致性。

5.5.1.7 计时器：能记录试验加压后直至试样破坏或渗漏的时间，时间以分钟表示。

5.5.1.8 尺寸测量装置：符合GB/T 8806的要求。

5.5.2 试样

当管材公称外轻dｎ≤315mm时，自由长度应不小于其公称外轻dｎ的3倍，且不应小于250mm；当管材公称外轻dｎ>315mm时，其自由长度应不小于dｎ的2倍。

除非在相关标准中另有规定，试样数量应不少于三个。

5.5.3 试验压力的计算

5.5.3.1 总则

对于材料测试，试验压力应按照式（3-1-7）和给定的环应力，根据试样的测量尺寸进行计算。对于管材测试，试验压力应按照给定的环应力和相应标准中的规定选择下列其中一种进行计算：

（1）根据试样的测量尺寸，见式（3-1-7）；

（2）根据试样的公称尺寸，见式（3-1-8）。
　　管材的仲裁试验，应根据试样的测量尺寸计算试验压力。 
　　对于组件的测试，应按相应标准的规定确定试验压力。当相应产品标准中无规定时，试验压力应根据给定的环应力和试样所用管材的SDR进行计算；对于组合件的测试，除非在相关标准中另有规定，试验压力应根据给定的环应力和试样所用管材的SDR进行计算，见式（3-1-9）。

5.5.3.2 根据测量尺寸计算试验压力

按下式计算试验压力ｐ，单位为兆帕(MPa)，结果保留三位有效数字：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　............. （3-1-7）

式中：
σ——由试验压力引起的环应力，单位为兆帕(MPa)；
eｍｉｎ——管材试样自由长度部分的最小壁厚，单位为毫米(mm)；

ｄｅｍ——试样的平均外径.单位为毫米(mm)。

5.5.3.3 根据公称尺寸计算试验压力
　　管材的公称尺寸应符合GB/T 4217的规定。按下式计算试验压力p，单位为兆帕(MPa)，结果保留三位有效数字：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　............. （3-1-8）

式中： 
σ——由试验压力引起的环应力，单位为兆帕(MPa)；
ｅｎ——管材自由长度部分的公称壁厚，单位为毫米(mm)；
ｄｎ——试样的公称外径，单位为毫米(mm)。

5.5.3.4 根据管材试样SDR计算试验压力
　　按下式计算试验压力p，单位为兆帕(MPa)，结果保留三位有效数字：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　.............（3-1-9）

式中：
  σ——由试验压力引起的环应力，单位为兆帕(MPa)；
  SDR——管材试样的标准尺寸比。

5.5.4 状态调节

准备试样，清除试样表面的污渍、油溃、蜡或其他污染物，然后与标准规定的密封接头装配。需要时，测量并记录管材试样的自由长度L0。

向试样中注水，可以将水预热但不超过试验温度。

将注满水的试样，浸入水箱或者放人烘箱中，在相关标准规定的温度下，按照表3-1-19规定的

时间进行状态调节。如果状态调节温度超过沸点，应施加一定的压力防止沸腾。

状态调节时间                      表3-1-19

| 壁厚emin／mm | 状态调节时间 |
| --- | --- |
| emin＜3 3≤emin＜8 8≤emin＜16 16≤emin＜32 emin≥32 | １h±５min ３h±15min ６h±30min 10h±1h 16h±1h |
| 注：状态调节时间超出表3-1-19规定时间可能会影响测试结果。 |  |

除非在相关标准中另有规定，否则试样在生产后的24ｈ内不应进行耐内压试验。

5.5.5 试验步骤

5.5.5.1 按照相关标准的要求，选择试验类型，如“水-水试验”，“水-空气试验”或者“水-其他液体试验”。

试样状态调节后与加压设备相连，排净试样内的空气后，在30s～1h之间用尽可能短的时间平稳加压至计算出的测试压力。测量并记录试样加压时间。达到试验压力开始计时，必要时重置计时器开始记录试样维持规定压力的时间。

5.5.5.2 将试样悬放在恒温控制的环境中，应保持试样之间以及试样与恒温箱之间的任何部分不相接触，保持恒温并观测标准规定的温度偏差，直至试验结束。

5.5.5.3 当达到规定试验时间或者试样发生破坏、渗漏时，停止试验，记录时间。如果试样发生破坏，记录其破坏类型，如脆性破坏、韧性破坏或者其他。

5.5.5.4 如果试样距离密封接头小于0.1Ｌ0处出现破坏，则试验结果无效，应取样重新试验（Ｌ0为试样的自由长度）。

进行组件测试时，如果组件本身以外发生渗漏（密封失效或管材爆破），或因不适宜的卡槽设计，或由机械加工条件而引起的失效，则重复试验。如有必要，更换组件，以保证组合件在最短要求试验时间内保持水密性。

5.6 维卡软化温度（GB/T 8802-2001）

5.6.1 试验装置

试验装置如图3-1-10所示。

5.6.1.1试样支架、负载杆

试样支架用于放置试样，并可方便地浸入保温浴槽中，负载杆能自由垂直移动，支座底座用于放置试样，压针固定在负载杆末端。

5.6.1.2 压针

材料最好选用硬质钢，压针长3mm，横截圆面积（1 ±0.015）mm2，安装在负载杆底部。压针端应是平面并且与负载杆轴向成直角，压针不允许带有毛刺等缺陷。

5.6.1.3 千分表（或其他测量仪器）

用来测量针压入试样的深度，精度不应小于0.01ｍｍ。

5.6.1.4 载荷盘

安装在负载杆上，质量负载应在载荷盘的中心，以便使作用于试样上的总压力控制在（50±1）N。

图3-1-10　维卡软化温度测定原理图

5.6.1.5 砝码

试样承受的静负载G=W+R+T=50N，则应加砝码的质量由下式计算：

W=50-R-T            .............（3-1-10）

式中：W——砝码质量，N；

R——压针，负载杆和荷载盘的质量，N；

T——千分表或其他。

5.6.1.6 加热浴槽

试样至少在介质表面35mm以下。浴槽中应具有搅拌器及加热装置，使液体可按每小时（50±5）℃等速升温。

试验过程中，每６min间隔内温度变化在（5±0.5）℃范围内。

5.6.1.7 水银温度计

局部浸入式水银温度计（或其他合适的测温装置），分度值为0.5℃。

5.6.1.8 加热箱

加热箱内需具有空气环流装置且温度应控制在标准规定的范围之中。

5.6.2 试样

5.6.2.1 取样

（1）管材：
　　试样应是从管材上沿轴向裁下的弧形管段，其尺寸如下：

长度：约50mm，宽度：10mm～20mm。

（2）管件：
　　试样应是从管件的承口、插口或柱面上载下的弧形片段，其长度为：
　　直径小于或等于90mm的管件，试样长度和承口长度相等：
　　直径大于90mm的管件，试样长度为50mm。
　　宽度为10mm～20mm。
　　试样应从没有合模线或注射点的部位切取。

5.6.2.2 试样制备

如果管材或管件壁厚大于6mm，则采用适宜的方法加工管材或管件外表面，使壁厚减至4mm。如果管件承口带有螺纹，则应车掉螺纹部分，使其表面光滑。

壁厚在2.4mm～6mm(包括6mm)范围内的试样可直接进行测试。

如果管材或管件壁厚小于2.4mm，则可将两个弧形管段叠加在一起，使其总厚度不小于2.4mm。作为垫层的下层管段试样应首先压平，为此可将该试样加热到140℃并保持15min。再置于两块光滑平板之间压平。上层弧段应保持其原样不变。

5.6.2.3 试样数量
　　每次试验用两个试样，但在裁制试样时，应多提供几个试样，以备试验结果相差太大时作补充试验用。

5.6.3 试验步骤

5.6.3.1 将试样在低于预期维卡软化温度（VST）50℃的温度下预处理至少５min。浴槽温度调至低于试样软化温度50℃，并保持恒温。

5.6.3.2 将试样凹面向上，水平放置在无负载金属杆的压针下面，试样和仪器底座的接触面应是平的。对于壁厚小于2.4mm的试样，压针端部应置于未压平试样的凹面上，下面放置压平的试样。
　　压针端部距试样边缘不小于3mm。

5.6.3.3 将试验装置放在加热浴槽中。温度计的水银球或测温装置的传感器与试样在同一水平面，并尽可能靠近试样。
5.6.3.4 压针定位5min后，在载荷盘上加所要求的质量，以使试样所承受的总轴向压力为(50±1)N，记录下千分表(或其他测量仪器)的读数或将其调至零点。

5.6.3.5 以每小时(50±5)℃的速度等速升温，提高浴槽温度。在整个试验过程中应开动搅拌器。

5.6.3.6 当压针压人试样内（1±0.01）mm时迅速记录下此时的温度，此温度即为该试样的维卡软化温度(VST)。

5.6.4 结果表示

两个试样的维卡软化温度的算术平均值，即为所测试管材或管件的维卡软化温度（VST），单位以℃表示。若两个试样结果相差大于2 ℃，应重新取不少于两个的试样进行试验。

5.7 烘箱试验（GB/T 8803-2001）

5.7.1 仪器设备

5.7.1.1 带温控器的温控空气循环烘箱，能使试验过程中工作温度保持在(150±2)℃，并有足够的加热功率，试样放人烘箱后，能使温度在15min内重新达到设定的试验温度。

5.7.1.2 温度计精度为0.5℃。
5.7.2 试样及制备

5.7.2.1 试样为注射成型的完整管件。如管件带有弹性密封圈，试验前应去掉，如管件由一种以上注射成型部件组合而成的，这些部件应彼此分开进行试验。

5.7.2.2 试样数量应按产品标准的规定，同批同类产品至少取三个试样。
5.7.3 试验步骤

5.7.3.1 将烘箱升温，使其达到(150±2)℃。

5.7.3.2 试验前，应先测量试样壁厚，在管件主体上选取横切面，在圆周面上测量间隔均匀的至少六点的壁厚，计算算术平均值作为平均壁厚e，精确到0.1mm。

5.7.3.3 将试样放人供箱内，使其中一承口向下直立，试样不得与其他试样和烘箱壁接触，不易放置平稳或受热软压后易倾倒的试样可用支架支撑。

5.7.3.4 待烘箱温度回升至设定温度时开始计时，根据试样的平均壁厚确定试样在烘箱内恒温时间(见表3-1-20)。

5.7.3.5 恒温时间达到后，从烘箱中取出试样，小心不要损伤试样或使其变形。

5.7.3.6 待试样在空气中冷却至室温，检查试样出现的缺陷，例如：试样的开裂、脱层、壁内变化(如气泡等)和熔接缝开裂，并确定这些缺陷的尺寸是否在标准规定的最小范围内。

表3-1-20

| 平均壁厚ｅ mm | 恒温时间ｔ min |
| --- | --- |
| ｅ≤3.0 3.0＜ｅ≤10.0 10.0＜ｅ≤20.0 20.0＜ｅ≤30.0 30.0＜ｅ≤30.0 ｅ＞40.0 | 15 30 60 140 220 240 |

5.7.4 结果判定

试样的开裂、脱层、气泡和熔接缝开裂等缺陷.应满足下面要求：

——在注射点周围：在以15倍壁厚为半径的范围内，开裂、脱层或气泡的深度不大于该处壁厚的50%.

——对于隔膜式浇口注射试样：任一开裂、脱层或气泡应在距隔膜区域10倍壁厚的范围内，且深度应不大于该处壁厚的50%。
    ——对于环形浇口注射试样：试样壁内任一开裂应在距离浇口10倍壁厚的范围内，如果开裂深入环形浇口的整个壁厚，其长度应不大于壁厚的50%。
    ——对于有熔接缝的试样：任一熔接处部分开裂深度应不大于壁厚的50%。
    ——对于注射试样的所有其他外表面，开裂与脱层深度应不大于壁厚的30%，试样壁内气泡长度应不大于壁厚的10倍。
　　判定时，需将试样缺陷处剖开进行测量，三个试样均通过样定为合格。

5.8 环刚度（GB/T 9647-2015）

5.8.1 仪器设备

5.8.1.1 压缩试验机

能够按表3-1-21的规定对不同公称直径的管材试样提供相应的恒定的横梁移动速率，通过两个相互平行的平板对试样施加足够的负荷并达到规定的直径变化量。负荷测量装置能够测定试样在直径方向产生1%～4%变形量时所需的负荷，精确到试验负荷的2%。

压缩速率                  表3-1-21

| 管材的公称直径DN mm | 压缩速率 mm／min |
| --- | --- |
| DN≤100 | 2±0.1 |
| 100＜DN≤200 | 5±0.25 |
| 200＜DN≤400 | 10±0.5 |
| 400＜DN≤710 | 20±1 |
| DN＞710 | （0.03ｄｉａ）±5％ |
| ａｄｉ应根据内径的测量测定 |  |

5.8.1.2 压缩平板

能够通过试验机对试样施加规定的负荷Ｆ。

接触试样的平板的表面应平整、光滑、洁净。

平板应具有足够的硬度和刚度，以防止在试验中发生弯曲和变形而影响试验结果；每块平板的长度应不小于试样的长度，宽度至少比试样在承受负荷时与压板的接触面宽25mm。

5.8.1.3 测量量具

——试样的长度，精确到1mm；

——试样的内径，精确到内径的0.5％；

——在负荷方向上试样的内径变形量，精确到0.1ｍｍ或变形量的1％，取较大值。

5.8.2 试样

5.8.2.1 标记和数量

在待测管材的外表面，沿轴向在全长画一条直线作为标记，对该段做过标记的管材分别截取3个试样a、b和c，使试样的端面垂直于管材的轴线并符合5.8.2.2的长度。

5.8.2.2 试样的长度

每个试样按表3-1-22的规定沿圆周方向等分测量3～6个长度值，计算算术平均值作为试样的长度。对于每个试样，在所有测量值中，最小值不应小于最大值的0.9倍。

长度测量的数量                  表3-1-22

| 管材的公称直径DN／mm | 长度测量的数量 |
| --- | --- |
| DN≤200 | 3 |
| 200＜DN≤500 | 4 |
| DN≥500 | 6 |

公称直径小于或等于1500mm的管材，试样的平均长度应为(300±10) mm。公称直径大于1500mm的管材，试样的平均长度应不小于0.2DN。对有垂直的肋、波纹或其他规则结构的结构壁管材，切制试样时应至少包含个完整的肋、波纹或其他的规则结构，切割部位应在肋、波纹或其他规则结构之间的中点。
　　试样的长度应有最少的完整的肋、波纹或其他规则结构，其长度应不小于290mm，对公称直径大于1500mm的管材，长度应不小于0.2DN，见图3-1-11。对于有螺旋的肋、波纹或其他规则结构的结构壁管材，试样的长度应等于（d1±20）mm，但不小于290mm，也不大于1000mm。

图3-1-11　从垂直肋管材切取的试样

5.8.2.3 内径的测定

在试样长度中部的横截面处，间隔45°依次测量四次，取算术平均值，每次测量精确到0.5％。

5.8.3 试验步骤

5.8.3.1 试样应在至少放置24h后才可进行试验。除非在其他标准中有特殊规定，试验应在（23±2）℃下进行。

5.8.3.2 如果能确定试样在某个位置的环刚度最小，将第一个试样a的该位置与试验机的上平板相接触。否则放置第一个试样a时，将其标线与正平板相接触。在负荷装置中对另两个试样b，c的放置位置应相对于第一个试样依次旋转120°和240°放置。

5.8.3.3 对于每一个试样，放置好变形测量仪并检查试样与上平板的角度位置。放置试样时，应使试样的轴线平行于平板，其中点垂直于负荷传感器的轴线。

5.8.3.4 下降平板直至接触到试样的上部。施加一个包括平板质量的预负荷F0。

5.8.3.5 根据表3-1-30的规定以恒定的速率压缩试样，按照规定连续记录负荷和变形值，直至达到至少0.03di的变形量。

5.8.3.6 通常，负荷和变形量的测量是通过一个平板的位移得到，但如果在试验的过程中，管材的结构壁厚度ec的变化超过5%，则应通过测量试样的内径变化得到。

5.8.4 结果计算

用下式计算三个试样ａ、ｂ和ｃ各自的环刚度Sa、Sb、Sc，单位为kN/m２。

.............（3-1-11）

.............（3-1-12）

.............（3-1-13）

式中：

Ｆ——相对于管材3.0％变形时的负荷，单位为千牛（kN）；

Ｌ——试样的长度，单位为毫米（mm）；

ｙ——相对于管材3.0％变形时的变形量，单位为毫米（mm）。

计算管材的环刚度Ｓ，单位为kN/m２，在求三个值的平均值时，用下式计算。

.............（3-1-14）

每个试样环刚度的计算值Sa、Sb、Sc保留小数点后3位数字，环刚度的计算值S，保留小数点后2位数字。

5.9 环柔性

5.9.1 试样

从一根管子上取(300±20±B/2) mm长度试样三段(其中B=B1+B2，B1为波峰宽度，B2为波谷宽度)，两端应与轴线垂直切平,取样时切割点应在波谷的中间。

5.9.2 试验步骤

试验力连续增加，当试样在垂直方向外径变形量为原外径的30%时立即卸荷，观察管材试样有无破裂，内外壁有无脱开，内壁有无反向弯曲。

# 第四章 化学分析

- 第一节 化学基础知识

1 概念

1.1化学检验的目的

1.1.1 通过检验，可随时了解产品生产各环节的运行情况，及时调控，保证生产的正常运行；

1.1.2 通过检验，并以及相应标准评定产品质量等级、保证产品质量持续稳定；

1.2  化学检验的方法

1.2.1 按测定原理和使用的仪器不同，分为化学分析法和仪器分析法

1.2.1.1 化学分析法：滴定分析法、重量分析法和气体分析法，用于常量和半微量分析检验；

1.2.1.2 仪器分析法：用于微量分析或痕量分析，也可作为半微量分析

1.2.2 生产要求不同，可分为快速分析法和标准分析法；

1.2.2.1 快速分析法：生产过程监测和半成品检验常用这种方法；

1.2.2.2 标准分析法：通常用于出厂检验，一般作为国家质量监督检验和质量仲裁的依据。

1.3 重复性条件

在同一试验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测定方法，并在短时间内从同一被测对象取得相互独立测试结果的条件。

1.4 再现性条件

在不同的试验室，由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测定方法，从同一被测对象取得测试结果的条件。

1.5 重复性限

一个数值，在重复条件（1.1），两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为95%。

1.6 再现性限

一个数值，在再现性条件（1.2）下，两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为95%。

1.7 恒重

经第一次灼烧、冷却、称量后，通过连续对每次15min的灼烧，然后冷却、称量的方法来检查恒定质量，当连续两次称量之差小于0.0005g时，即达到恒量。

2 化学检验常用仪器设备

2.1 玻璃量器

2.1.1 移液管（吸管）

2.1.2 单标（胖肚）吸管 和分度（刻度）吸管

2.1.3 滴定管

2.1.3.1按容积分：

（1）常量：50mL，最小分度值0.1mL，读数估计到0.01mL，还有100mL，和25mL；

（2）半微量：10mL，最小分度值0.05mL；

（3）微量（1～5）mL，最小分度值0.005mL或0.001mL。

2.1.3.2 按用途分：碱式、酸式。

2.1.4 容量瓶

规格：10mL，25mL，50mL，100mL，250mL，500mL，1000mL等

2.2 常用器皿

2.2.1 干燥器用途：使烘干和灼烧后的坩埚、称量瓶及试样等在干燥的条件下冷却。

2.2.2 坩埚用途：用于灼烧沉淀、灼烧失量的测定和高温处理样品。

2.3 常用电器设备

2.3.1 电炉、电热板、电加热套

2.3.2 高温电炉（马弗炉）

2.3.2.1用途：用于灼烧沉淀、测定灰分等工作。

2.3.2.2 控温范围：室温～1300℃。

2.3.3 电热干燥箱

2.3.3.1 用途：适用于化学检验中的恒温烘焙、干燥、热处理等。

2.3.3.2 控温范围：室温～300℃。

2.3.4 电热恒温水浴锅

2.3.4.1用途：用于要求被加热物理受热均匀而温度又不超过100℃情况，化学检验中长作蒸发、蒸馏、干燥、浓缩或恒温加热用。

2.3.4.2 规格：两孔、四孔、六孔等。

3 溶液配制的基础

3.1 分析实验室用水

3.1.1分析实验室用水及制备（依据：GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》）

分析实验室用水的规格                 表4-1-1

| 名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值范围(25℃) | — | — | 5.0～7.5 |
| 电导率(25℃)，mS/cm ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
| 可氧化物质（以O计），mg/L ≤ | — | 0.08 | 0.4 |
| 吸光度（254nm，1cm光程）≤ | 0.001 | 0.01 | — |
| 蒸发残渣(105±2℃)，mg/L≤ | — | 1.0 | 2.0 |
| 可溶性硅（以SiO2计） ≤ | 0.01 | 0.02 | — |

3.1.2 不同级别的实验室用水的制备

3.1.2.1 一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或离子交换混合床处理后，再经过0.2μm微孔滤膜过滤来制取。

3.1.2.2二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。

3.1.2.3 三级水用蒸馏或离子交换等方法制取。

3.1.2.4 三级水制备的蒸馏法和离子交换法

3.1.3 实验室用水的保存

各级用水均应使用密闭的专用聚乙烯容器。三级水也可用密闭的专用玻璃容器。

新容器在使用前需用质量分数为20%的盐酸浸泡2-3天，再用待测水反复冲洗，并注满待测水浸泡6小时以上。

3.2 化学试剂

3.2.1 化学试剂的分类—— 一般试剂(见表4-1-2、表4-1-3)

化学试剂的规格及标志（GB 15346-1994）              表 4-1-2

| 级别 | 名称 | 代号 | 标志颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级品 | 保证试剂优级纯 | G.R | 绿色 |
| 二级品 | 方向试剂分析纯 | A.R | 红色 |
| 三级品 | 化学纯 | C.P | 蓝色 |

一般试剂的特点及主要用途                         表4-1-3

| 级别 | 名称 | 成分含量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级品 | 优质纯 | 高 | 精密的科学研究和痕量分析 |
| 二级品 | 分析纯 | 略低于一级品 | 一般科学研究和检验工作 |
| 三级品 | 化学纯 | 低于二级品 | 一般工业产品检验 |
| 四级品 | 实验试剂 | 较低 | 化学检验的辅助 |

3.2.2  基准试剂

3.2.2.1 基准试剂的定义

可用作基准物质的试剂，也称标准试剂。

用于直接配制标准溶液，用来校正或标定其它非基准溶液的化学试剂。

3.2.2.2 基准试剂的要求：

（1）纯度高，应在99.9%以上。基准试剂或优级纯；

（2）组成与化学式相符；

（3）稳定；

（4）摩尔质量相对较大，减少称量误差。

3.2.2.3 基准试剂分类

（1）酸碱滴定

（1）标定碱：KHC8H4O4，H2C2O4.2H2O

（3）标定酸：Na2CO3，Na2B4O7.10H2O

（4）配位滴定：标定EDTA：Zn，Cu，CaCO3

（5）氧化还原滴定：

（6）标定氧化剂：As2O3，Na2C2O4

（7）标定还原剂：K2Cr2O7，KIO3

（8）沉淀滴定：标定AgNO3：Nacl

3.2.3 专用试剂

具有专门用途的试剂。例如仪器分析专用试剂中色谱分析标准试剂，气相色谱载体及固体液，薄层分析试剂等。

与高纯试剂的相似处：主体含量高，杂质含量很低。

与高纯试剂的区别：在特定的用途中有干扰的杂质成分中须控制在不至产生明显干扰的限度以下。

3.2.4 高纯试剂

不是指试剂的主体含量，而是指试剂的某些杂质的含量。

表示方法主要是以几个“9”表示，“9”的数目越多表示纯度越高，这种纯度的得来是由100%减去杂质的质量百分数。

例如：99.99%，99.999%

3.2.5 化学试剂的储存

3.2.5.1 了解一般化学药品的性质及保管方法。

3.2.5.2 较大量的化学药品应放在样品储藏室中，由专人保管。

3.2.5.3 危险品应按照国家安全部门的管理规定储存。

3.2.6 关于易制毒化学品和剧毒品管理的规定

《易制毒化学品的管理条例》是关于易制毒化学品的购买和管理。

3.2.7 标准物质

具有一种或多种足够均匀和很好确定了的特性值，用以校准设备，评价测量方法或给材料赋值的材料或物质。

3.2.7.1标准物质的证书（有CMC标志）

（1）标准物质名称及编号；

（2）研制和生产单位名称，地址；

（3）包装形式；

（4）制备方法；

（5）特性量值及其测量方法；

（6）标准值的不确定度；

（7）均匀性及稳定性说明；

（8）使用中注意事项及必要的参考文献等。

3.2.7.2 标准物质的用途

（1）用于校准分析仪器——理化仪器及成分分析仪器一般都属于相对测试仪器，如酸度计，电导率仪，色谱仪等，需要用标准物质校准。

（2）用于评价分析方法——在被测样品中加入已知量的标准物质，做对照实验，计量标准物质回收率，根据回收率的高低，判断分析过程是否存在系统误差及该方法的准确度。

（3）用于实验室内部或实验室之间的质量保证——分析者在同一条件下对标准物质和被测样品进行分析，当对标准物质分析得到的数据与标准物质的保证值一致时，认定该分析者的测定结果是可信的。

3.3 标准溶液

是已确定其主体物质浓度或其他特性量值的溶液，通俗讲，就是已知溶质准确浓度的溶液。

3.3.1 标准溶液种类

3.3.1.1 滴定分析用标准溶液：用于测定样品的主体成分或常量成分。浓度要求准确到4位有效数字，常用浓度表示方法是物质的量浓度和滴定度。

3.3.1.2 杂质测定用标准溶液：包括元素标准溶液，标准比对溶液，用于样品中微量成分进行定量，半定量和限量分析。以质量浓度表示。单位mg/mL，μg/mL等。

3.3.1.3 pH测量用标定缓冲液：具有准确的pH值，由pH基准试剂进行配制。用于pH计较准，也称定位。

3.3.2标准滴定溶液的制备

3.3.2.1 检验依据：《滴定分析用标准溶液的制备》GB/T 601-2016

3.3.2.2一般规定

（1）除另有规定外，本标准所用试剂的级别应在分析纯（含分析纯）以上，所用制剂及制品，应按《化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备》GB/T 603的规定制备，实验室用水应符合GB/T 6682中三级水的级别。

（2）本标准制备标准滴定溶液的浓度，除高氯酸标准滴定溶液、盐酸-乙醇标准滴定溶液、亚硝酸钠标准滴定溶液【c(NaNO2)=0.5mol/L】外，均指20℃时的浓度。在标准滴定溶液标定、直接制备和使用时若温度不为20℃，应对标准滴定溶液体积进行补正。规定“临用前标定”的标准滴定溶液，若标定和使用时的温度差异不大时，可以不进行补正。标准滴定溶液标定、直接制备和使用时所用分析天平、滴定管、单标线容量瓶、单标线吸管等按相关规程定期进行检定或校准，其中滴定管的容量的测定方法按相关规定进行。单标线容量瓶、单标线吸管应有容量校正因子。

（3）在标定和使用标准滴定溶液时，滴定速度一般应保持在6mL/min～8mL/min。

（4）称量工作基准试剂的质量小于或等于0.5g时，按精确至0.01mg称量；大于0.5g时，按精确至0.1mg称量。

（5）制备标准滴定溶液的浓度应在规定浓度±5%范围以内。

（6）除另有规定外，标定标准滴定溶液的浓度时，需两人进行试验，分别做四平行，每人四平行标定结果相对极差不得大于相对重复性临界极差【CR0.95(4)r=0.15%】，两人八平行标定结果相对极差不得大于相对重复性临界极差【CR0.95(4)r=0.18%】。在运算过程中保留5位有效数字，取两人八平行标定结果的平均值为标定结果，报出结果取4位有效数字。需要时，可采用比较法对部分标准滴定溶液的浓度进行验证（参见附录C）。

（7）本标准使用工作基准试剂标定标准滴定溶液的浓度。当对标准滴定溶液浓度的准确度有更高要求时，可使用标准物质(扩展不确定度应小于0.05%)代替工作基准试剂进行标定或直接制备，并在计算标准滴定溶液浓度时，将其质量分数代人计算式中。

（8）标准滴定溶液的浓度小于或等于0.02mol/L时（除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴定溶液外），应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释（不含非水溶剂的标准滴定溶液），必要时重新标定。当需用本标准规定浓度以外的标准滴定溶液时，可参考本标准中相应标准滴定溶液的制备方法进行配制和标定。

（9）贮存 除另有规定外，标准滴定溶液在10℃～30℃，密封保存时间一般不超过6个月，开封启用过的标准滴定溶液保存时间一般不超过2个月（倾出溶液后立即盖紧）。当标定滴定溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时，应重新制备。贮存标准滴定溶液的容器，其材料不应与溶液起理化作用，壁厚最薄处不小于0.5mm。

3.4 一般溶液

指非标准溶液，在化学检验中常作为溶解样品，调节pH值，分离或掩蔽离子，显色等使用。要求不高，需保留1-2位有效数字。试剂的质量用架盘天平称量，体积用量筒量取。

3.5 注意事项

3.5.1 溶液用纯水配制，容器纯水洗3次以上，特殊要求的事先做纯水空白值检验。

3.5.2 溶液要用带塞的试剂瓶盛装。见光分解的要装于棕色瓶中。浓碱液用塑料瓶装，如装在玻璃瓶中，要用橡皮塞，不能用玻璃磨口塞。

3.5.3 每瓶试剂溶液标明名称、浓度、配置日期、有效日期和配置人的标签，标定的标准物质需注明标定日期和标定者。

3.5.4 配制硫酸、硝酸、盐酸、磷酸等，应把酸倒入水中。对于溶解时放热较多的试剂，不可在试剂瓶中配制，以免爆炸。

3.5.5 有机溶剂配制溶液时，应不时搅拌，可以在热水浴中温热溶解，不可直接加热。易燃溶剂要远离明火，有毒有机溶剂应在通风橱柜内操作，配制溶液的烧杯应加盖，以防有机溶剂的蒸发。

3.5.6 熟悉一些常用溶液的配制方法。

3.5.7不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒溶液应作解毒处理，不可直接倒入下水道。

- 第二节 无机结合料稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法

- 概念

  - 无机结合料

主要指水泥.石灰、粉煤灰及其他工业废渣。

  - 水泥稳定材料

在经过粉碎的或原来松散的材料中，掺入足量的水泥和水，经拌和得到的混合料，在压实和养生后，当其抗压强度符合规定的要求时，称为水泥稳定材料。

  - 石灰稳定材料

在粉碎的或原来松散的材料(包括各种粗、中、细粒土)中，掺人足量的石灰和水，经拌和得到的混合料，在压实和养生后，当其抗压强度符合规定的要求时，称为石灰稳定材料。

1.4 .综合稳定材料

在粉碎的或原来松散的材料(包括各种粗、中细粒土)中，掺入足量的石灰和水，经拌和得到的混合料，在压实和养生后，当其抗压强度符合规定的要求时，称为石灰稳定材料。

- 检验依据

2.1 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009（T0809-2009水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法（EDTA滴定法））

- 检验项目

水泥或石灰剂量

- 目的和适用范围

4.1 本试验方法适用于在工地快速测定水泥和石灰稳定材料中水泥和石灰的剂量，并可用于检查现场拌合和摊铺的均匀性。

4.2 本方法适用于在水泥终凝之前的水泥含量测定，现场图样的石灰剂量应在路拌后尽快测试，否则需要用相应龄期的EDTA二钠标准溶液消耗量的标准曲线确定。

  - 本方法也可以用来测定水泥和石灰稳定土中结合料的剂量。

5 试验步骤

5.1 试验环境条件

实验室的标准温度为20℃，一般试验间的温度应在（20±5）℃。

5.2 仪器设备

5.2.1滴定管（酸式）：50mL，1支。

5.2.2 滴定台：1个。

5.2.3 滴定管夹：1个。

5.2.4 大肚移液管：10mL、50mL，10支。

5.2.5 锥形瓶（即三角瓶）：200mL，20个。

5.2.6 烧杯：2000mL（或1000mL），1只；300mL，10只。

5.2.7 容量瓶：1000mL，1个。

5.2.8 搪瓷杯：容量大于1200mL，10只。

5.2.9 不锈钢棒（或粗玻璃棒）：10根。

5.2.10 量筒：100mL、5mL，各1只；50mL，2只。

5.2.11 棕色广口瓶：60mL，1只（装钙红）。

5.2.12 电子天平：量程不小于1500g，感量0.01g。

5.2.13 秒表：1只。

5.2.14 表面皿：φ9cm，10个。

5.2.15 研钵：φ12~13cm，1个。

5.2.16 洗耳球（1两或2两）：1个。

5.2.17 精密试纸：pH12~14。

5.2.18 聚乙烯桶：20L，1个（装蒸馏水）；10L，2个（装氯化铵及EDTA二钠标准液）；

5L，1个（装氢氧化钠）。

5.2.19 毛刷、去污粉、吸水管、塑料勺、特种铅笔、厘米纸。

5.2.20 洗瓶（塑料）：500mL，1只。

5.2.21 0.1mol/L乙二胺四乙酸二钠（简称EDTA二钠标准溶液）标准溶液：准确称取EDTA二钠（分析纯）37.23g，用40℃~50℃的无二氧化碳蒸馏水溶解，待全部溶解并冷却至室温后，定容至1000mL。

5.2.22 10%氯化铵溶液：将500g氯化铵（分析纯或化学纯）放在10L聚乙烯桶内，加蒸馏水4500mL，充分振荡，使氯化铵完全溶解。也可以分批在1000mL的烧杯内配制，然后倒入塑料桶内摇匀。

5.2.23 1.8%氢氧化钠（内含2mL三乙醇胺）溶液：用电子天平称18g氢氧化钠（NaOH）（分析纯），放入洁净干燥的1000mL烧杯中，加入1000mL蒸馏水使其全部溶解，待溶解冷却至室温后，加入2mL三乙醇胺（分析纯），搅拌均匀后储塑料桶中。

5.2.24 钙红指示剂：将0.2g钙试剂羟酸钠（分子式为C21H13O7N2SNa）与20g预先在105℃烘箱中烘1h的硫酸钾混合。一起放入研钵中，研成极细粉末，储于棕色广口瓶中，以防吸潮。

5.3 样品制备

5.3.1 准备标准曲线

5.3.1.1 取样：取工地用石灰和集料，风干后用烘干法测其含水量（如为水泥，可假定其含水量为0）。

5.3.1.2 混合料组成的计算。

（1）公式：干料质量=湿料质量/（1+含水量）

5.3.1.3  计算步骤：

（1）干混合料质量=湿混合料质量/（1+最佳含水量）

（2）干土质量=干混合料质量/(1+石灰或水泥剂量)

（3）干石灰或水泥质量=干混合料质量-干土质量

（4）湿土质量=干土质量×（1+土的风干含水量）

（5）湿石灰质量=干石灰质量×（1+石灰的风干含水量）

（6）石灰土中应加入的水=湿混合料质量-湿土质量-湿石灰质量

5.3.1.4准备5种试样，每种两个样品（以水泥稳定材料为例），如为水泥稳定中、粗粒土，每个样品取样1000g左右（如为细粒土，则可称取300g左右）准备实验。为了减少中、粗粒土的离散，宜按设计级配单份掺配的方式备料。

5种混合料的水泥剂量应为：水泥剂量为0，最佳水泥剂量左右、最佳水泥剂量±2%和±4%，每种剂量取两个（为湿质量）试样，共10个试样，并分别放在10个大口聚乙烯桶（如为稳定细粒土，可用搪瓷杯或1000mL具塞三角瓶；如为粗粒土，可用5L的大口聚乙烯桶）内。土的含水量应等于工地预期达到的最佳含水量，土中所加的水应与工地所用的水相同。

5.3.1.5 取一个盛有试样的盛样器，在盛样器内加入两倍试样质量（湿料质量）体积的10%氯化铵溶液（如湿料质量为300g，则氯化铵溶液为600mL，湿料质量为1000g，则氯化铵溶液为2000mL）。料为300g，则搅拌3min（每分钟110~120次）；料为1000g，则搅拌5min。如用1000mL具塞三角瓶，则手握三角瓶(瓶口向上)用力振荡3min(每分钟120次±5次)，以代替搅拌棒搅拌。放置沉淀10min，然后将上部清液转移到300mL烧杯内，搅匀，加盖表面皿待测。

5.3.1.6 用移液管吸取上层（液面下1 cm ~2cm）悬浮液10.0mL，置入200mL的三角瓶内，用量筒量取50mL1.8%的氢氧化钠（内含三乙醇胶）倒入50mL三角瓶中，此时溶液pH值为12.5~13.0（可用pH值为12~14的精密试纸检验），然后加入钙红指示剂（质量约0.2g），摇匀，溶液呈玫瑰红色。记录滴定管中EDTA二钠标准液的体积V1，然后用EDTA二钠标准溶液滴定，边滴定边摇匀，并仔细观察溶液的颜色；在溶液颜色变为紫色时，放慢滴定速度，并摇匀；直至纯蓝色为终点，记录滴定管中EDTA二钠标准溶液体积V2（以mL计，读至0.1mL）。计算V2- V1，即为EDTA二钠标准溶液的消耗量。

5.3.1.7 对其他几个盛样器中的试样，用同样的方法进行试验，并记录各自的EDTA二钠标准溶液的消耗量。

5.3.1.8 （或石灰）剂量（%）的横坐标制图。两者的关系应是一根顺滑的曲线，如图4-2-1所示。如素土、水泥或石灰改变，必须重做标准曲线。

图4-2-1   EDTA标准曲线

5.4 试验步骤

5.4.1 选取有代表性的无机结合料稳定材料，对稳定中、粗粒土取试样约3000g，对稳定细粒土取试样1000g。

5.4.2 对水泥或石灰稳定细粒土，称300g放在搪瓷杯中，用搅拌棒将结块搅散，加10%氯化铵溶液600mL；对水泥或石灰稳定中、粗粒土，可直接称取1000g左右，加10%氯化铵溶液2000mL，然后如前述步骤进行试验。

5.4.3 利用所绘制的标准曲线，根据EDTA二钠标准消耗量，确定混合料中的水泥或石灰剂量。

5.5 结果计算与评定

本试验应进行两次平行测定，取算术平均值，精确至0.1mL。允许重复性误差不得大于均值的5%，否则，应重新进行试验。

- 第三节 建设用砂、卵石、碎石有害物质

- 概念

有害物质是指砂或石中含有的云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物、贝壳等。

2 检验依据

2.1 《建设用砂》GB/T 14684-2022；

2.2 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022。

3 检验项目

云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物

4 技术要求

4.1 建设用砂有害物质限量应符合表4-3-1的规定。

建设用砂有害物质限量                 表4-3-1

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云母(质量分数)/% | ≤1.0 | ≤2.0 |  |
| 轻物质(质量分数)a /% | ≤1.0 |  |  |
| 有机物 | 合格 |  |  |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计)/% | ≤0.5 |  |  |
| 氯化物(以氯离子质量计)/% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.06b |
| 贝壳(质量分数)c/% | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤8.0 |
| a 天然砂中如含有浮石、火山渣等天然轻骨料时，经试验验证后，该指标可不做要求。 B 对于钢筋混凝土用净化处理的海砂，其氯化物含量应小于或等于0.02%。 C 该指标仅适用于净化处理的海砂，其他砂种不做要求。 |  |  |  |

4.2 建设用石有害物质限量应符合表4-3-2的规定。

建设用石有害物质限量                 表4-3-2

| 类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机物 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐(按SO3质量计)/% | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |

5 检验方法

5.1试验环境条件

试验室的温度应保持在(20±5)℃。

5.2 样品制备

5.2.1 试样

5.2.1.1 试样数量

（1）建设用砂单项试验的最少取样数量符合表4-3-3

建设用砂单项试验的最少取样数量             表4-3-3

| 序号 | 试验项目 | 最少取样数量/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云母含量 | 0.6 |
| 2 | 轻物质含量 | 3.2 |
| 3 | 有机物含量 | 2.0 |
| 4 | 硫化物及硫酸盐含量 | 0.6 |
| 5 | 氯化物含量 | 4.4 |
| 6 | 贝壳含量 | 9.6 |

（2）建设用石单项试验的最少取样数量符合表4-3-4

建设用砂单项试验的最少取样数量               表4-3-4

| 序号 | 试验项目 | 最少取样数量/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机物含量 | 按试验要求的粒级和数量取样 |
| 2 | 硫化物及硫酸盐含量 |  |

5.2.1.2 取样方法（建设用砂）

（1）按5.2.1.1（1）规定的数量取样。

（2）在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

（3）从皮带运输机上取样时，应用与皮带等宽的接料器在皮带运输机机头出料处全断面定时随机抽取大致等量的砂4份，组成一组样品。

（4）从火车、汽车、货船上取样时，从不同部分和深度随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

5.2.1.3 取样方法（建设用石）

（1）按5.2.1.1（2）规定的数量取样。

（2）在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份（在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得）组成一组样品。

（3）从皮带运输机上取样时，应用接料器在皮带运输机机头出料处与皮带等宽的容器，全断面定时随机抽取大致等量的石子8份，组成一组样品。

（4）从火车、汽车、货船上取样时，从不同部分和深度随机抽取大致等量的石子15份，组成一组样品。

5.3 云母含量

5.3.1 仪器设备

5.3.1.1 鼓风干燥箱：能使温度控制在(105±5)℃；

5.3.1.2 放大镜：(3～5)倍放大率；

5.3.1.3 天平：称量100 g，感量0.01 g；

5.3.1.4 方孔筛：孔径为300μm及4.75mm的筛各一只；

5.3.1.5 钢针、搪瓷盘等。

5.3.2 试验步骤

5.3.2.1 按5.2.1.1（1）规定取样，并将试样缩分至约150g，放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，筛除大于4.75mm及小于300μm的颗粒备用。

5.3.2.2 称取试样15g，精确至0.01g。将试样倒入搪瓷盘中摊开，在放大镜下用钢针挑出全部云母，称出云母质量，精确至0.01g。

5.3.2.3 结果计算与评定

(1) 云母含量按下式计算，精确至0.1%：

.............（4-3-1）

式中：

Qc——云母含量，%；

G1——300μm～4.75mm颡粒的质量，单位为克(g)；

G2——云母质量，单位为克(g)。

(2) 云母含量取两次试验结果的算术平均值，精确至0.1%。

(3) 采用修约值比较法进行评定。

5.4 轻物质含量

5.4.1 仪器设备

5.4.1.1 鼓风干燥箱：能使温度控制在(105±5)℃；

5.4.1.2 天平：称量1000g，感量0.1g；

5.4.1.3 量具：1000mL量杯，250mL量筒，150mL烧杯各一只；

5.4.1.4 比重计：测定范围为1800kg/m3～2200kg/m3；

5.4.1.5 方孔筛：孔径为4.75mm及300μm的筛各一只；

5.4.1.6 网篮：内径和高度均约为70mm，网孔孔径不大于300μm；

5.4.1.7 陶瓷盘、玻璃棒、毛刷等。

5.4.2 试验步骤

5.4.2.1 按5.2.1.1（1）规定取样，并将试样缩分至约800g，放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，筛除大于4.75mm及小于300μm的颗粒，分为大致相等的两份备用。

5.4.2.2 称取试样200g，精确至0.1g。将试样倒入盛有重液的量杯中，用玻璃棒充分搅拌，使试样中的轻物质与砂充分分离，静置5min后，将浮起的轻物质连同部分重液倒入网篮中，轻物质留在网篮上，而重液通过网篮流入另一容器，倾倒重液时应避免带出砂粒，一般当重液表面与砂表面相距20 mm～30mm时即停止倾倒，流出的重液倒回盛试样的量杯中，重复上述过程，直至无轻物质浮起为止。

5.4.2.3 用清水洗净留存于网篮中的物质，然后将它移入已恒量的烧杯，放在干燥箱中在(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，称出轻物质与烧杯的总质量，精确至0.1g。

5.4.3 结果计算与评定

5.4.3.1 轻物质含量，按下式计算，精确至0.1%：

.............（4-3-2）

式中：

Qd——轻物质含量，%；

G1——300μm～4.75 mm颗粒的质量，单位为克(g)；

G2——烘干的轻物 质与烧杯的总质量，单位为克(g) ；

G3；——烧杯的质量，单位为克(g)。

5.4.3.2 轻物质含量取两次试验结果的算术平均值，精确至0.1%。

5.4.3.3 采用修约值比较法进行评定。

5.5 有机物含量（砂）

5.5.1 仪器设备

5.5.1.1天平：称量1000 g，感量0.1g及称量100g，感量0.01g各一台；

5.5.1.2 量筒：10mL、100mL、250mL、1000mL；

5.5.1.3 方孔筛：孔径为4.75mm的筛一只；

5.5.1.4 烧杯、玻璃棒、移液管。

5.5.2 试验步骤

5.5.2.1 按5.2.1.1（1）规定取样，并将试样缩分至约500g，风干后，筛除大于4.75mm的颗粒备用。

5.5.2.2 向250mL容量筒中装入风干试样至130mL刻度处，然后注入浓度为3%的氢氧化钠溶液至200mL刻度处，加塞后剧烈摇动，静置24h。

5.5.2.3 比较试样上部溶液和标准溶液的颜色，盛装标准溶液与盛装试样的容量筒大小应一致。

5.5.3 结果评定

试样上部的溶液颜色浅于标准溶液颜色时，则表示试样有机物含量合格；若两种溶液的颜色接近，应把试样连同上部溶液一起倒入烧杯中，放在60℃～70℃的水浴中，加热2h～3h，然后再与标准溶液比较，如浅于标准溶液，认为有机物含量合格；若深于标准溶液，则应配制成水泥砂浆作进一步试验。即将一份原试样用3%氢氧化钠溶液洗除有机质，再用清水淋洗干净，与另一份原试样分别按相同的配合比按GB/T 17671的规定制成水泥砂浆，测定28d的抗压强度。当原试样制成的水泥砂浆强度不低于洗除有机物后试样制成的水泥砂浆强度的95%时，则认为有机物含量合格。

5.6 有机物含量（碎石、卵石）

5.6.1 仪器设备

5.6.1.1 天平：称量10kg，感量1g及称量100g，感量0.01g各一台；

5.6.1.2 量筒：100mL及1000mL；

5.6.1.3 方孔筛：孔径为19.0mm的筛一只；

5.6.1.4 烧杯、玻璃棒、移液管等。

5.6.2试验步骤

5.6.2.1 按5.2.1.1（2）规定取样，筛除大于19.0mm的颗粒，然后缩分至约1.0kg，风干后备用。

5.6.2.2 向1000mL容量筒中装入风干试样至600mL刻度处，然后注入浓度为3%的氢氧化钠溶液至800mL刻度处，剧烈搅动后静置24 h。

5.6.2.3 比较试样上部溶液和标准溶液的颜色，盛装标准溶液与盛装试样的容量筒大小应一致。

5.6.3 结果评定

试样上部的溶液颜色浅于标准溶液颜色时，则表示试样有机物含量合格；若两种溶液的颜色接近，应把试样连同上部溶液一起倒入烧杯中，放在60℃～70℃的水浴中，加热2 h～3 h，然后再与标准溶液比较，如浅于标准溶液，认为有机物含量合格；若深于标准溶液，则应配制成混凝土作进一步试验。即将一份原试样3%氢氧化钠溶液洗除有机质，再用清水淋洗干净，与另一份原试样分别按相同的配合比制成混凝土，测定28 d的抗压强度。当原试样制成的混凝土强度不低于淘洗试样制成的混凝土强度的95%时，则认为有机物含量合格。

5.7 硫化物及硫酸盐含量

5.7.1仪器设备

5.7.1.1鼓风干燥箱：能使温度控制在(105±5)℃；

5.7.1.2 天平：称量100g，感量为0.001g；

5.7.1.3 高温炉：最高温度1000℃；

5.7.1.4 方孔筛：孔径为75μm的筛一只；

5.7.1.5 烧杯：300mL；

5.7.1.6 量筒：20mL及100mL；

5.7.1.7 粉磨钵或破碎机；

5.7.1.8 中速滤纸、慢速滤纸；

5.7.1.9 干燥器、瓷坩埚、搪瓷盘、毛刷等。

5.7.2 试验步骤

5.7.2.1 按5.2.1.1（1）的规定取样，并将试样缩分至约150g，放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，粉磨全部通过75μm筛。成为粉状试样。再按四分法缩分至30g～40g，放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后备用。

5.7.2.2 按5.2.1.1（2）规定取样，筛除大于37.5mm的颗粒，然后缩分至约1.0kg。烘干或风干后粉磨，筛除大于75μm的颗粒。将小于75μm的粉状试样再按四分法缩分至30g～40g，放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后备用。

5.7.2.3 称取粉状试样1g，精确至0.001g。将粉状试样倒入300mL烧杯中，加入20mL～30mL蒸馏水及10mL稀盐酸，然后放在电炉上加热至微沸，并保持微沸5min，使试样充分分解后取下，用中速滤纸过滤，用温水洗涤10次～12次。

5.7.2.4 加入蒸馏水调整滤液体积至200mL，煮沸后，搅拌滴加10mL浓度为10%的氯化钡溶液，并将溶液煮沸数分钟，取下静置至少4h(此时溶液体积应保持在200mL)，用慢速滤纸过滤，用温水洗涤至氯离子反应消失(用1%硝酸银溶液检验)。

5.7.2.5  将沉淀物及滤纸一并移入已恒量的瓷坩埚内，灰化后在800℃高温炉内灼烧30min。取出瓷坩埚，在干燥器中冷却至室温后，称出试样质量，精确至0.001g。如此反复灼烧，直至恒量。

5.7.3 结果计算与评定

5.7.3.1 硫化物及硫酸盐含量(以SO3计)按下式计算，精确至0.1%：

............. (4-3-3)

式中：

Qe——硫化物及硫酸盐含量，%；

me1——灼烧后沉淀物的质量，单位为克(g)；

0.343——硫酸钡(BaSO4)换算成SO3的系数；

meo——试样质量，单位为克(g)。

5.7.3.2 硫化物和硫酸盐含量取两次试验结果的算术平均值，精确至0.1%。若两次试验结果之差大于0.2%时，应重新试验。

5.7.3.3 采用修约值比较法进行评定。

5.8 氯化物含量(以氯离子质量计)

5.8.1 仪器设备

5.8.1.1 0.01 mol/L硝酸银标准溶液：按GB/T 601配制0.1 mol/L硝酸银并标定，储藏于棕色试剂瓶。临用前取10mL置于100mL的容量瓶中，用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至刻度线；

5.8.1.2 铬酸钾指示剂溶液：称取5g铬酸钾溶于50 mL蒸馏水中，滴加0.01 mol/L硝酸银至有红色沉淀生成，摇匀，静置12h，然后过滤并用蒸馏水将滤液稀释至100mL。

5.8.1.3 鼓风干燥箱：能使温度控制在(105±5)℃；

5.8.1.4 天平：称量1000g，感量0.1g；

5.8.1.5 带塞磨口瓶：1L；

5.8.1.6 三角瓶：300mL；

5.8.1.7 移液管：50ml；

5.8.1.8 滴定管：10mL或25mL，精度0.1mL

5.8.1.9 容量瓶：500mL；

5.8.1.10 1000mL烧杯、滤纸、搪瓷盘、毛刷等。

5.8.2 验步骤

5.8.2.1 按5.2.1.1（1）规定取样，并将试样缩分至约1100g，放在干燥箱中于(105±5)℃下烘干至恒量，待冷却至室温后，平均分为2份备用。

5.8.2.2 称取试样500g，精确至0.1g，记为mf。将试样倒入烧杯中，用容量瓶量取500mL蒸馏水，注入烧杯，用玻璃棒搅拌砂水混合物后，用表面皿覆盖烧杯并将其置于水浴锅中加热，待其从室温加热至80℃并且持续1h后停止加热。然后，每隔5min搅拌一次，共搅拌3次，使氯盐充分溶解。从水浴锅中将烧杯取出，静置溶液待其冷却至室温。将烧杯上部已澄清的溶液过滤，然后用移液管吸取50ml滤液，注入到三角瓶中。再加入5%铬酸钾指示剂1mL，用0.01mol/L硝酸银标准溶液滴定至呈现砖红色为终点。记录消耗的硝酸银标准溶液的毫升数（Vf1），精确至0.1mL。

5.8.2.3 空白试验：用移液管移取50 mL蒸馏水注入三角瓶内，加入铬酸指示剂1 mL，并用0.01 mol/L硝酸银溶液滴定至溶液呈现砖红色，记录此点消耗的硝酸银标准溶液的毫升数(Vf2)，精确至0.1 mL。

5.8.3 结果计算与评定

5.8.3.1 氯离子含量按下式(4-3-4）计算，精确至0.001%：

.............（4-3-4）

式中：

Qf ——氯离子含量，%；

N ——硝酸银标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

Vf1——样品滴定时消耗的硝酸银标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

Vf2 ——空白试验时消耗的硝酸银标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

0.0355 ——换算系数；

10 ——全部试样溶液与所分取试样溶液的体积比；

mf ——试样质量，单位为克（g）。

氯离子含量取2次试验结果的算术平均值，精确至0.01%。

- 第四节 水泥化学分析

- 概念

通用硅酸盐水泥：以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

2 检验依据

2.1 《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007；

2.2 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017。

3 检验项目

不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化钙、氧化镁、氯离子、碱含量、游离氧化钙

4 技术要求

4.1 通用硅酸盐水泥化学指标应符合表4-4-1的规定。

通用硅酸盐水泥化学指标（%）                   表4-4-1

| 品种 | 代号 | 不溶物 （质量分数） | 烧失量 (质量分数) | 三氧化硫 (质量分数) | 氧化镁 (质量分数) | 氯离子 (质量分数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥 | P. I | ≤0.75 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤5.0a | ≤0.06c |
|  | P.Ⅱ | ≤1.50 | ≤3.5 |  |  |  |
| 普通硅酸盐水泥 | P.O | — | ≤5.0 |  |  |  |
| 矿渣硅酸盐水泥 | P.S. A | — | — | ≤4.0 | ≤0.06b |  |
|  | P.S.B | — | — |  | — |  |
| 火山灰质硅酸盐水泥 | P. p | — | — | ≤3.5 | ≤0.06b |  |
| 粉煤灰硅酸盐水泥 | P. F | — | — |  |  |  |
| 复合硅酸盐水泥 | P.C | — | — |  |  |  |
| a如果水泥压蒸试验合格，则水泥中氧化镁的含量(质量分数)允许放宽至6.0%。 b如果水泥中氧化镁的含量(质量分数)大于6.0%时，需进行水泥压蒸安定性试验并合格。 c 当有更低要求时，该指标由买卖双方确定。 |  |  |  |  |  |  |

4.2 碱含量（选择性指标）

水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算表示。若使用活性骨料，用户要求提供低碱水泥时，水泥中碱含量应不大于0.60%或由买卖双方协商确定。

5 检验方法

5.1 试验环境条件

试验室的温度应保持在(20±5)℃。

5.2 样品制备

5.2.1 按GB/T 12573方法取样.送往实验室的样品应是具有代表性的均匀样品。采用四分法或缩分器将试样缩分至约100g，经150μm方孔筛筛析后，除去杂物，将筛余物经过研磨后使其全部通过孔径为150μm方孔筛，充分混匀，装入干净、干燥的试样瓶中，密封，进一步混匀供测定用。

5.2.2 如果试样制备过程中带人的金属铁可能影响相关的化学特性的测定，用磁铁吸去筛余物中的金属铁。

提示：尽可能快速地进行试样的制备，以防止吸潮。分析水泥和水泥熟料试样前，不需要烘干试样。

5.3 试验步骤

5.3.1 烧失量——灼烧差减法

5.3.1.1方法提要

试样在（950±25）℃的高温炉中灼烧，灼烧所失去的质量即为烧失量。

本方法不适应于矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定，矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定按5.3.2进行。

5.3.1.2 分析步骤

称取约1g试样（m7），精确至0.0001g，放入已灼烧恒量的瓷坩埚中，将盖斜置于坩埚上，放在高温炉内，从低温开始逐渐升高温度，在（950±25）℃下灼烧15min～20min，取出坩埚置于干燥器中，冷却至室温，称量m8。反复灼烧，直至恒量或者在（950±25）℃下灼烧约1h（有争议时，以反复灼烧直至恒重的结果为准），置于干燥器中冷却至室温后称量（m8）。

5.3.1.3 结果的计算表示

烧失量的质量分数wLOI按下式计算：

.............（4-4-1）

式中：

WLOI——烧失量的质量分数，％；

m7——试料的质量，单位为克(g)；

m8——灼烧后试料的质量。单位为克（g)。

5.3.2 矿渣硅酸盐水泥烧失量的测定——校正法（基准法）

5.3.2.1 方法提要

试样在（950±25）℃的高温炉中灼烧，由于试样中硫化物的氧化而引起试料质量的增加，通过测定灼烧前和灼烧后硫酸盐三氧化硫含量的增加来校正此类水泥的烧失量。

5.3.2.2  分析步骤

称取约1g试样（m7），精确至0.0001g，放入已灼烧恒量的瓷坩埚中，将盖斜置于坩埚上，放在高温炉内，从低温开始逐渐升高温度，在（950±25）℃下灼烧15min～20min，取出坩埚置于干燥器中，冷却至室温，称量m8。反复灼烧，直至恒量。

所用瓷坩埚应内部釉完整、表面光滑。

灼烧后试料中硫酸盐三氧化硫的质量分析可按以下两种方法测定。如有争议时，以方法一为准。

方法一、用灼烧后的全部试料测定

仔细地将灼烧后的试料全部转移至200mL烧杯中，用少许热盐酸（1+10）洗净坩埚，用平头玻璃棒压碎试料。以下操作按（5.3.3）步骤测定硫酸盐三氧化硫的质量分数。

方法二、称取约0.5g灼烧后的试料测定

将灼烧后的试料压碎搅匀，称取约0.5g灼烧后的试料（m11），以下操作按（5.3.3）步骤测定硫酸盐三氧化硫的质量分数。

按（5.3.3）测定未灼烧水泥试样中硫酸盐三氧化硫的质量分数。

误差可按下式进行校正：

w`LOI= wLOI+0.8×(w后-w前)                    .............（4-4-2）

式中：

w`LOI——校正后烧失量的质量分数，%；

wLOI——实际测定的烧失量的质量分数，%；

w前——灼烧前的试料中三氧化硫的质量分数，%；

w后——灼烧后的试料中三氧化硫的质量分数，%；

5.3.3 不溶物的测定——盐酸-氢氧化钠处理

5.3.3.1方法提要

试样用盐酸溶液处理，尽量避免可溶性二氧化硅的析出，滤出的不溶渣再用氢氧化钠溶液处理，以盐酸中和、过滤后，残渣经灼烧后称量。

5.3.3.2 分析步骤

称取约1g试样(m14)，精确至0.0001g，置于150mL烧杯中，加入25mL水，搅拌使试样完全分散，在搅拌下快速加人5mL盐酸，用平头玻璃棒压碎块状物使其完全分散。用近沸的热水稀释至50mL，盖上表面皿，将烧杯置于蒸汽水浴中加热15min。用中速定量滤纸过滤，用热水充分洗涤10次以上。

将残渣和滤纸一并移人原烧杯中，加入100mL近沸的氢氧化钠溶液(10g/L)，盖上表面皿，置于蒸汽水浴中加热15min。加热期间搅拌滤纸及残渣2次～3次。取下烧杯，加人1滴～2滴甲基红指示剂溶液(2g/l)，滴加盐酸(1+1)至溶液呈红色，再过量8滴～10滴。用中速定量滤纸过滤，用热的硝酸铵溶液(20g/L)充分洗涤残渣和滤纸至少14次，每次等上次洗液漏完后再洗涤下次。

将残渣及滤纸一并移人已灼烧恒量的瓷坩埚中，灰化后在(950±25)℃的高温炉内灼烧30min以上。取出坩埚，置于干燥器中冷却至室温，称量，反复灼烧直至恒量或者在(950±25)℃下灼烧约30min(有争议时，以反复灼烧直至恒量的结果为准)，置于干燥器中冷却至室温后称量(m15)。

5.3.3.3 结果的计算与表示

不溶物的质量分数WIR按下式计算：

.............（4-4-3）

式中：

WIR——不溶物的质量分数，%；

m15——灼烧后不溶物的质量，单位为克（g）；

m015——空白试验灼烧后不溶物的质量，单位为克（g）；

M14——试料的质量，单位为克（g）。

5.3.4硫酸盐三氧化硫的测定—硫酸钡重晕法（基准法）

5.3.4.1 方法提要

用盐酸分解试样生成硫酸根离子，在煮沸下用氯化钡溶液沉淀．生成硫酸钡沉淀，经过滤灼烧后称显。测定结果以三氧化硫计。

5.3.4.2 分析步骤

称取约0.5g试样(m12)令精确至0.0001g，置于200mL烧杯中，加入40mL水，搅拌使试样完全分散。在搅拌下加入10mL盐酸（1+1）， 用平头玻璃棒压碎块状物，加热煮沸并保持微沸5min~10min。用中速滤纸过滤，用热水洗涤10次~12次，滤液及洗液收集于400mL烧杯中。加水稀释至约250mL，玻璃棒底部压一小片定量滤纸，盖上表面皿，加热煮沸，在微沸下从杯口缓慢逐滴加入10mL热的氯化钡溶液(10g/L)，继续微沸数分钟使沉淀良好地形成．然后在常温下静置12 h~24 h或温热处静置至少4h(有争议时，以常温下静置12h~24h的结果为准），溶液的体积应保持在约200mL。 用慢速定量滤纸过滤，用热水洗涤，用胶头玻棒和定量滤纸片擦洗烧杯及玻璃棒，洗涤至检验无氯离子为止。

将沉淀及滤纸一并移入已灼烧恒量的瓷坩埚中，灰化完全后，放入800℃~950℃的高温炉内灼烧30min以上，取出玵祸，置于干燥器中冷却至室温，称量，反复灼烧直至恒量或者在 800℃~950℃下灼烧约30min(有争议时，以反复灼烧直至恒质的结果为准），置于干燥器中冷却至室温后称量（m13）。

5.3.4.3 结果的计算与表示

试样中硫酸盐三氧化硫的质量分数wso3按下式计算：

.............（4-4-4）

式中：

wso3——三氧化硫的质量分数，%；

m13——灼烧后沉淀的质量，单位为克（g）；

m013——空白试验灼烧后沉淀的质量，单位为克（g）

m12——试料的质量，单位为克（g）；

0.343——硫酸钡对三氧化硫的换算系数。

5.3.5 氧化钙的测定——氢氧化钠熔样-EDTA滴定法(代用法)

称取约0.5g试样(m20)，精确至0.0001g，置于银坩埚中，加入6g～7g氢氧化钠，盖上坩埚盖(留有缝隙)，放入高温炉中，从低温升起，在650℃～700℃的高温下熔融20 min，期间取出摇动1次。取出冷却，将坩埚放人已盛有约100mL沸水的300mL烧杯中，盖上表面皿，在电炉上适当加热，待熔块完全浸出后，取出坩埚，用水冲洗坩埚和盖。在搅拌下一次加入25 mL～30 mL盐酸，再加入1mL硝酸，用热盐酸(1+5)洗净坩埚和盖。将溶液加热煮沸，冷却至室温后，移入250 mL容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀。此溶液(B)供测定二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二铝、氧化钙、氧化镁和二氧化钛用。

5.3.5.1方法提要

在酸性溶液中加入适量的氟化钾，以抑制硅酸的干扰。然后在pH13以上的强碱性溶液中，以三乙醇胺为掩蔽剂，用钙黄绿素-甲基百里香酚蓝-酚酞混合指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定。

5.3.5.2 分析步骤

从溶液(B)中吸取25.00 mL溶液放入300mL烧杯中，加入7mL氟化钾（20g/L）溶液，搅匀并放置2min以上。加水稀释至约200mL。加入5 mL三乙醇胺溶液及适量的CMP混合指示剂，在搅拌下加入氢氧化钾溶液(200g/L)至出现绿色荧光后再过量5mL～8mL，用EDTA标准滴定溶液滴定至绿色荧光完全消失并呈现红色。记录滴定试样时消耗EDTA标准滴定溶液的体积V1，同时做空白试验，记录空白试验时消耗EDTA标准滴定溶液的体积V01。

5.3.5.3 结果的计算与表示氧化钙的质量分数WCaO按下式计算：

ωCaO=                .............（4-4-5）

式中：

ωCaO——氧化钙的质量分数，%；

TCaO——EDTA标准滴定溶液对氧化钙的滴定度/(mg/mL)；

V1——滴定试样时消耗EDTA标准滴定溶液的体积/mL；

V01——空白试验时消耗EDTA标准滴定溶液的体积/mL；

m20——试样的质量/g。

5.3.6 氧化镁的测定——EDTA滴定差减法(代用法)

5.3.6.1 方法提要

在pHl0的溶液中，以酒石酸钾钠、三乙醇胺为掩蔽剂，用酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定。当试样中一氧化锰含量(质量分数)>0.5％时，在盐酸羟胺存在下，测定钙、镁、锰总量．差减法测得氧化镁的含量。

5.3.6.2分析步骤

一氧化锰含量(质量分数)≤0.5％时，氧化镁的测定

从溶液A中吸取25.00 mL溶液放入300 mL烧杯中，加水稀释至约200 mL，加入1 mL酒石酸钾钠溶液(100g/L)，搅拌，然后加人5mL三乙醇胺(1+2)，搅拌。加入25 mLpH10缓冲溶及适量的酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定，近终点时应缓慢滴定至纯蓝色。记录滴定试样时消耗EDTA标准滴定溶液的体积V2，同时做空白试验，记录空白试验时消耗EDTA标准滴定溶液的体积V021。

5.3.6.3 氧化镁的质量分数WMgO按下式计算：

.............（4-4-6）

式中：

ωCaO——氧化钙的质量分数，%；

TMgO——EDTA标准滴定溶液氧化镁的滴定度/(mg/mL)；

V2——滴定钙、镁总量时试样消耗EDTA标准滴定溶液的体积/mL；

V02——滴定钙、镁总量时空白试验时消耗EDTA标准滴定溶液的体积/mL；

m13——试样的质量/g。

5.3.7 氯离子的测定——硫氰酸铵容量法(基准法)

5.3.7.1 方法提要

本方法给出总氯加溴的含量，以氯离子(C1-)表示结果。试样用硝酸进行分解，同时消除硫化物的干扰。加入已知量的硝酸银标准溶液使氯离子以氯化银的形式沉淀。煮沸、过滤后，将滤液和洗液冷却至25℃以下，以铁（Ⅲ）盐为指示剂，用硫酸氰铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银。

5.3.7.2 分析步骤

称取约5g试样(m28)，精确至0.0001g，置于400mL烧杯中，加入50mL水．搅拌使试样完全分散，在搅拌下加入50mL硝酸（1+2)，加热煮沸，在搅拌下微沸1min～2min。取5.O0mL硝酸银标准溶液(0.05mol/L)放入溶液中，搅匀，煮沸1min～2min，加入少许滤纸浆，用预先用硝酸(1+100)洗涤过的慢速滤纸抽气过滤或玻璃砂芯漏斗抽气过滤，滤液收集于250 mL锥形瓶中，用硝酸(1+100)洗涤烧杯、玻璃棒和滤纸，直至滤液和洗液总体积达到约200 mL，溶液在弱光线或暗处冷却至25℃以下。

加入5 mL硫酸铁铵指示剂溶液，用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定(0.05mol/L)至产生的红棕色在摇动下不消失为止(V14)。如果V14小于0.5 mL，用减少一半的试样质量重新试验。不加入试样按上述步骤进行空白试验，记录空白滴定所用硫氰酸铵标准滴定溶液的体积V15。

5.3.7.3 结果的计算与表示氯离子的质量分数WCl-按下式计算：

...........（4-4-7）

式中：

ωcl-——氯离子的质量分数，%；

V15——空白试验消耗的硫氰酸铵标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V14——滴定时消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

m 28——试料的质量，单位为克(g)；

1.773——硝酸银标准溶液对氯离子的滴定度，单位为毫克每毫升(mg/mL)。

5.3.8 氧化钾和氧化钠的测定——火焰光度法(基准法)

5.3.8.1方法提要

试样经氢氟酸一硫酸蒸发处理除去硅，用热水浸取残渣，以氨水和碳酸铵分离铁、铝、钙、镁。滤液中的钾、钠用火焰光度计进行测定。

5.3.8.2 分析步骤

称取约0.2g试样(m23)，精确至0.0001g，置于铂皿(或聚四氟乙烯器皿)中，加入少量水润湿。加入5 mL～7mL氢氟酸和15～20滴硫酸(1+1)，放入通风橱内电热板上低温加热，近干时摇动铂皿，以防溅失，待氢氟酸驱尽后逐渐升高温度，继续将三氧化硫白烟驱尽，取下冷却。加入40 mL～50mL热水，用胶头擦棒压碎残渣使其分散，加入1滴甲基红指示剂溶液(2g/L)，用氨水(1+1)中和至黄色，再加入10mL碳酸铵溶液(100g/L)，搅拌，然后放入通风橱内电热板上加热至沸并继续徽沸20 min～30 min。用快速滤纸过滤．以热水充分洗涤，用胶头擦棒擦洗铂皿，滤液及洗液收集于100 mL容量瓶中．冷却至室温。用盐酸(1+1)中和至溶液呈微红色，用水稀释至标线，摇匀。在火焰光度计上，按仪器使用规程，进行测定。绘制工作曲线，在工作曲线上分别查出氧化钾和氧化钠的含量(m24)和(m25)。

5.3.8.3 结果计算与表示

氧化钾和氧化钠的质量分数WK2O和WNa2O分别按下式计算：

.............（4-4-8）

.............（4-4-9）

式中：

ωK2O ——氧化钾的质重分数，%；

ωNa2O——氧化钠的质量分数，% ；

m30——扣除空白试验值后100mL测定溶液中氧化钾的含量，单位为毫克(mg) ；

m31——-扣除空白试验值后100mL测定溶液中氧化钠的含量，单位为毫克(mg) ；

m29——试料的质量，单位为克(g)。

- 第五节 外加剂匀质性

1 适用范围

本标准适用于高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、高效减水剂(标准型、缓凝型)、普通减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防水剂、防冻剂和速凝剂共十一类混凝土外加剂。

- 检验依据

2.1 《混凝土外加剂》GB 8076-2008；

2.2 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012。

3 检验项目

pH值、密度、含固量、含水率、氯离子含量、硫酸钠含量、碱含量。

4 技术要求

4.1 匀质性指标符合表4-5-1

匀质性指标                          表4-5-1

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 氯离子含量/% | 不超过生产厂控制值 |
| 总碱量/% | 不超过生产厂控制值 |
| 含固量/% | S＞25%时，应控制在0.95 S～1.05 S； S≤25%时，应控制在0.90S～1.10 S |
| 含水率/% | W＞5%时，应控制在0.90 W～1.10 W； W≤5%时，应控制在0.80 W～1.20 W |
| 密度 | D＞1.1时，应控制在D±0.03； D≤1.1时，应控制在D±0.02 |
| pH值 | 不超过生产厂控制值 |
| 硫酸钠含量/% | 不超过生产厂控制值 |
| 注1：生产厂应在相关的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值； 注2：对相同和不同批次之间的匀质性和等效性的其他要求，可由供需双方商定； 注3：表中的S.W和D分别为含固量、含水率和密度的生产厂控制值。 |  |

5 检验方法

5.1 pH值

5.1.1仪器设备

5.1.1.1 酸度计；

5.1.1.2 甘汞电极；

5.1.1.3 玻璃电极；

5.1.1.4 复合电极；

5.1.1.5 天平：分度值0.0001g。

5.1.2 测试条件

5.1.2.1 液体试样直接测试；

5.1.2.2 粉体试样容液的浓度为10g/L；

5.1.2.3 被测溶液的温度为20℃±3℃。

5.1.3 试验步骤

5.1.3.1 校正

按仪器的出厂说明书校正仪器。

5.1.3.2 测量

当仪器校正好后，先用水，并用测试溶液冲洗电极然后再将电极浸人被测溶液中轻轻摇动动试杯，使溶液均匀。待到酸度计的读数稳定1min，记录读数。测量结束后，用水冲洗电极，以待下次测量。

5.1.4  结果表示

酸度计测出的结果即为溶液的pH值。

5.1.5 重复性限和再现性限，

5.1.5.1 重复性限为0.2；

5.1.5.2 再现性限为0.5。

5.2 密度——比重法

5.2.1 方法提要

将已校正容积(V值)的比重瓶，装满被测溶液，在20℃±1℃恒温，在天平上称出其质量。

5.2.2 测试条件

5.2.2.1 被测溶液的温度为20℃±1℃，

5.2.2.2 如有沉淀应滤去。

5.2.3 仪器设备

5.2.3.1 比重瓶：25mL或50mL；

5.2.3.2 天平：分度值0.0001 g；

5.2.3.3 干燥器：内盛变色硅胶；

5.2.3.4 超级恒湿器或同等条件的恒温设备。

5.2.4 试验步骤

5.2.4.1 比重瓶容积的校正

比重瓶依次用水、乙酶、丙酮和乙醚洗涤并吹干，塞子连瓶一起放入干燥器内，取出，称量比重瓶之质量为m0，直至恒量。然后将预先煮沸并经冷却的水装入瓶内，塞上塞子，使多余的水分从塞子毛细管流出，用吸水纸吸干瓶外的水。注意不能让吸水纸吸出塞子毛细管里的水，水要保持与毛细管上口相平，立即在天平称出比重瓶装满水后的质量m1。

比重瓶在20℃时容积V按下式计算：

式中：

.............（4-5-1）

V——比重瓶在20℃时容积，单位为毫升(mL)；

m0——干燥的比重瓶质量，单位为克(g)；

m1——比重瓶盛满20℃水的质量，单位为克(g)；

0.9982—— 20℃时纯水的密度，单位为克每毫开(g/ mL)。

5.2.4.2 外加剂溶液密度ρ的测定

将已校正V值的比重瓶洗净、干燥、泄满被测溶液，塞上塞子后浸人20℃±1℃超级恒温器内，恒温20min后取出，用吸水纸吸干瓶外的水及由毛细管溢出的溶液后，在天平上称出比重瓶装满外加剂

5.2.5 结果表示

外加剂溶液的密度ρ按下式计算：

.............（4-5-2）

式中：

ρ——20℃时外加剂溶液密度，单位为克每毫升(g/mL)；

m1——比重瓶装满20℃外加剂溶液后的质量，单位为克(g)。

5.2.6 重复性限和再现性限

5.2.6.1 重复性限为0.001g/mL；

5.2.6.2 再现性限为0.002g/mL。

5.3 含固量

5.3.1方法提要

将已恒量的称量瓶内放入被测液体试样于一定的温度下烘至恒量。

5.3.2 仪器

5.3.2.1 天平：分度值 0.0001g；

5.3.2.2 鼓风电热恒温干燥箱：温度范围0℃～200℃；

5.3.2.3带盖称量瓶：65mm×25mm；

5.3.2.4干燥器：内盛变色硅胶。

5.3.3 试验步骤

5.3.3.1 将洁净带盖称量瓶放入烘箱内，于100℃～105℃烘30 min，取出置于干燥器内，冷却30 min后称量，重复上述步骤直至恒量，其质量为mo。

5.3.3.2 将被测液体试样装入已经恒量的称量瓶内，盖上盖称出液体试样及称量瓶的总质量为m1， 液体试样称量:3.000g～5.0000g。

5.3.3.3将盛有液体试样的称量瓶放入烘箱内，开启瓶盖，升温至100℃～105℃(特殊品种除外)烘干，盖上盖置于干燥器内冷却30min后称量，重复上述步骤直至恒量，其质量为m2。

5.3.4 结果表示

含固量X固按下式计算：

式中：

.............（4-5-3）

X固——含固量，%；

m0——称量瓶的质量，单位为克(g)；

m1——称量瓶加液体试样的质量，单位为克(g)；

m2——称量瓶加液体试样烘干后的质量，单位为克(g)。

5.3.5  重复性限和再现性限

5.3.5.1 重复性限为0.30%；

5.3.5.2 再现性限为0.50%。

5.4 含水率

5.4.1 方法提要

将已恒量的称量瓶内放入被测粉状试样于一定的温度下烘至恒量。

5.4.2 仪器

5.4.2.1 天平：分度值 0.0001g；

5.4.2.2 鼓风电热恒温干燥箱：温度范围0℃～200℃；

5.4.2.3 带盖称量瓶：65 mm×25mm；

5.4.2.4干燥器：内盛变色硅胶。

5.4.3 试验步骤

5.4.3.1 将洁净带盖称量瓶放入烘箱内，于100℃～105℃烘30 min，取出置于干燥器内,冷却30 min后称量，重复上述步骤直至恒量，其质量为mo。

5.4.3.2 将被测粉状试样装入已经恒量的称量瓶内，盖上盖称出粉状试样及称量瓶的总质量为m1，粉状试样称量：1.000g～2.0000g。

5.4.3.3将盛有粉状试样的称量瓶放入烘箱内，开启瓶盖，升温至100℃～105℃(特殊品种除外)烘干，盖上盖置于干燥器内冷却30min后称量，重复上述步骤直至恒量，其质量为m2。

5.4.4 结果表示

含水率X水按下式计算：

.............（4-5-4）

式中：

X水——含水率，%；

m0——称量瓶的质量，单位为克(g)；

m1——称量瓶加粉状试样的质量，单位为克(g)；

m2——称量瓶加粉状试样烘干后的质量，单位为克(g)。

5.4.5  重复性限和再现性限

5.4.5.1 重复性限为0.30%；

5.4.5.2 再现性限为0.50%。

5.5 氯离子含量（电位滴定法）

5.5.1 方法提要

用电位滴定法，以银电极或氯电极为指示电极，其电势随Ag+浓度而变化。以甘汞电极为参比电极，用电位计或酸度计测定两电极在溶液中组成原电池的电势，银离子与氯离子反应生成溶解度很小的氯化银白色沉淀。在等当点前滴入硝酸银生成氯化银沉淀，两电极间电势变化缓慢，等当点时氯离子全部生成氯化银沉淀，这时滴入少量硝酸银即引起电势急剧变化，指示出滴定终点。

5.5.2 试剂

要求如下：

5.5.2.1 硝酸(1+1)；

5.5.2.2 硝酸银溶液(17g/L)：准确称取约17g硝酸银(AgN03)，用水溶解，放入1 L棕色容量瓶中稀释至刻度，摇匀，用0.1000mol/L氯化钠标准溶液对硝酸银溶液进行标定。

5.5.2.3 氯化钠标准溶液(0.1000 mol/L)：称取约10g氯化钠(基准试剂)，盛在称量瓶中，于130℃～150℃烘干2 h，在干燥器内冷却后精确称取5.8443g，用水溶解并稀释至1L，摇匀。

标定硝酸银溶液(17g/L)：

用移液管吸取10mL 0.1000mol/L的氯化钠标准溶液于烧杯中，加水稀释至200mL，加4mL硝酸(1+1)，在电磁搅拌下，用硝酸银溶液以电位滴定法测定终点，过等当点后，在同一溶液中再加入0.1000mol/L氯化钠标准溶液10mL，继续用硝酸银溶液滴定至第二个终点，用二次微商法计算出硝酸银溶液消耗的体积V01，V02，见附录A。

体积V0，按下式计算：

V0=V02-V01                                      .............（4-5-5）

式中：

V0 ——10mL 0.1000 mol/L 氯化钠标准溶液消耗硝酸银溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V01 ——空白试验中200mL水，加4 mL硝酸(1+1)加10 mL 0.1000 mol/L 氯化钠标准溶

液所消耗硝酸银溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V02 ——空白试验中200mL水，加4 mL硝酸(1+1)加20 mL 0.1000 mol/L氯化钠标准溶

液所消耗硝酸银溶液的体积，单位为毫升(mL)。

硝酸银溶液的浓度c按下式计算：

.............（4-5-6）

式中：

c ——硝酸银溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

c’ ——氯化钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V’ ——氯化钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL)。

5.5.3 仪器

要求如下：

5.5.3.1 电位测定仪或酸度仪；

5.5.3.2 银电极或氯电极；

5.5.3.3 甘汞电极；

5.5.3.4 电磁搅拌器；

5.5.3.5 滴定管(25mL)；

5.5.3.6 移液管(10mL)；

5.5.3.7 天平：分度值0.0001g。

5.5.4试验步骤

5.5.4.1 准确称取外加剂试样0.5000g～5.0000g，放入烧杯中，加200mL水和4mL硝酸(1+1)，使溶液呈酸性，搅拌至完全溶解，如不能完全溶解，可用快速定性滤纸过滤，并用蒸馏水洗涤残渣至无氯离子为止。

5.5.4.2 用移液管加入10mL 0.1000mol/L的氯化钠标准溶液，烧杯内加入电磁搅拌子，将烧杯放在电磁搅拌器上，开动搅拌器并插入银电极(或氯电极)及甘汞电极，两电极与电位计或酸度计相连接，用硝酸银溶液缓慢滴定，记录电势和对应的滴定管读数。

由于接近等当点时，电势增加很快，此时要缓慢滴加硝酸银溶液，每次定量加入0.1mL，当电势发生突变时，表示等当点已过，此时继续滴入硝酸银溶液，直至电势趋向变化平缓。得到第一个终点时硝酸银溶液消耗的体积V1。

5.5.4.3 在同一溶液中，用移液管再加入10 mL 0.1000 mol/L氯化钠标准溶液(此时溶液电势降低)，继续用硝酸银溶液滴定，直至第二个等当点出现，记录电势和对应的0.1 mol/L硝酸银溶液消耗的体积V2。

5.5.4.4 空白试验

在干净的烧杯中加入200mL水和4mL硝酸(1+1)。用移液管加入10mL0.1000 mol/L氯化钠标准溶液，在不加入试样的情况下，在电磁搅拌下，缓慢滴加硝酸银溶液，记录电势和对应的滴定管读数，直至第一个终点出现。过等当点后，在同一溶液中，再用移液管加入0.1000 mol/L氯化钠标准溶液10mL，继续用硝酸银溶液滴定至第二个终点，用二次微商法计算出硝酸银溶液消耗的体积V01及V02。

5.5.5 结果表示

用二次微商法计算结果，见附录A。通过电压对体积二次导数(即△2E/△V2)变成零的办法来求出滴定终点。假如在邻近等当点时，每次加入的硝酸银溶液是相等的，此函数(△2E/△V2)必定会在正负两个符号发生变化的体积之间的某一点变成零，对应这一点的体积即为终点体积，可用内插法求得。

外加剂中氯离子所消耗的硝酸银体积V按下式计算：

.............（4-5-7）

式中：

V1 ——试样溶液加10 mL 0.1000 mol/L氯化钠标准溶液所消耗的硝酸银溶液体积，单位为毫升(mL)；

V2 ——试样溶液加20 mL 0.1000 mol/L氯化钠标准溶液所消耗的硝酸银溶液体积，单位为毫升(mL)。

外加剂中氯离子含量Xcl-按下式计算：

.............（4-5-8）

式中：

Xcl- ——外加剂中氯离子含量，%；

V ——外加剂中氯离子所消耗硝酸银溶液体积，单位为毫升(mL)；

m ——外加剂样品质量，单位为克(g)。

5.5.6 重复性限和再现性限

5.5.6.1 重复性限为0.05%；

5.5.6.2再现性限为0.08%。

5.6硫酸钠含量（重量法）

5.6.1 方法提要

氯化钡溶液与外加剂试样中的硫酸盐生成溶解度极小的硫酸钡沉淀，称量经高温灼烧后的沉淀来计算硫酸钠的含量。

5.6.2 试剂

5.6.2.1  盐酸(1+1)；

5.6.2.2  氯化铵溶液(50 g/L)；

5.6.2.3 氯化钡溶液(100 g/L)；

5.6.2.4  硝酸银溶液(1 g/L)。

5.6.3 仪器

5.6.3.1 电阻高温炉：最高使用温度不低于900℃；

5.6.3.2 天平：分度值0.0001g；

5.6.3.3 电磁电热式搅拌器；

5.6.3.4 瓷坩埚：18mL～30mL；

5.6.3.5 烧杯：400mL；

5.6.3.6长颈漏斗；

5.6.3.7 慢速定量滤纸，快速定性滤纸。

5.6.4 试验步骤

5.6.4.1 准确称取试样约0.5 g，于400mL烧杯中，加入200 mL水搅拌溶解，再加入氯化铵溶液50mL，加热煮沸后，用快速定性滤纸过滤，用水洗涤数次后，将滤液浓缩至200 mL左右，滴加盐酸(1+1)至浓缩滤液显示酸性，再多加5滴～10滴盐酸，煮沸后在不断搅拌下趁热滴加氯化钡溶液10mL，继续煮沸15min，取下烧杯，置于加热板上，保持50℃～60℃静置 2h～4h或常温静置8h。

5.6.4.2 用两张慢速定量滤纸过滤，烧杯中的沉淀用70℃水洗净，使沉淀全部转移到滤纸上，用温热水洗涤沉淀至无氯根为止(用硝酸银溶液检验)。

5.6.4.3 将沉淀与滤纸移入预先灼烧恒重的坩埚中，小火烘干，灰化。

5.6.4.4 在800℃电阻高温炉中灼烧30min，然后在干燥器里冷却至室温(约30min)，取出称量，再将坩埚放回高温炉中，灼烧20min，取出冷却至室温称量，如此反复直至恒量。

5.6.5 结果表示

外加剂中硫酸钠含量XNa2SO4按下式计算：

.............（4-5-9）

式中：

XNa2SO4——-外加剂中硫酸钠含量，%；

m——试样质量，单位为克(g)；

m1——空坩埚质量，单位为克(g)；

m2——灼烧后滤渣加坩埚质量，单位为克(g)；

0.6086——硫酸钡换算成硫酸钠的系数。

5.6.6 重复性限和再现性限

5.6.6.1 重复性限为0.50%；

5.6.6.2 再现性限为0.80%。

5.7 总碱量（火焰光度法）

5.7.1 方法提要

试样用约80℃的热水溶解，以氨水分离铁、铝；以碳酸钙分离钙、镁。滤液中的碱（钾和钠），采用相应的滤光片，用火焰光度计进行测定。

5.7.2试剂与仪器

5.7.2.1盐酸(1+1)；

5.7.2.2 氨水(1+1)；

5.7.2.3 碳酸铵溶液(100 g/L)；

5.7.2.4 氧化钾、氧化钠标准溶液：精确称取已在130℃～l50℃烘过2h的氯化钾(KCl光谱纯)0.7920 g及氯化钠(NaCl光谱纯)0.9430g，置于烧杯中，加水溶解后，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀，转移至干燥的带盖的塑料瓶中。此标准溶液每毫升相当于氧化钾及氧化钠0.5mg；

5.7.2.5 甲基红指示剂(2g/L乙醇溶液)；

5.7.2.6 火焰光度计；

5.7.2.7 天平：分度值0.001g。

5.7.3 试验步骤

5.7.3.1 分别向100mL容量瓶中注入0.00mL；1.00mL；2.00mL；4.00mL；8.00mL；12.00mL的氧化钾、氧化钠标准溶液(分别相当于氧化钾、氧化钠各0.00mg；0.50mg；1.00mg；2.00mg；4.00mg；6.00mg)，用水稀释至标线，摇匀，然后分别于火焰光度计上按仪器使用规程进行测定，根据测得的检流计读数与溶液的浓度关系，分别绘制氧化钾及氧化钠的工作曲线。

5.7.3.2 准确称取一定量的试样置于150 mL的瓷蒸发皿中，用80℃左右的热水润湿并稀释至30 mL，置于电热板上加热蒸发，保持微沸5 min后取下，冷却，加1滴甲基红指示剂，滴加氨水(1+1)，使溶液呈黄色；加入10mL浓度为10%的碳酸铵溶液，搅拌，置于电热板上加热并保持微沸10min，用中速滤纸过滤，以热水洗涤，滤液及洗液盛于容量瓶中，冷却至室温，以盐酸(1+1)中和至溶液呈红色，然后用水稀释至标线，摇匀，以火焰光度计按仪器使用规程进行测定。称样量及稀释倍数见表4-5-2。

5.7.3.3 同时进行空白试验。

称样量及稀释倍数                  表4-5-2

| 总碱量/% | 称样量/g | 稀释体积/mL | 稀释倍数（n） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.20 | 100 | 1 |
| 1.00～5.00 | 0.10 | 250 | 2.5 |
| 5.00～10.00 | 0.05 | 250或500 | 2.5或5 |
| 大于10.00 | 0.05 | 500或1000 | 5或10 |

5.7.4 结果表示

5.7.4.1 氧化钾与氧化钠含量计量：

（1）氧化钾百分含量XK2O下式计算：

.............（4-5-10）

式中：

XK2O——外加剂中氧化钾含量，%；

c1——在工作曲线上查得每100mL被测定液中氧化钾的含量，单位为毫克(mg)；

n——-被测溶液的稀释倍数；

m——试样质量，克(g)。

（2）氧化钠百分含量XNa2O下式计算：

.............（4-5-11）

式中：

XNa2O——外加剂中氧化钠含量，%；

c 2——在工作曲线上查得每100mL被测定液中氧化钠的含量，单位为毫克(mg)。

5.7.4.2 X总碱量按下式计算：

X总碱量=0.658×XK2O×XNa2O                      .............（4-5-12）

式中：

X总碱量——外加剂中的总碱量，%。

5.7.5  重复性限和再现性限表4-5-3

重复性限和再现性限                表4-5-3

| 总碱量/% | 重复性限/% | 再现性限/% |
| --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.10 | 0.15 |
| 1.00～5.00 | 0.20 | 0.30 |
| 5.00～10.00 | 0.30 | 0.50 |
| 大于10.00 | 0.50 | 0.80 |

# 第五章 建筑涂料

1 概念

1.1 建筑涂料

涂施于物质表面，经过物理变化和化学反应可形成完整的膜，且能与物质表面很好地结合，形成坚固完整的涂膜物料称为涂料或漆。从本义上说，建筑涂料与常规涂料并无多大区别，主要是根据涂料的一个应用范围和类别划分的，涂料的范围很广，既包括了传统的油漆，也包含了以各种合成树脂为主要原料生产的溶剂型涂料和以水性涂料为主的现代涂料。目前，除极少数仍采用少量天然树脂和油脂外，主要以合成树脂及其乳液、无机硅酸盐和硅溶胶为成膜物质，因此，人们将这些用于建筑物装饰和保护的涂料称为建筑涂料。常用的建筑涂料包括：弹性建筑涂料、合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、溶剂型外墙涂料、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料、复层建筑涂料、外墙无机建筑涂料、建筑内外墙用底漆。

1.2 建筑腻子

施涂于建筑物内外墙面，起弥补基层缺陷或表现多种花纹和质感作用的涂装基层材料。常用的建筑腻子包括：外墙柔性腻子、建筑外墙用腻子、建筑室内用腻子。

2 检验依据

2.1《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014；

2.2《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2018；

2.3《建筑内外墙用底漆》JG/T 210-2018；

2.4《建筑外墙用腻子》 JG/T 157-2009；

2.5《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010；

2.6《涂料试样状态调节和试验的温湿度》GB/T 9278-2008；

2.7《建筑涂料涂层试板的制备》JG/T 23-2001；

2.8《漆膜一般制备法》GB/T 1727-2021；

2.9《建筑涂料涂层耐碱性的测定》GB/T 9265-2009；

2.10《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993；

2.11《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》GB/T 9266-2009；

2.12《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780-2013；

2.13《色漆和清漆 遮盖力的测定 第一部分：白色和浅色漆对比率的测定》

GB/T 23981.1-2019；

2.14《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》GB/T 1731-2020；

2.15《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-2020。

3 检验项目

3.1 合成树脂乳液外墙涂料

容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。

3.2合成树脂乳液内墙涂料

容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、对比率。

3.3建筑内外墙用底漆

容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性。

3.4建筑外墙用腻子

容器中的状态、施工性、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、打磨性、柔韧性。

3.5建筑室内用腻子

容器中的状态、施工性、干燥时间（表干）、耐水性、初期干燥抗裂性、打磨性、柔韧性。

4 技术要求

4.1 合成树脂乳液外墙涂料

合成树脂乳液外墙涂料产品分为底漆、中途漆和面漆三类。

4.1.1 底漆应符合表5-1-1的要求。

底漆的要求                      表5-1-1

| 4.1.2 中涂漆应符合表5-1-2的要求。 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |
| 施工性 | 刷涂无障碍 |  |
| 低温稳定性 | 不变质 |  |
| 涂膜外观 | 正常 |  |
| 干燥时间(表干)/h | 2 |  |
| 耐碱性(48 h) | 无异常 |  |
| 耐水性(96 h) | 无异常 |  |

中涂漆的要求                      表5-1-2

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 |
| 低温稳定性 | 不变质 |
| 涂膜外观 | 正常 |
| 干燥时间(表干)/h ≤ | 2 |
| 耐碱性a（48 h） | 无异常 |
| 耐水性a(96 h) | 无异常 |
| 耐洗刷性(1 000次) | 涂膜未损坏 |
| a也可根据有关方商定测试与底漆配套后的性能。 |  |

4.1.3 面漆应符合表5-1-3的要求。

面漆的要求                      表5-1-3

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 |  |  |
| 低温稳定性 | 不变质 |  |  |
| 涂膜外观 | 正常 |  |  |
| 干燥时间(表干)/h ≤ | 2 |  |  |
| 对比率(白色和浅色a) ≥ | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
| 耐沾污性(白色和浅色a)/% ≤ | 20 | 15 | 15 |
| 耐洗刷性(2 000次) | 漆膜未损坏 |  |  |
| 耐碱性b(48 h) | 无异常 |  |  |
| 耐水性b(96 h) | 无异常 |  |  |
| a浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6～9之间(三刺激值中的YD65≥31.26)。 b也可根据有关方商定测试与底漆配套后或与底漆和中涂漆配套后的性能。 |  |  |  |

4.2 合成树脂乳液内墙涂料

合成树脂乳液内墙涂料分为底漆和面漆。

4.2.1 底漆应符合表5-1-4的要求。

底漆的要求                          表5-1-4

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 在容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |
| 施工性 | 刷涂无障碍 |
| 低温稳定性(3次循环) | 不变质 |
| 低温成膜性 | 5 ℃成膜无异常 |
| 涂膜外观 | 正常 |
| 干燥时间(表干)/h ≤ | 2 |
| 耐碱性(24 h) | 无异常 |

    - 面漆应符合表5-1-5的要求。

面漆的要求                  表5-1-5

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合格品 | 一等品 | 优等品 |
| 在容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |
| 施工性 | 刷涂二道无障碍 |  |  |
| 低温稳定性(3次循环) | 不变质 |  |  |
| 涂膜外观 | 正常 |  |  |
| 干燥时间(表干)/h ≤ | 2 |  |  |
| 对比率(白色和浅色a) ≥≥ | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| 耐碱性(24 h) | 无异常 |  |  |
| 耐洗刷性/次 ≥ | 350 | 1500 | 6 000 |
| a浅色是指以白色涂料为主要成分，添加适量色浆后配制成的浅色涂料形成的涂膜所呈现的浅颜色，按GB/T 15608中规定明度值为6到9之间(三刺激值中的YD65≥31.26)。 |  |  |  |

4.3 建筑内外墙用底漆

建筑内外墙用底漆分为内墙用底漆和外墙用底漆。

内墙用底漆和外墙用底漆产品技术要求应符合表5-1-6的要求。

物理性能技术指标                 表5-1-6

| 项目 | 内墙 |  | 外墙 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成膜型 | 渗透型 | Ⅰ型 |  | Ⅱ型 |  |
|  |  |  | 成膜型 | 渗透型 | 成膜型 | 渗透型 |
| 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 |  |  |  |  |  |
| 施工性 | 刷涂无障碍 |  |  |  |  |  |
| 低温稳定性 | 不变质 |  |  |  |  |  |
| 涂膜外观 | 正常 | — | 正常 | — | 正常 | — |
| 干燥时间(表干)/h | 2 |  |  |  |  |  |
| 耐水性 | — |  | 96 h无异常 |  |  |  |
| 耐碱性 | 24 h无异常 |  | 48 h无异常 |  |  |  |
| a有加固性能的测试此项内容。 b根据相关方要求测试此项内容。 |  |  |  |  |  |  |

4.4 建筑外墙用腻子

技术指标应符合表5-1-7的规定。

技术指标a                          表5-1-7

| 项目 |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通型(P) |  | 柔性(R) | 弹性(T) |  |
| 容器中状态 |  |  | 无结块，均匀 |  |  |  |  |
| 施工性 |  |  | 刮涂无障碍 |  |  |  |  |
| 干燥时间(表干)/(h) |  |  | ≤5 |  |  |  |  |
| 初期干燥抗裂性(6 h) | 单道施工厚度≤1.5mm的产品 |  | l mm无裂纹 |  |  |  |  |
|  | 单道施工厚度>1.5mm的产品 |  | 2 mm无裂纹 |  |  |  |  |
| 打磨性 |  |  | 手工可打磨 |  |  | — |  |
| 吸水量(g/10min) |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 耐碱性(48 h) |  |  | 无异常 |  |  |  |  |
| 耐水性（96h） |  |  | 无异常 |  |  |  |  |
| 粘结强度/MPa |  | 标准状态 | ≥0.60 |  |  |  |  |
|  |  | 冻融循环（5次） | ≥0.40 |  |  |  |  |
| 腻子膜柔韧性b |  |  | 直径100mm，无裂纹 | 直径50mm，无裂纹 |  |  | —— |
| 低温贮存稳定性c |  |  | 三次循环不变质 |  |  |  |  |
| a对于复合层腻子，复合制样后的产品应符合上述技术指标要求。 b低柔性及高柔性产品通过腻子膜柔韧性或动态抗开裂性两项之一即可。 c液态组分或膏状组分需测试此项指标。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 建筑室内用腻子

室内用腻子的物理性能技术指标应符合表5-1-8的规定。

物理性能技术指标                    表5-1-8

| 项目 |  |  |  | 技术指标ａ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般型（Ｙ） | 柔韧型（Ｒ） | 耐水型（Ｎ） |
| 容器中状态 |  |  |  | 无结块、均匀 |  |  |
| 低温贮存稳定性ｂ |  |  |  | 三次循环不变质 |  |  |
| 施工性 |  |  |  | 刮涂无障碍 |  |  |
| 干燥时间（表干）／h |  | 单道施工厚度／mm | ＜２ | ≤２ |  |  |
|  |  |  | ≥２ | ≤５ |  |  |
| 初期干燥抗裂性（３ｈ） |  |  |  | 无裂纹 |  |  |
| 打磨性 |  |  |  | 手工可打磨 |  |  |
| 耐水性 |  |  |  | —— | 4ｈ无起泡、开裂及明显掉粉 | 48ｈ无起泡、开裂及明显掉粉 |
| 粘结强度／MPa | 标准状态 |  |  | ＞0.30 | ＞0.40 | ＞0.50 |
|  | 浸水后 |  |  | —— | —— | ＞0.30 |
| 柔韧型 |  |  |  | —— | 直径100mm，无裂纹 | —— |
| ａ在报告中给出pH实测值。 ｂ液态组分或膏状组分需测试此项指标。 |  |  |  |  |  |  |

5 试验环境

5.1 合成树脂乳液外墙涂料：试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9728的规定。

5.2 合成树脂乳液内墙涂料：除另有规定外，试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9728的规定。

5.3 建筑内外墙用底漆：试板的状态调节和试验的温湿度应符合GB/T 9728的规定。

5.4 建筑室内用腻子：按GB/T 9728的规定进行。标准环境：温度23℃±2℃，相对湿度50％±5％。

5.5 建筑外墙用腻子：除另有商定外，制备好的样板，应在GB/T 9728规定的条件下放置规定的时间后，按有关检验方法进行性能测试。

6 试样样板的制备

6.1 合成树脂乳液外墙涂料

6.1.1 试样准备

按产品规定搅拌均匀后制板。如果所检产品明示了稀释比例，除对比率外，其余需要制板进行检验的项目，均应按规定的稀释比例加水搅匀后制板，若所检产品规定了稀释比例范围，应取其中间值。

6.1.2 底漆试验样板的制备

底漆采用刷涂法制板。每个样品按照GB/T 6750的规定先测定密度Ｄ，按下式计算出刷涂质量：

.............（5-1-1）

式中：

m——湿膜厚度为80μm时的一道刷涂质量，单位为千克（ｋg）；

D——按规定的稀释比例稀释后的样品密度，单位为千克每立方米（kg/ m³）；

S——试板面积，单位为平方米（㎡）；

ｋ——80×10－６，单位为米（ｍ）。

每道刷涂质量：计算刷涂质量ｍ±0.1ｇ。除透水性测试板刷涂两道外，其余均刷涂一道。两道刷涂间隔时间不小于6h。

除另有商定外，底漆各检验项目的底材类型、试板尺寸、数量、涂布量及养护期应符合表5-1-9的规定。

底漆制板要求                           表5-1-9

| 检验项目 | 底材类型 | 试板尺寸 mm×mm×mm | 试板数量块 | 底漆刷涂量 (湿膜厚度) /μm | 试板养护期d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 无石棉 水泥平板 | 150×70×4～150×70×6 | 1 | 80 | — |
| 施工性、涂膜外观 |  | 430×150×4～430×150×6 | l | 1道 | — |
| 耐水性、耐碱性 |  | 150×70×4～150×70×6 | 各3 | 80 | 7 |
| 透水性 |  | 200×150×4～200×15×6 | 2 | 80+80 | 7 |
| 与下道涂层的适应性 |  | 430×150×4～430×150×6 | 1 | 80 | 7 |
| 抗泛盐碱性 | 无石棉纤维 增强水泥中密度板 | 150×70×6 | 5 | 80 | 7 |
| 注：无石棉水泥平板的厚度含4 mm和6mm。 |  |  |  |  |  |

6.1.3 中涂漆和面漆试验样板的制备

除另有商定外，对于中涂漆和面漆，除施工性，除施工性和耐洗刷性项目之外，其余需要制板检验的项目采用由不锈钢材料制成的线棒涂布器制板。线棒涂布器是由几种不同直径的不锈钢丝分别紧密缠绕在不锈钢棒上制成，其规格为80、100、120三种，线棒规格与缠绕钢丝之间的关系见表5-1-10。

线棒                    表5-1-10

| 规格 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缠绕钢丝直径／ｍｍ | 0.80 | 1.00 | 1.20 |

注：以其他规格形式表示的线棒涂布器也可使用，但应符合表5-1-10的技术要求。

除另有商定外，中涂漆各检验项目选用的底材类型、试板尺寸、数量、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表5-1-11的规定。涂布两道时，两道间隔6h。需要与底漆配套后检验的项目配套性制板要求见表5-1-14。

中涂漆制板要求                         表5-1-13

| 检验项目 | 制板要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底材 类型 | 试板尺寸(mm×mm×mm) | 试板数量 块 | 线棒涂布器规格 |  | 试板养护期 d |
|  |  |  |  | 第一道 | 第二道 |  |
| 干燥时间 | 无石棉 水泥 平板 | 150×70×4～150×70×6 | 1 | 100 | — | — |
| 施工性、涂膜外观 |  | 430×150×4～430×70×6 | 1 | 2道 |  | — |
| 耐水性、耐碱性、耐温变性、附着力 |  | 150×70×4~150×70×6 | 各3 | 120 | 80 | 7 |
| 与下道涂层的适应性 |  | 430×150×4~430×150×6 | 1 | 120 | 80 | 1 |
| 耐洗刷性 | PVC材质的塑料片 | 432×165×0.25 | 2 | 规格为200μm的间隙式湿膜制备器刮涂一道 | — | 7 |
| 注：无石棉水泥平板的厚度含4 mm和6 mm。 |  |  |  |  |  |  |

除另有商定外，面漆各检验项目选用的底材类型、试板尺寸、数量、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表5-1-12的规定。涂布两道时，两道间隔6ｈ。需要与底漆配套或与底漆和中涂漆配套后检验的项目配套性制板要求见表5-1-14。

面漆制板要求                   表5-1-12

| 检验项目 | 制板要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底材 类型 | 试板尺寸 （mm×mm×mm） | 试板数量 块 | 线棒涂布器规格 |  | 试板养护 期/d |
|  |  |  |  | 第一道 | 第二道 |  |
| 干燥时间 | 无石棉 水泥平板 | 150×70×4~150×70×6 | l | 100 | — | — |
| 施工性、涂膜外观 |  | 430×150×4~430×150×6 | 1 | 2道 |  | — |
| 对比率 | 聚酯膜(或卡片纸) | — | 2 | 100 | — | — |
| 耐碱性、耐水性、耐温变性、耐沾污性、耐人工气候老化性 | 无石棉 水泥平板 | 150×70×4~150×70×6 | 3 | 120 | 80 | 7 |
| 透水性 |  | 150×200×4~150×200×6 | 2 | 120 | 80 | 7 |
| 耐洗刷性 | PVC材质的塑料片 | 432×165×0.25 | 2 | 规格为200 μm的间隙式湿膜制备器刮涂一道 | — | 7 |
| 注：无石棉水泥平板的厚度含4 mm和6 mm。 |  |  |  |  |  |  |
| a根据涂料干燥性能不同，干燥条件和养护时间可以商定，但仲裁按检验时为1 d，出厂检验时也可采用(80±2)℃烘干2 h后测试。 |  |  |  |  |  |  |

配套性制板要求                            表5-1-14

| 配套方式 | 制板要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底漆 | 中涂漆(线棒涂布器规格和间隔时间） |  |  |  | 面漆(线棒涂布器规格和间隔时间) |  |  |  | 涂覆完 成后的 养护期/d |
|  |  | 第一 道 | 间隔 时间 | 第二 道 | 间隔 时间 | 第一 道 | 间隔 时间 | 第二 道 | 间隔 时间 |  |
| 底漆-中涂漆配套 | 刷涂一道，湿膜厚度约80μm，放置24 h后涂覆中涂漆或面漆 | 120 | 6h | 80 | — | — | — | — | — | 7 |
| 底漆-面漆配套 |  | — | — | — | — | 120 | 6h | 80 | — | 7 |
| 底漆-中涂漆-面漆配套 |  | 120 | 24h | — | — | 120 | 6h | 80 | — | 7 |

6.2 合成树脂乳液内墙涂料

6.2.1 试样准备

所检产品未明示稀释配比时，搅拌均匀后制板。所检产品明示了稀释配比时，除对比率项目外，其余需要制板进行检验的项目，均应按规定的稀释配比混合均匀后制板，若配比为某一范围时，应取其中间值。

6.2.2 底漆试验样板的制备

底漆采用刷涂法制板。每个样品按照GB/T 6750-2007的规定先测定密度D，按下式计算出刷涂质量。

每道刷涂质量：计算刷涂质量ｍ±0.1ｇ。

部分底漆由于黏度过低，无法按计算刷涂量制板的，可以适当减少刷涂质量，应在报告中注明实际的刷涂质量；部分底漆由于黏度过高，无法按计算刷涂量制板的，应适当加水稀释，应在报告中注明稀释比例及实际的刷涂质量。

除另有商定外，底漆各制板检验项目的底材类型、试板尺寸、试板数量、刷涂量和养护期应符合表5-1-15的规定。

底漆制板要求                 表5-1-15

| 检验项目 | 底材类型 | 试板尺求/mm | 试板数量/ 块 | 刷涂量(湿膜厚度)/ μm | 养护期/ d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 无石棉纤维水泥 平板 | 150×70×(4~6) | 1 | 80 | — |
| 施工性、涂膜外观 |  | 436×150×(4~6) | l | 见GB/T 9756-2018 5.5.3.1 | — |
| 低温成膜性 |  | 200×150×6 | 1 | 见GB/T 9756-2018 5.5.5 | — |
| 耐碱性 | 无石棉纤维水泥 平板 | 150×70×(4~6) | 3 | 80 | 7 |
| 抗泛碱性 | 无石棉纤维增强 水泥中密度板 | 150×70×6 | 5 | 80 | 7 |

6.2.3 面漆试验样板的制备

除另有商定外，除施工性、低温成膜性、涂膜外观项目之外，面漆其余需要制板检验的项目均用由不锈钢材料制成的线棒涂布器制板。线棒涂布器是由几种不同直径的不锈钢丝分别紧密缠绕在不锈钢棒上制成，其规格为80、100、120三种，线棒规格与缠绕钢丝之间的关系见表5-1-10形式表示的线棒涂布器也可使用，但应符合表5-1-10的技术要求。

除另有商定外，面漆各检验项目选用的底材类型、试板尺寸、试板数量、涂布器规格、涂布道数和养护期应符合表5-1-16两道时，两道间隔6h比率、耐洗刷性项目仲裁检验时应采用漆膜自动涂布仪进行制板，其最大涂布行程应不小于375mm各加载500g板时设置线棒涂布器运行速度为100mm/s，对比率项目制板时应启动漆膜自动涂布仪附带的真空吸附装置，使聚酯膜平整紧贴于涂布台表面。

面漆制板要求              表5-1-16

| 检验项目 | 制板要求 |  |  |  |  | 养护期/ d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 底材类型 | 试板尺寸/ mm | 试板数量/ 块 | 线棒涂布器规格 |  |  |
|  |  |  |  | 第一道 | 第二道 |  |
| 干燥时间 | 无石棉纤维水泥平板 | 150×70×(4~6) | 1 | 100 | — | — |
| 施工性、涂膜外观 |  | 430×150×(4~6) | 1 | 见GB/T 9756-2018 5.5.3.2 |  | — |
| 低温成膜性 |  | 200×150×6 | 1 | 见GB/T 9756-2018 5.5.5 |  | — |
| 对比率 | 聚酯膜(或卡片纸） | — | 2 | 100 | — | l |
| 耐碱性 | 无石棉纤维水泥平板 | 150×70×(4~6) | 3 | 120 | 8o | 7 |
| 耐洗刷性 | 无石棉纤维水泥平板 | 430×150×6 | 2 | 120 | 80 | 7 |
| a据涂料干燥性能不同，干燥条件和养护时间可以商定，但仲裁检验时为1 d。 |  |  |  |  |  |  |

6.3 建筑内外墙用底漆

6.3.1 制板要求

基材类型、尺寸、试板数量、底漆涂布量及试板养护期应符合表5-1-17的规定。

表5-1-17 制板要求

| 检验项目 | 基材类型 | 基材尺寸/ mm×mm×mm | 试板 数量 | 底漆涂布量/ 湿膜厚度 | 试板养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 6.3.2规定板材 | 150×70×(4~6) | 1 | 80μm | — |
| 耐水性 |  | 150×70×(4~6) | 3 | 80μm | 7 |
| 耐碱性 |  | 150×70×(4~6) | 3 | 80μm | 7 |
| 加固性能 | 6.3.3规定砂浆块 0.5%PVA-CaCO3基材 | 70×70×20 40×40×0.5 | 6 | 0.3 g~0.4 g | 7 |
| 透水性 | 6.3.2规定板材 | 200×150×(4～6） | 2 | 80m+80μm | 7 |
| 施工性、 涂膜外观 | 6.3.2规定板材 | 430×150×(4～6) | 1 | 1道 | — |
| 抗泛碱性 | 6.3.1规定板材 | 150×70×(5.5～6.5) | 5 | 80μm | 7 |
| 抗泛盐碱性 |  | 150×70×(5.5～6.5) | 5 | 80μm | 7 |
| 与下道涂层的适应性 | 6.3.2规定板材 | 430×150×(4~6) | 1 | 80μm | 7 |

6.3.2 试板的制备

所检产品未明示稀释比例时，搅拌均匀后制板。所检产品明示了稀释比例时，应按规定的稀释比例加水或稀释剂搅匀后制板；所检产品规定了稀释比例的范围时，应取其中间值。建筑内外墙用底漆采用刷涂法制板。每个样品按照GB/T 6750规定先测定密度Ｄ，按式（5-1-1）计算出刷涂质量。

每道刷涂质量：计算刷涂质量m±0.1g。除透水性试板刷涂两道外，其余均刷涂一道。两道刷涂间隔时间不小于6h。

6.4 建筑室内用腻子：

所检产品明示稀释比例时，应按规定的比例稀释，搅拌均匀后制板，若所检产品规定了稀释比例的范围时，应取其中间值。

试验基材、试板尺寸、数量、腻子涂布量及养护期应符合表5-1-18规定。

制板要求                      表5-1-18

| 项目 | 试验基材 | 试板尺寸/ mm×mm×mm |  | 试板 数量 | 腻子涂布量 (湿膜厚度)/mm |  |  | 试板养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间a | 无石棉纤维水泥平板 | 150×70×(4～6) |  | 1 | 薄型腻子 | 1 |  | — |
|  |  |  |  | 1 | 厚型腻子 | 2 |  |  |
| 施工性b |  | 430×150×(4～6) |  | 1 | 1 |  |  | — |
| 初期干燥 抗裂性a |  | 200×15×(4～6) |  | 2 | 薄型腻子 |  | 1 | — |
|  |  |  |  | 2 | 厚型腻子 |  | 2 |  |
| 耐水性 |  | 150×70×(4~6) |  | 3 | 1 |  |  | 7 |
| 打磨性 |  | 430×150×(4~6) |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 粘结强度 | 砂浆块 | 70×70×20 | 标准状态 | 6 | 1 |  |  | 7 |
|  |  |  | 浸水后 | 6 |  |  |  | 7 |
| 柔韧性 | 马口铁板 | 155×85×(0.2~0.3) |  | 3 | 1~1.2 |  |  | 7 |
| pH值 | 聚乙烯(PE)塑料)薄膜或玻璃被 | 200×150 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| a当产品包装上未注明为薄型或厚型腻子时，分别按两种厚度制样。 b第一道刮涂厚度约为0.5 mm，第二道刮涂厚度约为0.5 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5 建筑外墙用腻子：

6.5.1 所检产品明示了稀释比例时，应按规定的比例稀释，搅拌均匀后制板，若所检产品规定了稀释比例的范围，应取中间值

6.5.2 制板要求

试验基材、试板尺寸、数量、腻子涂布量及养护期按表5-1-19规定执行。

制板要求                           表5-1-19

| 项目 | 试板尺寸 mm×mm×mm |  | 试板数量 | 腻子涂布量 (湿膜厚度)/mm |  | 试板养护期/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥时间 | 150×70×(4~6) |  | 1 | 2 |  | — |
| 耐水性 | 150×70×(4~6) |  | 3 | 2 |  | 7 |
| 耐碱性 | 150×70×(4~6) |  | 3 | 2 |  | 7 |
| 施工性a | 200×150×(4~6) |  | 1 | 2 |  | — |
| 打磨性 | 200×150×(4~6) |  | 1 | 2 |  | 1 |
| 初期干燥抗裂性b | 200×150×(4~6) |  | 2 | 薄涂腻子 | 1 | — |
|  |  |  | 2 | 厚涂腻子 | 2 | — |
| 腻子膜柔韧性 (马口铁板) | 155×85×(0.2~0.3) |  | 3 | 1 |  | 7 |
| 动态抗开裂性 | 200×150×(4～6) |  | 3 | 2 |  | 7 |
| 粘结强度 (砂浆块) | 70×70×20 | 标态 | 6 | 2 |  | 14 |
|  |  | 冻融 | 6 |  |  | 14 |
| 吸水量(砂浆块) | 70×70×20 |  | 5 | 2 |  | 7 |
| a第一道刮涂厚度约为1mm，第二道刮涂厚度约为1 mm。 b 当产品包装上未注明为薄涂或厚涂腻子时，按薄涂腻子制板。 |  |  |  |  |  |  |

6.5.3 试样的制备

按不同类别产品规定的要求，将产品充分搅拌均匀，密闭静置20min～30min待用。在要求规格的无石棉纤维水泥平板、砂浆块或马口铁板上，将腻子填充在相应尺寸及厚度的型框中，用钢制刮板(或刮刀)用力反复压批，确保腻子层密实、表面平整、无残留气泡，除施工性外所有试板均为一次成型。

7 检验方法

7.1 容器中的状态

7.1.1 合成树脂乳液外墙涂料：打开包装容器，搅拌时无硬块，易于混合均匀，则评定为合格。

7.1.2 合成树脂乳液内墙涂料：打开容器，用调刀或搅拌棒搅拌，无沉淀、结块现象，易于混合均匀，则评为“无硬块，搅拌后呈均匀状态”。

7.1.3 建筑内外墙用底漆 ：打开包装容器，用搅棒搅拌时无硬块，易于混合均匀，则评定为“无硬块，搅拌后呈均匀状态”。

7.1.4 建筑室内用腻子 ：打开容器，用刮刀或搅棒搅拌，无沉淀、结块现象时，认为“无结块、均匀”。

7.1.5建筑外墙用腻子 ：打开容器，用刮刀或搅棒搅拌，无沉淀、结块现象时，认为“无结块，均匀”。

7.2 施工性

7.2.1 合成树脂乳液外墙涂料

7.2.1.1 底漆：用刷子在试板平滑面上刷涂试样，刷子运行无困难，则评定为“刷涂无障碍”。

7.2.1.2 中涂漆和面漆：用刷子在试板平滑面上涂刷试样，涂布量为湿膜厚约100μm。使试板的长边呈水平方向，短边与水平面成约85°角竖放。放置6h后，再用同样方法涂刷第二道试样，在第二道涂刷时，刷子运行无困难，则可评定为“刷涂二道无障碍”。

7.2.2 合成树脂乳液内墙涂料

7.2.2.1 底漆：用刷子在试板平滑面上刷涂试样，刷子运行无困难，则评定为“刷涂无障碍”。

7.2.2.2 面漆：用刷子在试板平滑面上涂刷试样，涂布量为湿膜厚约100μm。使试板的长边呈水平方向，短边与水平面成约85°角竖放。放置6h后，再用同样方法涂刷第二道试样。在第二道涂刷时，刷子运行无困难，则评定为“刷涂二道无障碍”。

7.2.3 建筑内外墙用底漆 ：用刷子在试板平滑面上涂刷试样，，刷子应运行无困难。

7.2.4 建筑室内用腻子：

将试板水平放置，用钢制刮板（刀头宽约120mm）刮涂试样约0.5mm厚，检验涂装作业是否有障碍，放置5h后再用同样方法刮涂第二道试样，约0.5mm厚，再次检验涂装作业是否有障碍。所得涂层平整无针孔、无打卷时，认为“刮涂无障碍”。

7.2.5 建筑外墙用腻子：

将试板水平放置，用钢制刮板（刀头宽约120mm）刮涂试样约1mm厚，检验涂装作业是否有障碍，放置5h后再用同样方法刮涂第二道试样，约1mm厚，再次检验涂装作业是否有障碍。所得涂层平整无针孔、无打卷时，认为“刮涂无障碍”。

7.3涂膜外观

7.3.1 合成树脂乳液外墙涂料：

将施工性试验结束后的试板放置 24h ，目视观察涂膜，若无明显缩孔和流挂，涂膜均匀，则评定为“正常”。

7.3.2 合成树脂乳液内墙涂料：

将施工性试验结束后的试板放置 24h ，目视观察涂膜，若无显著缩孔，涂膜均匀，则评定为“正常”。

7.3.3 建筑内外墙用底漆：

将施工性试验结束后的试板放置 24h ，目视观察涂膜，若无显著缩孔，涂膜均匀，则评定为“正常”。

7.4 干燥时间

合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、建筑内外墙用底漆、建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子的干燥时间按《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》（GB/T 1728-2020）标准中表干乙法的规定进行。

7.4.1 材料和仪器设备

7.4.1.1 脱脂棉球：约1cm3疏松棉球；

7.4.1.2 铝片盒：45mm×45mm×20mm，铝片厚度0.05mm～0.10mm；

7.4.1.3 定性滤纸：15mm×15mm，符合GB/T 1914要求的慢速定性滤纸；

7.4.1.4 秒表：精度为0.1s；

7.4.1.5 天平：实际分度值d=0.01g；

7.4.1.6 强制对流烘箱：能保持在规定或商定温度的±2℃范围内，并配有可水平放置的搁板；

7.4.1.7 医用手术刀片：符合YY0174要求的11号刀片；

7.4.1.8 干燥时间试验器：质量为（200.0±0.5）g。

7.4.2 试验步骤

涂料或腻子施涂于底材上，在规定的条件下，将试板自干或烘烤并放置规定的时间，如适用，宜让每一块试板水平放置在空气流通的位置，应避免外部气流和阳光直射的干扰。每隔若干时间或达到产品标准规定时间，在距膜面边缘不小于1cm的范围内， 测试漆膜、腻子膜是否表面干燥或实际干燥。如无特殊说明，产品要求烘烤时，将漆膜或腻子膜从强制对流烘箱中取出，放置 30min后测试）。

表面干燥时间测定法（乙法：指触法）：以手指轻触漆膜表面，如感到有些发粘，但无漆黏在手指上，即认为表面干燥。

7.5 耐水性

合成树脂乳液外墙涂料、建筑内外墙用底漆、建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子的耐水性试验按《漆膜耐水性测定法》（GB/T 1733-1993）标准的规定进行。

7.5.1 材料和仪器设备

7.5.1.1 底板：底板应是平整、无扭曲，板面应无任何可见裂纹和皱纹。除另有规定外，底板应为120mm×25mm×0.2mm～0.3mm马口铁板；

7.5.1.2 蒸馏水或去离子水，符合GB 6682中三级水规定的要求；

分析试验室用水分为：一级水、二级水和三级水。

一级水：用于有严格要求的分析试验；

二级水：用于无机痕量分析等试验，如原子吸收光谱分析用水；

三级水：用于一般化学分析试验（可用蒸馏或离子交换等方法制取）。

7.5.1.3 玻璃水槽。

7.5.2 试验步骤

7.5.2.1 甲法：浸水试验法

（1）除另有规定外，按GB 3186规定进行。除另有规定外，按GB 1727的规定在三块马口铁板上制备漆膜。除另有规定外，样板应按产品标准规定的干燥条件和时间干燥，然后按GB 1727规定的恒温恒湿度条件和时间进行状态调节。除另有规定外，干漆膜厚度按GB 1764规定的方法进行。除另有规定外，试板投试前应用1：1的石蜡和松香混合物封边，封边宽度2～3mm。

（2）试板的浸泡：在玻璃槽中加入蒸馏水或去离子水。除另有规定外，调节水温为23±2℃，并在整个试验过程中保持该温度。将三块试板放入其中，并使每块试板长度的2/3浸泡于水中。

（3）试板的检查：在产品标准规定的浸泡时间结束时，将试板从槽中取出，用滤纸吸干，立即或按产品标准规定的时间状态调节后以目视检查试板，并记录是否有失光、变色、起泡、起皱、脱落、生锈等现象和恢复时间。

三块试板中至少应有两块试板符合产品标准规定则为合格。

7.5.3 评定

7.5.3.1 合成树脂乳液外墙涂料：甲法，如３块试板中应有2块未出现起泡、掉粉、明显变色等涂膜病态现象，可评定为 “无异常”。如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

7.5.3.2 建筑内外墙用底漆：甲法，如三块试板中应有两块未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象，可评定为 无异常，如出现以上涂膜病态现象，按GB/T 1766进行描述。

7.5.3.3 建筑室内用腻子：甲法，如三块试板中应有两块未发现起泡、开裂及手擦无明显掉粉时，认为 “无起泡、开裂及明显掉粉”。

7.5.3.4 建筑外墙用腻子：甲法，如三块试板中应有两块未发现起泡、开裂及掉粉时，认为 “耐水96h无异常”。

7.6 耐碱性

合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料、建筑内外墙用底漆、建筑外墙用腻子的耐碱性试验按《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》（GB/T 9265-2009）标准中的规定进行。

7.6.1 材料和仪器设备

无石棉纤维水泥平板，除非另有规定，试板最小尺寸为150×70，厚度为3～6mm；

7.6.2 干燥和状态调节

除非另有规定，涂漆的试板应在温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的条件下干燥及养护至产品标准规定的时间。养护结束后试验应尽快进行。

7.6.3 操作步骤

7.6.3.1 碱溶液（饱和氢氧化钙）的配置

在温度（23±2）℃条件下，在符合GB/T 6682规定的三级水中加入过量的氢氧化钙（分析纯）配制碱溶液并进行充分搅拌，密封放置24h后取上清液作为试验用溶液。

7.6.3.2 试验步骤

取三块制备好的试板，用石蜡和松香混合物（质量比为1：1）将试板四周边缘和背面密封，封边宽度2mm～4mm，在玻璃或搪瓷容器中加入氢氧化钙饱和水溶液，将试板长度的2/3浸入试验溶液中，加盖密封直至产品标准规定的时间。 浸泡结束后，取出试板用水冲洗干净，甩掉板面上的水珠，再用滤纸吸干。立即观察涂层表面是否出现变色、起泡、剥落、粉化、软化等现象。 以至少两块试板涂层现象一致作为试验结果。 对试板边缘约5mm和液面以下约10mm内涂层区域，不作评定。

7.6.4 评定

7.6.4.1 合成树脂乳液外墙涂料：如３块试板中有２块未出现起泡、掉粉、明显变色等涂膜病态现象，可评定为“无异常”，如出现以上病态现象，按GB /T 1766进行描述。

7.6.4.2 合成树脂乳液内墙涂料：如三块试板中有两块未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象，可评定为“无异常”，如出现以上病态现象，按GB /T 1766-2008进行描述。

7.6.4.3 建筑内外墙用底漆 ：如三块试板中有两块未出现起泡、掉粉等涂膜病态现象，可评定为无异常，如出现以上病态现象，按GB /T 1766进行描述。

7.6.4.4 建筑外墙用腻子：如三块试板中有两块试板未发现起泡、开裂及掉粉时，认为“耐碱48h无异常”。

7.7 对比率

合成树脂乳液外墙涂料、合成树脂乳液内墙涂料的对比率试验按《色漆和清漆 遮盖力的测定 第一部分：白色和浅色漆对比率的测定》（GB/T 23981.1-2019）标准中的规定进行。

7.7.1 仪器及材料

无色透明聚酯薄膜、漆膜涂布器、反射率仪或分光光度计、分析天平

7.7.2 试验步骤：方法A(聚酯薄膜)

7.7.2.1 底材的处理：通过以下方法之一准备涂漆用的聚酯薄膜

（1）在厚度至少为6mm的玻璃平板上预先滴几滴溶剂油进行润湿，将聚酯薄膜通过溶剂油的表面张力铺展在玻璃平板上。确保薄膜的上表面未被溶剂油污染，且薄膜下也不存在任何气泡；

（2）将聚酯薄膜铺展在平整的橡胶块上，并将其一端固定(用螺旋型线棒涂布器刮涂时)；

（3）将聚酯薄膜铺展在自动涂布仪的涂布台上，启动漆膜自动涂布仪附带的真空吸附装置，使聚酯薄膜平整紧贴于涂布台表面。

7.7.2.2 状态调节

除另有商定外，将干燥后的涂漆黑白卡片纸或聚酯薄膜在（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的条件下保持至少24h，然后进行三刺激值Ｙ的测量。

7.7.2.3 三刺激值Ｙ的测量：方法A(聚酯薄膜)

将每张涂漆聚酯薄膜固定在黑色和白色的玻璃板上，通过在薄膜下与玻璃板之间滴入几滴溶剂油，以保持它们的光学接触。每张涂漆薄膜最少测量4个分别在黑板上（Yb）和白板上（YW）的三刺激值Ｙ，分别计算三刺激值的平均Yb和ＹW。然后计算每张涂漆薄膜的对比率Ｙb/ＹW，以百分数计。

7.8 耐洗刷性

合成树脂乳液外墙涂料的耐洗刷性试验按《合成树脂乳液外墙涂料》（GB/T 9755-2014）标准中附录C的规定进行；合成树脂乳液内墙涂料的耐洗刷性试验按《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》（GB/T 9266-2009）标准中的规定进行。

7.8.1 材料和仪器设备

7.8.1.1 耐洗刷性试验仪：一种能使刷子在试验样板的涂层表面做直线往复运动，对其进行洗刷的仪器。刷子运动频率为每分钟往复（37±2）次循环，一个往复行程的距离为300mm×2，在中间100mm区域大致为匀速运动。夹具及刷子的总质量为（450±10）g。

7.8.1.2 洗刷介质。

7.8.2 操作步骤

7.8.2.1 试验环境条件：除另有规定或商定，在温度（23±2）℃条件下进行试验。

7.8.2.2 测定

（1）将试验样板涂漆面向上，水平地固定在耐洗刷试验仪的试验台板上。

（2）将预处理过的刷子置于试验样板的涂漆面上，使刷子保持自然下垂，滴加约2ml洗刷介质于样板的试验区域，立即启动仪器，往复洗刷涂层，同时以每秒钟滴加约0.04ml的速度滴加洗刷介质，使洗刷面保持润湿。

（3）洗刷至规定次数或洗刷至样板长度的中间100mm区域露出底材后，取下试验样板，用自来水冲洗干净。

7.8.2.3 试板检查

在散射日光下检查试验样板被洗刷过的中间长度100mm区域的涂层，观察其是否破损露出底材。对同一试样采用两块样板进行平行试验。

7.8.3 结果评定

7.8.3.1 洗刷到规定的次数，两块试板中至少有一块试板的涂层不破损至露出底材，则评定为“通过”。

7.8.3.2 洗刷到涂层刚好破损至露出底材，以两块试板中洗刷次数多的结果报出。

7.9 耐沾污性

合成树脂乳液外墙涂料的耐沾污性试验按《建筑涂料 涂层耐沾污性试验方法》（GB/T 9780-2013）标准中的规定进行。

7.9.1 仪器设备和材料

7.9.1.1 冲洗装置：由水箱、水管和样板架组成，所用材质均为防锈材料；

7.9.1.2反射率仪：符合GB/T 23891-2009中4.1规定；

7.9.1.3 电子天平：感量不大于0.1g；

7.9.1.4 电热鼓风干燥箱：精度±2 ℃；

7.9.1.5 线棒涂布器：规格为80μm，120μm

7.9.1.6 试验用底材：无石棉纤维水泥平板，尺寸为：150mm×70mm×4～6mm。

7.9.2 试验用污染源

采用国家标准样品《建筑涂料涂层耐沾污性试验用灰标准样品》。称取适量试验用灰标准样品，试验用灰标准样品与水的质量比为1：1，充分搅拌均匀制成悬浮液，每次试验前应现配现用。

7.9.3 试板制备和养护

7.9.3.1 涂层试板制备和养护按相关产品标准要求进行，至少制备三块试板。

7.9.3.2 如无相关产品标准，采用线棒涂布器在无石棉纤维水泥平板上制板，试板尺寸、采用的涂布器规格、涂布道数和养护时间应符合表5-1-20规定。涂布两道的时间间隔为水性产品6h，溶剂型产品24h。若产品标注涂布量，则选择适宜的涂布器按照注明的涂布量分两道进行制板。

制板要求               表5-1-20

| 检验项目 | 线棒涂布器规格／mm |  | 养护期／h |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一道 | 第二道 |  |
| 耐沾污性 | 120 | 80 | 168 |

7.9.4 操作步骤

取养护后的涂层试板，在上、中、下三个位置测试涂层试板的初始反射系数，取其平均值，记为A。用软毛刷将污染源悬浮液按先横向、后竖向均匀涂刷在涂层试板的表面，污染源悬浮液涂刷量为每块试件（0.7±0.1）g，涂刷好的试板按A法（标准状态法，五次循环）或B法（烘箱快速法，二次循环）进行试验。仲裁检验时应采用A法。

7.9.4.1 A法（标准状态法）：

将涂刷好的试板在标准试验条件下，放置2h后，置于冲洗装置的试板架上，将已注满15L水的冲洗装置阀门打开至最大，冲洗涂层试板。冲洗时应不断移动涂层试板，使水流能均匀冲洗各部位，冲洗1min后关闭阀门，将涂层试板在标准试验条件下放置至第二天，此为一个循环，整个循环为24h。

按规范继续进行试验至五次循环后，在涂层试板的上、中、下三个位置测试反射系数，取其平均值，记为B。每次冲洗涂层试板前均应将水箱中的水添加至15L。

7.9.4.2 B法（烘箱快速法）：

将涂了污染源悬浮液的试板先放入（60±2）℃烘箱中30min，取出在标准试验条件下放置2h，置于冲洗装置的试板架上，将已注满15L水的冲洗装置阀门打开至最大，冲洗涂层试板。冲洗时应不断移动涂层试板，使水流能均匀冲洗各部位，冲洗1min后关闭阀门，将涂层试板在标准试验条件下放至第二天，此为一个循环，整个循环约24h。按上述步骤继续进行试验至二次循环后，在涂层试板的上、中、下三个位置测试反射系数，取其平均值，记为B。每次冲洗涂层试板前均应将水箱中的水添加至15L。

7.9.5 结果计算

外层涂料涂层耐沾污性按下式计算：

X外=|A-B|/A ×100%.............（5-1-2）

式中：

X外 ——外层涂料涂层的反射系数下降率；

A ——涂层初始平均反射系数；

B ——涂层经沾污试验后的平均反射系数；

结果取三块试板的算术平均值，保留2位有效数值，三块试板的平行测定相对误差应不大于15%。

7.10 初期干燥抗裂性

建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子的初期干燥抗裂性试验按《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24-2018）标准中7.8的方法进行试验。

7.10.1 材料和仪器设备

7.10.1.1 无石棉纤维水泥平板：尺寸为200mm×150mm×4～6mm；

7.10.1.2 初期干燥抗裂性试验仪 ：试验仪器如图5-1-1所示，试验仪器装置由风机、风洞和试架组成，风洞截面为正方形。用能够得获3 m/s 以上风速的轴流风机送风，配置调压器调节风机转速.使风速控制为（3±0.3）m/s。风洞内气流速度用热球式或其他风速计测量。

7.10.2 试验步骤

按标准规定的方法制备试验样板，立即置于风洞内的试架上面，试板长度方向与气流方向平行，试验3 h取出检查。目视观察3块试板表面有无裂纹。 如3块试板中有2块试板未出现裂纹，则评为“无裂纹”。，

7.11 打磨性

7.11.1 建筑室内用腻子：在90mm×38mm的硬质材料上，贴上16mm厚的泡沫塑料块作为垫层构成打磨块。使用前将0号（120目）干磨砂纸贴于打磨块上。 试样制板后于标准环境下干燥1d，水平放置，均匀施加约1000g的力（含砂纸、泡沫块、硬质材料板，重量不足时可加配重）。在试板中间区域水平往复摩擦涂磨10次，打磨后观察区域为25mm×300mm，若可打磨出粉末且无明显沾纸现象，则认为打磨性合格，否则认为打磨性不合格。

7.11.2 建筑外墙用腻子：制板后与标准环境下干燥1d，使用0号（120目）干磨砂纸在腻子涂层上进行手工打磨，若可打磨出粉末，则认为打磨性合格，否则认为打磨性不合格。

7.12 柔韧性

建筑室内用腻子、建筑外墙用腻子的柔韧性试验按《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》（GB/T 1731-2020）标准中的规定进行。

7.12.1 试验仪器和材料

7.12.1.1 底材：马口铁板155mm×８５mm×0.2mm～0.3mm；

7.12.1.2 放大镜：４倍放大镜；

7.12.1.3 漆膜柔韧性测定仪：由固定在底座上的不同直径或曲率半径的７个轴棒组成，见图5-1-2。

7.12.2 试验步骤

7.12.2.1 试验次数：同一轴棒进行三次试验。

7.12.2.2 测试：

试板漆膜朝上，用双手将试板紧压于漆膜柔韧性测定仪规定直径的轴棒上，利用两根大拇指在2s～3s内，以平稳速度绕轴体弯曲试板，弯曲后两根大拇指应对称于轴棒中心线。在GB/T 37356中规定的自然日光或人造日光下，观察漆膜是否有网纹、裂纹及剥落现象，如有需要可采用4倍放大镜进行观察。试板边缘2 mm范围内出现网纹、裂纹及剥落现象不列入试验结果。
    如果未观察到漆膜有网纹、裂纹及剥落现象，就用直径更小的轴棒进行弯曲，如果观察到漆膜有网纹、裂纹及剥落现象，就用直径更大的轴棒进行弯曲。

# 第六章 见证取样类检测培训测试大纲

第一节 土工合成材料

1.1主要检测参数

单位面积质量、厚度、拉伸强度、伸长率、CBR顶破强力、垂直渗透性能。

1.2主要技术标准

（1）《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643-2011；

（2）《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》GB/T 17638-2017；

（3）《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008；

（4）《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006；

（5）《土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法》GB/T 13762-2009；

（6）《土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品》 GB/T 13761.1-2022；

（7）《土工布及其有关产品 宽条拉伸试验》GB/T 15788-2017；

（8）《土工合成材料 静态顶破试验CBR法》GB/T 14800-2010。

1.3理论知识要求

1.3.1熟悉

（1）土工膜、土工布、土工织物、塑料土工格栅产品分类/型号规格

（2）土工合成材料的组批及抽样；

（3）单位面积质量、厚度、拉伸强度、伸长率、CBR顶破强力、垂直渗透性能等试验方法的原理；

1.3.2掌握

（1）土工合成材料拉伸试验等试验数据的计算及数值修约规定；

（2）各类土工合成材料试验结果的判定；

（3）各类土工合成材料试验的抽样、复验规定。

1.4操作考核要求

1.4.1熟悉

（1）万能试验机、引伸仪、测厚仪等设备的性能和操作方法；

（2）土工织物、塑料土工合成材料样品调湿和状态调节要求；

（3）试验样品的夹持安装及测量方法；

（4）拉伸试验中试验速度的控制；

（5）样品单位质量、厚度、拉伸强度、伸长率、顶破强力、垂直渗透性能等结果的确定方法。

1.4.2掌握

（1）单位面积质量测定的试验步骤；

（2）单层产品厚度的测定方法；

（3）拉伸强度、伸长率的试验步骤；

（4）CBR顶破强力的试验步骤；

（5）垂直渗透性能的试验步骤。

## 第二节 市政构件

2.1 混凝土路面砖

2.1.1主要检测参数

抗压强度、抗折强度

2.1.2 主要技术标准

（1）《混凝土路面砖》GB 28635-2012

2.1.3理论知识要求

2.1.3.1熟悉

- 根据路面砖的规格正确选择试验项目；

- 混凝土路面砖抗压、抗折试验试件制备及养护要求。

2.1.3.2掌握

（1） 抗压强度试验方法及试验结果计算、评定及判定；

（2） 抗折强度试验方法及试验结果计算、评定及判定。

2.1.4操作考核要求

2.1.4.1熟悉

（1）对抗压强度、抗折强度试验用压力机量程、量具精确度的要求；

（2）抗压强度、抗折强度试验试件所需数量及制备方法；

（3）抗压强度、抗折强度试验用仪器的操作及读数；

（4）抗压强度、抗折强度试验原始记录的填写。

2.1.4.2掌握

（1）抗压强度试验步骤；

（2）抗折强度试验步骤。

2.2 透水路面砖和透水路面板

2.2.1主要检测参数

抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数

2.2.2主要技术指标

（1）《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010

2.2.3理论知识要求

2.2.3.1熟悉

（1）透水路面砖和透水路面板的定义与其条件的要求；

（2）抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数试验的试件处理和测量。

2.2.3.2掌握

（1）抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数的试验方法及试验结果的计算。

2.2.4操作考核要求

2.2.4.1熟悉

（1）抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数试验用设备及量具精确度的要求；

（2）抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数试验试件的处理和测量；

（3）抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数试验的操作及读数；

（4）抗折强度、劈裂抗拉强度、透水系数试验原始记录的填写。

2.2.4.2掌握

（1）抗折强度试验；

（2）劈裂抗拉强度试验；

（3）透水系数试验。

2.3 混凝土路缘石

2.3.1主要检测参数

抗压强度、抗折强度

2.3.2 主要技术标准

（1）《混凝土路缘石》JC 899-2016；

2.3.3理论知识要求

2.3.3.1熟悉

（1）根据路缘石结构形状正确选择试验项目；

（2）抗折强度、抗压强度试验试件的制备及养护要求。

2.3.3.2掌握

（1）抗折强度试验方法及试验结果的计算；

（2）抗压强度试验方法及试验结果的计算。

2.3.4操作考核要求

2.3.4.1熟悉

（1）对抗折强度、抗压强度试验用压力试验机量程、量具精确度的要求；

（2）抗折强度、抗压强度试验试件所需试件数量和制备；

（3）抗折强度、抗压强度试验用仪器的操作及读数；

（4）抗折强度、抗压强度试验原始记录的填写。

2.3.4.2掌握

（1）抗折强度试验步骤；

（2）抗压强度试验步骤。

2.4 检查井盖

2.4.1主要检测参数

承载能力（包括试验荷载、破坏荷载、允许残留变形）

2.4.2主要技术标准

（1）《检查井盖》GB/T 23858-2009；

（2）《聚合物基复合材料检查井盖》CJ/T 211-2005。

2.4.3 理论知识要求

2.4.3.1熟悉

（1）不同材料检查井盖试验的批量及抽样数量。

2.4.3.2掌握

（1）不同材料检查井承载能力试验方法及试验结果的计算和判定依据；

（2）不同材料检查井承载能力检测结果的判定规则。

2.4.4操作考核要求

2.4.4.1熟悉

（1）承载能力试验用加载系统及主要量具，对加载设备的量程、量具的精确度要求；

（2）承载能力试验用仪器的操作方法及读数；

（3）承载能力试验原始记录的填写。

2.4.4.2掌握

承载能力试验步骤

2.5 水箅的力学性能

2.5.1主要检测参数

承载能力（包括试验荷载、破坏荷载、允许残留变形）

2.5.2 主要技术标准

（1）《聚合物基复合材料水箅》JC/T 212-2005；

（2）《再生树脂复合材料水箅》CJ/T 130-2001。

2.5.3理论知识要求

2.5.3.1熟悉

（1）不同材料水箅试验的批量及抽样数量。

2.5.2.2掌握

（1）不同材料水箅试验方法及试验结果的计算和判定依据及判定规则。

2.5.4操作考核要求

2.5.4.1熟悉

（1）不同材料水箅用加载设备装置，对其加载设备的量程及精确度的要求；

（2）不同材料水箅试验用仪器的操作方法及读数；

（3）不同材料水箅试验原始记录的填写。

2.5.4.2掌握

承载能力试验步骤

2.6 天然石材

2.6.1主要检测参数

体积密度，吸水率，干燥、水饱和压缩强度，干燥、水饱和弯曲强度。

2.6.2 主要技术标准

（1）《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009；

（2）《天然大理石建筑板材》GB/T 19766-2016；

（3）《天然石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》

GB/T 9966.1-2020；

（4）《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验方法》

GB/T 9966.2-2020；

（5）《天然石材试验方法 第3部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验方法》

GB/T 9966.3-2020。

2.6.3理论知识要求

2.6.3.1熟悉

（1）体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度试样尺寸的要求；

2.6.3.2掌握

（1）体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度试样方法及试验结果的计算。

2.6.4操作考核要求

2.6.4.1熟悉

（1）体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度试验用设备及量具精确度的要求；

（2）体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度试件的处理和测量；

（3）体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度试验用仪器的操作及读数；

（4）体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度试验原始记录的填写。

2.6.4.2掌握

（1）体积密度、吸水率试验；

（2）干燥、水饱和压缩强度试验，干燥、水饱和弯曲强度试验。

2.7混凝土和钢筋混凝土排水管

2.7.1主要检测参数

外压荷载（包括裂缝荷载、破坏荷载）

2.7.2 主要技术标准

（1）《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009；

（2）《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T 16752-2017。

2.7.3理论知识要求

2.7.3.1熟悉

（1）排水管分类、等级、检测参数及技术指标。

2.7.3.2掌握

- 外压荷载试验方法及设备装置要求；

（2）试验结果的计算、结果判定。

2.7.4操作考核要求

2.7.4.1熟悉

（1）外压荷载用加载设备装置，对其加载设备的量程及精确度的要求；

（2）不同连接方式的管子试验安装的操作方法及读数；

（3）试验原始记录的填写。

2.7.4.2掌握

外压荷载（包括裂缝荷载、破坏荷载）试验步骤。

## 第三节 管材管件

3.1主要检测参数

（1）聚乙烯双壁波纹管材：密度、环刚度、环柔性、冲击性能（TIR）、烘箱试验；

（2）给水用聚乙烯(PE)管材：静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率；

（3）建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材：密度、维卡软化温度、纵向回缩率、拉伸屈服应力、断裂伸长率、落锤冲击试验TIR。

3.2主要技术标准

（1）《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T 19472.1-2019；

（2）《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018；

（3）《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018；

（4）《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806- 2008；

（5）《塑料 非泡沫塑料密度的测定第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 》

GB/T 1033.1-2008；

（6）《热塑性塑料管材 纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001；

（7）《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分 试验方法总则》GB/T 8804.1-2003；

（8）《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 》GB/T 8804.2-003；

（9）《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分 聚烯烃管材 》GB/T 8804.3-003；

（10）《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法时针旋转法》GB/T 14152-2001；

（11）《流体输送用热塑性塑料管道系统耐内压性能的测定》GB/T 6111-2018；

（12）《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001；

（13）《注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件 热烘箱试验方法》。

3.3理论知识要求

3.3.1熟悉

（1）管材、管件的分类和标志表示方法；

（2）管材产品及检测标准涉及到的术语和定义；

（3）各类管材的检测参数；

（4）管材的组批、抽样和接收条件。

（5）管材、管件的外观及尺寸偏差、壁厚的评定；

（6）纵向回缩率、管件坠落试验检测方法原理。

3.3.2掌握

- 密度、拉伸性能（拉伸屈服强度、断裂伸长率）、冲击性能（落锤冲击试验、简支梁冲击试验）、环刚度、环柔性的试验方法、结果评定及原理；

- 密度、维卡软化温度、烘箱试验的试验方法、结果评定及原理；

- 静液压强度的试验方法、结果评定及原理。

3.4操作考核要求

3.4.1熟悉

- 管材外观、尺寸偏差、壁厚检测所用的仪器；

- 管材管件坠落试验、纵向回缩率试验步骤；

- 试验环境要求及样品状态调节时间；

- 样品制备方法和要求；

- 塑料管材尺寸偏差、纵向回缩率的试验操作步骤及测量结果表示。

3.4.2掌握

- 密度的试验步骤—浸渍法；

- 拉伸性能（拉伸屈服强度、断裂伸长率）的试验步骤；

- 冲击性能（落锤冲击试验）的试验步骤；

- 静液压强度的试验步骤；

- 维卡软化温度的试验步骤；

- 烘箱试验的试验步骤；

- 环刚度、环柔性的试验步骤。

## 第四节 化学分析

4.1主要检测参数

基础知识： 化学实验基础知识以及玻璃量器（移液管、滴定管、容量瓶、量筒）、常用器皿（干燥器、坩埚）、电器设备（电炉、马弗炉、电热干燥箱、恒温水浴锅）配置情况；

集料：石灰或水泥剂量、云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物；

胶凝材料（水泥、粉煤灰）：烧失量、不溶物、三氧化硫、氧化钙、氧化镁、游离氧化钙、氯离子；

外加剂：pH值、密度、硫酸钠、总碱量、氯离子；

4.2主要技术标准

（1）《化学试剂 标准滴定溶液的制备》GB/T 601-2016；

（2）《化学试剂 杂质测定用标准定溶液的制备》GB/T 602-2002；

（3）《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008；

（4）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009；

（5）《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017；

（6）《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012；

（7）《建设用砂》GB/T 14684-2022；

（8）《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022；

4. 3 理论知识要求

4.3.1 熟悉

（1）不同样品的取样方法及取样数量；

（2）标准规范的检测限；

（3）不同样品选择合适的检测参数。

（4）常用玻璃器皿的正确操作及读数；

（5）常用标准溶液的制备及标定；

（6）标准规范对配制化学溶液的要求及保存期限；

（7）化学分析实验室用水制备及三级水检查参数；

（8）标准规范对试验环境条件的要求。

4.3.2 掌握

（1）石灰或水泥剂量、云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物试验方法及原理；

（2）烧失量、不溶物、三氧化硫、氧化镁、氧化钙、游离氧化钙、氯离子、氧化钾、氧化钠试验方法及原理；

（3）pH值、密度、硫酸钠、总碱量、氯离子试验方法及原理；

4.4操作考核要求

4.4.1熟悉

（1）各项考核参数所需试样的称量重量及称量的精确度要求；

（2）各项考核参数所选用仪器设备的正确使用及试验步骤；

（3）平行试验的重复性限要求。

4.4.2掌握

（1）水质氯化物的试验步骤及结果计算；

（2）硫酸盐三氧化硫——硫酸钡重量法的试验步骤及结果计算；

（3）氧化镁——EDTA滴定差减法的试验步骤及结果计算；

（4）氯离子——电位滴定法的试验步骤。

## 第五节 建筑涂料（腻子、涂料）

5.1主要检测参数

（1）合成树脂乳液外墙涂料：容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性。

（2）合成树脂乳液内墙涂料：容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、对比率。

（3）建筑内外墙用底漆：容器中的状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性。

（4）建筑外墙用腻子：容器中的状态、施工性、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、初期干燥抗裂性、打磨性、柔韧性、低温贮存稳定性、粘结强度。

（5）建筑室内用腻子：容器中的状态、施工性、干燥时间（表干）、耐水性、初期干燥抗裂性、打磨性、柔韧性、低温贮存稳定性、粘结强度。

5.2主要技术标准

（1）《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014；

（2）《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2018；

（3）《建筑内外墙用底漆》JG/T 210-2018；

（4）《建筑外墙用腻子》 JG/T 157-2009；

（5）《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010；

（6）《涂料试样状态调节和试验的温湿度》GB/T 9278-2008；

（7）《建筑涂料涂层试板的制备》JG/T 23-2001；

（8）《漆膜一般制备法》GB/T 1727-2021；

（9）《建筑涂料涂层耐碱性的测定》GB/T 9265-2009；

（10）《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993；

（11）《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》GB/T 9266-2009；

（12）《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》GB/T 9780-2013；

（13）《色漆和清漆 遮盖力的测定 第一部分：白色和浅色漆对比率的测定》

GB/T 23981.1-2019；

（14）《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》GB/T 1731-2020；

（15）《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》GB/T 1728-2020。

5.3理论知识要求

5.3.1熟悉

（1）产品的分类及抽样的相关规定；

（2）试验基材的种类及规格；

（3）试样或试件在受试之前的状态调节和试验的温度及湿度要求；

（4）容器中的状态、施工性、涂膜外观易出现的病态现象、程度和等级划分。

5.3.2掌握

（1）熟悉漆膜的各种制备方法；

（2）容器中的状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、对

比率、初期干燥抗裂性、柔韧性、低温贮存稳定性、粘结强度等参数的结果确定。

5.4操作考核要求

5.4.1熟悉

（1）试验环境的要求；

（2）试板状态调节的相关要求；

（3）初期干燥抗裂性试验仪、腻子柔韧性测定仪、反射率仪、耐洗刷性试验仪等仪器性能及操作方法；

（4）干燥时间、耐水性、耐碱性、低温贮存稳定性、耐洗刷性、耐沾污性、对比率、初期干燥抗裂性、打磨性、柔韧性试验步骤。

5.4.2掌握

（1）容器中状态试验后的结果判定；

（2）施工性的试验步骤及结果判定；

（3）涂膜外观试验后的结果判定；

（4）干燥时间（表干）的试验步骤；

（5）耐水性的试验步骤；

（6）耐碱性的试验步骤；

（7）对比率的试验步骤；

（8）耐洗刷性的试验步骤；

（9）耐沾污性的试验步骤；

（10）初期干燥抗裂性的试验步骤；

（11）打磨性的试验步骤；

（12）柔韧性的试验步骤；

（13）低温贮存稳定性的试验步骤；

（14）粘结强度的试验步骤。